ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS

CRITERIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR AL FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

OBRAS PRELIMINARES

- INSTALACIÓN DE FAENAS

UNIDAD: GLB

- DESCRIPCION

Este ítem comprende la ejecución y previsión de ambientes temporales para el uso y función de la Contratista, tales como: Instalaciones provisionales necesarias para los trabajos, oficina de Obra, galpones para depósitos, sanitarios para obreros y para el personal, transporte de equipos, herramientas, instalación de agua, electricidad y otros servicios, para el buen funcionamiento y posterior demolición.

Asimismo, comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de la Obra y su retiro cuando ya no sean necesarios.

Con el fin de evitar que en la propuesta se dupliquen ciertos gastos, a continuación se detalla lo que necesariamente se debe incluir en este ítem para la construcción de los ambientes e instalaciones provisionales necesarias para el buen funcionamiento de la misma y su posterior demolición de acuerdo al siguiente detalle:

- Oficina con mobiliario para la Supervisión de Obra.

- Oficina con mobiliario para la Contratista.

- Depósitos para almacenar los materiales de construcción, combustibles y equipos.

- Sanitarios para el personal.

- Botiquín para primeros auxilios.

- Señalización, información y formación.

Los ambientes contemplaran los siguientes aspectos:

- Las oficinas, depósitos y demás construcciones deberán ubicarse en un lugar autorizado por la Supervisión de Obra.

- Si resultase indispensable la preparación del sitio para la instalación de los ambientes, los costos correspondientes no recibirán remuneración separada.

- Los depósitos tendrán dimensiones suficientes para el almacenamiento de los diferentes productos de manera de garantizar el desarrollo ininterrumpido de los trabajos.

- Se deberán tomar las medidas de precaución necesarias para evitar que se produzcan infiltraciones de combustibles, aceites y otros materiales perjudiciales a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

- El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar incendios.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el Contratista propone emplear en las construcciones auxiliares, deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. Asimismo, el Contratista deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos que sean necesarios.

- EJECUCION

Con anterioridad a la iniciación de la construcción de la Obra auxiliar, esta deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra con respecto a su ubicación dentro del área que ocupará la Obra.

El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad.

En la oficina de Obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y Supervisión de Obra.

Asimismo, con el objetivo de tomar todos los recaudos necesarios con respecto a la seguridad industrial la Contratista deberá comprometerse a capacitar a su personal al respecto; sin embargo, es importante aclarar que la capacitación del personal formará parte de las incidencias de la mano de Obra para cada ítem. En el presente ítem se considerara el costo de las siguientes medidas de seguridad:

- Colocar y mantener señales que indiquen peligros potenciales.

- Erigir barreras cuando resulten necesarias para evitar accidentes.

El personal debe conocer la utilidad, situación y condiciones de utilización de los diferentes elementos de seguridad a ser utilizados mediante paneles de información y prevención distribuidos alrededor del lugar de trabajo, previo inicio de Obras.

El transporte y recepción de los materiales de construcción hasta el sitio de la Obra estará incluido en el precio de los materiales y no en el de la instalación de faenas. Los materiales con desperfectos o daños visibles no se almacenarán ya que deberán ser remplazados.

El transporte del personal hasta el lugar deberá incluirse en el precio de la mano de Obra del ítem al que corresponda y no en la instalación de faenas.

La disponibilidad de maquinarias, equipos y movilidades comprende poner a disposición en el sitio la maquinaria, equipos y movilidades requeridas para la ejecución de la Obra.

La Supervisión de Obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo de la maquinaria que no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento o que tenga una antigüedad mayor a cinco años.

La Contratista deberá cancelar los costos por servicio de agua y energía eléctrica durante el proceso de ejecución de la Obra, su costo deberá ser incluido en la instalación de faenas y no tener deuda alguna al momento de hacer la entrega provisional, lo cual será controlado por la Supervisión de Obra.

Al concluir la Obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La instalación de faenas será medida en forma global (GLB); por lo tanto, no será objeto de medición alguna. Se verificara la construcción de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por la Supervisión de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

- FORMA DE PAGO

El pago de este ítem se hará por el precio global aceptado en la propuesta (GLB). Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

- TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

UNIDAD: M2

- DESCRIPCION

Este ítem comprende los trabajos de replanteo topografico, trazados y ensayos de suelo necesarios para localizar la nueva estructura de acuerdo a los planos y de esta manera ejecutarla sin alteraciones. Todo el trabajo de replanteo será iniciado previa notificación a la Supervisión de Obra.

Igualmente, comprende la realización de todos los ensayos necesarios para determinar la calidad y capacidad portante del terreno y su capacidad para soportar las cargas de diseño.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, tanto para el replanteo topográfico y trazado de la Obra a ejecutarse como para los ensayos del terreno, igualmente estarán a su cargo los gastos que demanden los ensayos de materiales y de suelo, y todo el equipo topográfico.

- FORMA DE EJECUCION

El replanteo deberá efectuarse necesariamente con instrumentos topográficos de precisión reconocida y comprobada, a objeto de obtener alineaciones y nivelaciones perfectas.

Para lograr mayor precisión se deberán obtener dos (2) puntos georeferenciados BM’s bajo el marco de referencia nacional de la red geodésica del IGM dejando mojones fijos como testigos, los mismos aprobados previamente por la Supervisión, los cuales deberán cumplir el siguiente formato.

FIGURA 2.1: BM TIPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS GEOREFERENCIADOS

|  | NOTA 1: - La placa será de estaño o luminio con letras de relieve. - La parte visible del mojon deberá ser pintada (al aceite) en color rojo. - La cara superior, será afinada con cemento y será grabada en fresco con la leyenda indicada, de acuedo al caso, la parte visible del mojon deberá ser pintada al aceite en color rojo. - La ubicación de los mojones, deberá ser acmpañada por la planilla de coordenadas respectivas. - Todas las dimensiones están dadas en centimetros. |
| --- | --- |

Los ejes de las fundaciones se materializarán mediante lienzas o alambres de amarre fijados mediante clavos, mojones o caballetes de madera anclados en el terreno y ubicados a distancias no menores de 1,50 m del trazado.

El replanteo topográfico y trazado de las construcciones serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes.

El trazado deberá ser aprobado por escrito por la Supervisión de Obra mediante el Libro de Órdenes con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de excavación.

Para los ensayos o pruebas de carga se realizaran ensayos de SPT en por lo menos tres (3) puntos del área de emplazamiento de cada infraestructura a construirse (por galpón y pavimento de circulación), hasta encontrar un suelo apto para la fundación.

Si al abrir los pozos se encontrara agua o humedad notoria, el Contratista deberá de inmediato comunicar este hecho a la Supervisión de Obra y tomar todas las precauciones que el caso aconseje a fin de evitar cualquier perjuicio a la Obra por tal motivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

Este ítem será medido en metro cuadrado replanteado (M2) aprobado por la Supervisión de Obra y a la entrega de los ensayos de suelos de SPT para determinar la capacidad portante del suelo.

- FORMA DE PAGO

En el pago de este ítem está incluido el costo de los ensayos de SPT para determinar la capacidad portante del suelo. El mismo deberá ser ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

- DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE VEGATACIÓN ALTA

UNIDAD: M2

- DESCRIPCIÓN

El desbroce, destronque y la limpieza del terreno es el conjunto de trabajos necesarios para retirar y disponer los materiales y suelos vegetales, orgánicos y/o inadecuados existentes en la zona necesaria para la construcción de la infraestructura (galpones y pavimento de circulación).

Las zonas de desbroce, destronque y limpieza están definidas para la construcción de los galpones donde se identificó cobertura vegetal alta y mediana, el mismo contempla el área de emplazamiento de los galpones como se puede evidenciar en los planos topográficos adjuntos; sin embargo, en caso de verse necesario en Obra la misma pueden ser reestablecida por la Supervisión de Obra.

El trabajo de desbroce consistirá en el corte y remoción de toda la vegetación constituida por arbustos (vetagión baja) y patizales (baja), cualquiera sea su densidad. Asimimso, por destronque el retiro de vegetación alta (arboles) como se puede identificar en el plano topográfico. La Contratista deberá realizar todas las gestiones legales pertinentes para el retiro del mismo.

El trabajo de limpieza consistirá en la excavación y total remoción de raíces, matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de suelos orgánicos, a la profundidad requerida para emplazar la infraestructura, fundación de zapatas la misma será definida en Obra por la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar, complementado con el empleo de servicios manuales.

El Contratista presentará una relación detallada del equipo que empleará en cada etapa del trabajo o en el conjunto de actividades, para análisis y aprobación de la Supervisión de Obra, quién podrá instruir al Contratista que modifique el equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la Obra y de los plazos exigidos para la conclusión de la Obra.

- EJECUCIÓN

Luego de recibir la Orden de Proceder, el Contratista iniciará las operaciones de desbroce, destronque y limpieza, cumpliendo estrictamente con las Especificaciones Ambientales, además de las Especificaciones Generales y de Seguridad.

Estas operaciones se efectuarán en el área circundante a la construcción los galpones y en conformidad con los requerimientos de la Supervisión de Obra. Los materiales provenientes del desbroce, destronque y limpieza serán dispuestos de la siguiente manera:

- Los materiales provenientes de la limpieza y desmonte no serán depositados en quebradas y corrientes de agua.

- El Contratista deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de desbroce y destronque. Los desechos deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

Los trabajos de desbroce, destronque y limpieza serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

- Previo al desbroce, destronque y limpieza, el Contratista deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital una vez emitida la Orden de Proceder y a la conclusión de la actividad.

- La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecuten los trabajos.

- Al utilizar la cortadora u otra herramienta mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas.

- De presentarse rebrote de la vegetación, en el periodo en el que estén realizando los trabajos el Contratista realizará el trabajo nuevamente a su costo.

La Supervisión de Obra verificará los límites colocados por el Contratista para la ejecución de los trabajos de desbroce, destronque y limpieza, previamente a la aprobación y autorización para iniciar los trabajos. En caso que el área de intervención sea mayor a la autorizada, deberá ir a costo del Contratista.

Una vez aprobados los límites para realizar las operaciones de desbroce, destronque y limpieza, la Supervisión de Obra controlará visualmente que todas las actividades que realice el Contratista se enmarquen dentro de lo señalado en las Especificaciones Técnicas y/o de las instrucciones impartidas de forma escrita mediante el Libro de Órdenes.

El Contratista deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de desbroce y destronque, los cuales deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente. Es importante resaltar, que el retiro de los mismos será contemplado en otro ítem el de retiro de escombros.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Los trabajos del presente ítem, serán medidos en área ejecutada (M2) en la cual se ha realizado el desbroce, destronque y limpieza, de acuerdo a medidas aprobadas por la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Los trabajos de desbroce y limpieza, efectuados en forma conjunta, serán medidos conforme lo ejecutado y serán pagados a los correspondientes precios unitarios contractuales aprobados por el Supervisor/Fiscal de Obra.

- CORTE Y NIVELACIÓN CON MAQUINARIA

UNIDAD: M3

- DESCRIPCIÓN

Este Ítem comprende todos los trabajos de corte y nivelación con equipo pesado (retroexcavadoras, excavadoras, etc.) del desnivel del terreno natural identificado en un levantamiento topográfico previo y retiro de material existente en la zona de emplazamiento del pavimento o losa rigido para los galpones y pavimento de circulación una altura de 0,90 m para su posterior mejoramiento. Por otra parte, la altura de corte considerada para las aceras y rampla es de 0,50 m.

El presente ítem también contempla el transporte de material que será retirado.

Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones, a los planos de construcción y a las recomendaciones escritas de la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deberá proveer y mantener en Obra todo el equipo ofertado en su propuesta (retroexcavadoras, excavadoras, etc.) para la ejecución de este item, asi como volquetas para el retiro del material de forma inmediata que deberá ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el progreso de los trabajos para evitar retrasos en su cronograma.

- EJECUCIÓN

Una vez que los trabajos de replanteo y levantamiento topográfico aplicables al presente ítem hayan sido aprobados por la Supervisión de Obra, se procederá al corte del terreno propiamente dicho.

Previo a iniciar el corte del terreno, el Contratista deberá haber realizado la investigación necesaria de las interferencias subterráneas, para evitar daños a tuberías, cables, ductos, cajas, postes u otros elementos o estructuras existentes que estén en el área de intervención o próximos a ésta.

En principio, la ejecución del presente ítem podrá ejercitarse por proceso mecánico, excepto en los siguientes casos, donde las excavaciones deberán ser manuales a criterio de la Supervisión de Obra.

- Proximidad de interferencias.

- Otros lugares, a criterio de la Supervisión de Obra.

Cuando se haya alcanzado la cota indicada en los diseños, se procederá a la regulación, limpieza y compactación del terreno. En caso de presencia de agua, se modificara la profundidad a criterio de la Supervisión de Obra o se podrá introducir las modificaciones que se crean necesarias.

Previa la nivelación el Contratista deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital una vez emitida la Orden de Proceder y a la conclusión de la actividad. Asimismo, para el control de volúmenes del presente ítem se requiere realizar un control topográfico una vez concluido que determine de forma exacta el volumen retirado.

La zona de intervención deberá estar acuerdo con los límites autorizados por la Supervisión de Obra. En caso que la zona de intervención sea mayor a la autorizada, deberá ir a costo del Contratista, se hace notar que si la nivelación está por debajo del nivel requiero, el relleno y compactado de la misma será por cuenta de la Contratista.

El Contratista deberá retirar el material de corte, inmediatamente concluidos los trabajos, los cuales deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente. Es importante resaltar, que el retiro del material de corte no será contemplado en el ítem de retiro de escombros, debido a que el mismo una porción puede ser reutilizado dentro del ítem de relleno con terreno mejorado previo análisis de suelo y aprobación de Supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

El corte y nivelación del terreno realizada con equipo pesado será medida en metros cúbicos (M3) considerando únicamente los trabajos descritos y autorizados por la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se hará por el precio por metro cubico aceptado en la propuesta. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

- RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLÉN CON TERRENO MEJORADO

UNIDAD: M3

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la conformación del terraplén, mediante capas sucesivas, debidamente compactadas y niveladas conforme las secciones transversales especificadas en los planos del proyecto. Para este trabajo se utilizará material o terreno mejorado (terraplén).

La construcción de terraplenes comprende:

- Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de préstamos destinados a sustituir eventualmente los materiales de calidad inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las fundaciones del paquete estructural.

- Los taludes del terraplén serán del orden 1:2 de pendiente.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales para la constitución de los terraplenes con terreno mejorado deben tener las características especificadas a continuación, de modo a permitir la construcción de un macizo estable y adecuado soporte al pavimento.

- El material deberá tener un valor de CBR mayor a 10%.

CUERPO DEL TERRAPLÉN

- En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con CBR igual o mayor que 10% y expansión menor a 4%, en los que se requerirá una compactación de modo de alcanzar un 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos granulares con IP < a 6.

- La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la sobrecarga mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y aprobación de la Supervisión.

- El grado de compactación no debe ser menor al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%.

CAPA FINAL DEL TERRAPLÉN

- Los 30,00 cm superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o presentar materiales con CBR mayor o igual a 10 % y expansión menor a 2%, correspondiente al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D y para el ensayo AASHTO T-193.

- El diseño o la Supervisión podrán requerir el aumento del grado de compactación hasta el 100% de la densidad máxima del ensayo mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o préstamos adyacentes no tengan el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen con los requisitos, se procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la sustitución de la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo indicado en la tabla siguiente:

TABLA 5.1: NIVELES DE PROFUNDIDAD DE COMPACTADO DEL TERRAPLEN

| PROFUNDIDAD DEBAJO DEL TERRAPLÉN (cm) | CBR MINIMO REQUERIDO (%) |
| --- | --- |
| 0 a 25 | 10 |
| 25 a 50 | 10 |

EQUIPO

- La ejecución de terraplenes deberá prever la utilización del equipo apropiado que atienda la productividad requerida.

- Deberán utilizarse tractores de orugas con topadora y escarificador, camiones cisternas con regaderas horizontales, motoniveladoras, rodillos lisos, pata de cabra, estáticos o vibratorios, rodillos de grillas, arado de discos, rastras y otros, además del equipo complementario destinado al mantenimiento de los caminos de servicio en el área de trabajo.

- EJECUCION

La ejecución propia de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente:

- La ejecución de terraplenes estará subordinada a los planos y especificaciones proporcionados al Contratista, a las planillas elaboradas en conformidad con el diseño y Órdenes de Trabajo emitidas por la Supervisión.

- La ejecución será precedida por las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, de acuerdo a lo dispuesto por la Supervisión cuidando y preservando el medio ambiente.

- El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan su humedecimiento o desecación y su compactación de acuerdo con lo previsto en estas Especificaciones.

- Para el cuerpo de los terraplenes, el espesor de las capas compactadas no deberá pasar de 25 cm.

- Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada.

- Para el cuerpo de los terraplenes, la humedad de compactación no deberá estar a más del 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad o de aquellas indicada por los ensayos para obtener la densidad y el CBR especificados, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las, especificaciones AASHTO T-147.

- Las variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del contenido óptimo indicado (2%), son función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación pretendido. La Supervisión, podrá fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general.

Las densidades por debajo de la subrasante, dentro de los límites de la sección de diseño serán las siguientes, a no ser que por motivos de orden económico de disponibilidad de material, la Supervisión aumente los valores establecidos hasta el máximo de 100% con relación a la densidad máxima seca del ensayo AASHTO T- 180-D.

Si a nivel de subrasante es necesaria la sustitución de los suelos en los cortes, a menos que exista una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material de 50 cm., será compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180.

Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas.

La inclinación de los taludes del terraplén, será de 1:2. Cualquier alteración en la inclinación de los mismos sólo será efectuada previa la autorización por escrito de la Supervisión.

Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja capacidad de carga, se cumplirán los requisitos exigidos y/o las instrucciones de la Supervisión. En caso de consolidación por asentamiento de una capa flexible, se exigirá el control por medio de mediciones de los asentamientos, para que la Supervisión pueda definir la solución a ser adoptada.

La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse y emparejarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante rodillos vibratorios.

Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose los orificios que se formen, con material fino para constituir una masa compacta y densa.

La ejecución de los bordillos de la plataforma, en los sectores previstos, se efectuará con posterioridad a la construcción del pavimento de acuerdo a planos o a las instrucciones de la Supervisión.

Las densidades de las capas compactadas serán como mínimo 95% de la densidad máximo obtenida por el ensayo AASHTO T- 180-D, debiendo la humedad de compactación situarse en ± 2% de la humedad óptima dada por este ensayo.

El agua deberá mantenerse por debajo del nivel de la capa que está siendo compactada, en cualquier etapa de construcción del relleno.

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

- Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D para cada 100 m3 del mismo material del cuerpo del terraplén.

- Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según AASHTO T-180-D para cada 200 m3 de la capa final del terraplén.

- Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad según SO305 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para el cuerpo del terraplén y para cada grupo de diez muestras homogéneas, sometidas al ensayo de compactación.

- Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad según SO305 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (ASTM D4318 AASHTO T90), para las capas finales de terraplén y para cada grupo de tres muestras homogéneas sometidas al ensayo de  compactación.

- Un ensayo de contenido de humedad para cada 100 m, inmediatamente antes de la compactación.

- Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T-193) con la energía del ensayo de compactación AASHTO T-180-D para las capas superiores del cuerpo de los terraplenes y para la capa final de 50 cm de los terraplenes, para cada grupo de tres (3) muestras sometidas al ensayo de compactación.

Para la aceptación de cada capa de terraplén serán considerados los valores individuales de los resultados.

CONTROL GEOMÉTRICO

El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la conformación de la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Variación máxima de (-) 2 cm en relación a las cotas de diseño para el eje y bordes.

- Variación máxima en el ancho de (+) 20 cm no admitiéndose variación en menos (-).

- El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes.

- MEDICION

Los trabajos comprendidos en este item serán medidos en metros cúbicos (M3) de terraplén compactado y aprobado, de acuerdo con las secciones transversales del diseño, por el método de la “media de las áreas".

No se considerará los terraplenes que hayan sido conformados y luego afectados por las lluvias u otro agente externo de ninguna índole, tampoco se cancelara terraplenes rechazados por Supervisión.

- FORMA DE PAGO

El trabajo deberá ser ejecutado con material y equipo aprobados una vez se dispongan los resultados del laboratorio de suelo que certifique el grado de compactación obtenido y el mismo este dentro de los requerimientos solicitados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo anterior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada de acuerdo a las presentes especificaciones, siendo aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra.

Este precio incluirá la compensación total por el relleno y compactación, incluyendo mano de Obra, suministro de equipo, herramientas, combustible, costo de los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse.

OBRAS CIVILES

- EXCAVACION DE 0 – 2 M SUELO SEMIDURO

- EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA

UNIDAD: M3

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para construcción de las fundaciones, zapatas de los galpones, cámaras de inspección hidrosanitarias y eléctricas, zanjas para el tendido de tubería de sistema hidrosanitario, eléctrico y otros a ser ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en planos, se incrementara para el colocado del encofrado y apuntalamiento del mismo 0,10 m al ancho y largo de cada una de las estructuras mencionadas. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones de la Supervisión de Obra, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto.

Acontecimientos o hechos extraordinarios e imprevisibles, como por ejemplo: afluencia de agua, empuje del suelo, etc., deberán ser informados inmediatamente por el Contratista a la Supervisión de Obra. Las medidas a tomar serán ordenadas por la Supervisión de Obra.

Si estos acontecimientos o hechos pusieran en peligro vidas, la Obra o instalaciones, el Contratista deberá adoptar inmediatamente las medidas de precaución adecuadas. De los costos de las medidas de precaución el Contratista no recibirá ninguna remuneración especial.

Este ítem no se incluye el traslado de material excedente a botaderos inmediatamente concluidos los trabajos, este costo deberá ser considerado en el ítem de retiro de escombros. Los excedentes deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente, bajo conocimiento y aprobación de la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. Como se trata de excavación manual se requerirá el empleo de herramientas menores (palas, picos, carretillas, etc.) hasta los dos (2) metros de profundidad.

Para alturas superiores, la excavación se realizara con equipo pesado deberá contarse con una retroexcavadora con una capacidad de acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción con aprobación de la Supervisión de Obra.

- EJECUCION

Aprobados los trabajos de replanteo por la Supervisión de Obra, el Contratista notificara con 24 horas de anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a lineamientos (replanteo), en la cual se definirán las pendientes y cotas indicadas en los planos.

Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos del proyecto, respetando las dimensiones de la excavación para la construcción de cámaras de inspección de las instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, fundaciones (zapatas), zanjas para el tendido de tubería del sistema hidrosanitario, eléctrico y otros que serán necesarias en cada caso. Serán efectuadas con los lados aproximadamente verticales, fondo nivelado y terminado de manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme en toda su área.

Las excavaciones en caso necesario, serán convenientemente aisladas, apuntaladas y drenadas, adoptando todas las previsiones para la seguridad de los operarios, bajo costo de la Contratista.

Para las excavaciones con profundidad mayor a los 2,00 m será pertinente considerar entibado o apuntalado de los lados de las zanjas, a fin de asegurar la estabilidad de los taludes laterales y cuando las condiciones del suelo sean desfavorables y se justifique su ejecución, previa aprobación de la Supervisión de Obra; asimismo, para evitar daños a las estructuras debido a asentamientos, presiones de agua y tierra, deslizamientos u otros.

Para los entibados se utilizarán tableros o parantes, largueros, puntales y cuñas de madera, metálicas o de otro material resistente y apropiado, bajo las siguientes características:

- Los tableros de madera serán de una sección no menor a 2" x 6", colocadas verticalmente.

- Los puntales podrán ser de madera de sección no menor a 4" x 4" o callapos (rollizos) de diámetro de 4 pulgadas.

- Los largueros colocados horizontalmente tendrán una sección no menor a 2" x 4" y los puntales 4"x 4" o 4" de diámetro para el caso de emplearse rollizos.

Asimismo, deberá contemplarse para la evacuación de las aguas freáticas que fluyen de las paredes de las excavaciones de forma permanente durante la ejecución de actividades en las zanjas podrán aplicarse las siguientes medidas:

- El bombeo a cielo abierto mediante bombas centrífugas adecuadas de combustión o energía eléctrica.

- También podrán emplearse bombas sumergibles para lodos y líquidos.

- Para bajar el nivel freático podrá emplearse el sistema de pozos perforados o punteras (wellpoint), cuya aplicación es adecuada a suelos estables y permeables (material granular de dimensión no mayor a 2”).

En las zonas destinadas a fundación no se debe remover el terreno por debajo de la cota prevista; por lo tanto, el Contratista deberá cuidar que el terreno no sufra daños por el tránsito, agua, congelación, exceso de excavación o por aflojamiento del terreno.

Si por negligencia del Contratista, se hubiesen aflojado suelos coherentes, el Contratista deberá excavar hasta encontrar suelo firme y vaciar en su reemplazo hormigón pobre. Los gastos adicionales a este trabajo correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista elegirá el talud apropiado, el mismo que deberá ser adecuadamente protegido contra erosiones. Asimismo, asegurar y mantener los taludes queda bajo la responsabilidad del Contratista y no será remunerado en forma especial.

En el borde superior del talud se deberá dejar libre, una franja de seguridad de por lo menos 0,60 m de ancho. Si entre la construcción y la pared de la fosa de excavación, se necesita un espacio de trabajo en el que se requiera caminar, ésta deberá tener un ancho de 0,80 m de ancho. La excavación adicional sobre dicho ancho no será remunerada.

Cualquier exceso de excavación deberá ser rellenado por el Contratista a su cuenta. El material a rellenar y trabajo realizado deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra.

El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 1,00 m del borde de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo, quedando el otro lado libre para la manipulación y maniobrar materiales o herramientas.

Durante todo el proceso de excavación el Contratista debe tener el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones vecinas que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y tomar las medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes, tales como: agua potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el Contratista deberá reemplazarlas a su costo.

En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones en la entrada al garaje; se cuidará colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para seguridad del público.

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo blando e inestable, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá ser indicada por la Supervisión de Obra reemplazando dicho suelo por material seleccionado y convenientemente compactado, el cual será contemplado en otro ítem, para obtener un adecuado soporte de fundación. La base deberá ofrecer un apoyo firme en toda la superficie.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico (M3) de acuerdo a las secciones indicadas en planos, en los volúmenes realmente ejecutados y aprobados por la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dichos precios constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación.

Asimismo, se resalta que el volumen que sobrepase innecesariamente las mencionadas medidas no será tomado en cuenta para el pago.

- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

UNIDAD: M3

- DESCRIPCION

Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada con provisión de la Contratista, dispuesta por capas cada una debidamente compactada, para rellenar los sobreanchos de las zanjas considerados para los encofrados de las fundaciones (zapatas de los galpones), cámaras de inspección de sistema hidrosanitario y eléctrico, zanjas del tendido de tubería hidrosanitaria, instalación de ducto de electricidad u otras actividad que sea autorizada por la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación, el material de préstamo o provisión deberá ser aprobado y autorizado por la Supervisión de Obra antes de utilización.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.

- EJECUCION

Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa de la Supervisión de Obra.

El equipo de compactación a ser empleado será el de la propuesta. En caso de presentarse cambios en la ejecución, la Supervisión de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El espesor máximo de compactación será de 0,15 m. La densidad de compactación será igual o mayor que 95% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado.

La Supervisión de Obra determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad. El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del Contratista.

Una vez que el replanteo haya sido aprobado por la Supervisión de Obra, se podrá iniciar los trabajos de relleno y compactado, se deberán construir sistemas de drenajes en caso de presentarse agua para alcanzar el grado de compactación especificado u otro medio de control, el mismo deberá se previamente aprobado por la Supervisión de Obra, el costo de estas actividades no serán reconocidas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

Este ítem será medido en metros cúbicos (M3) compactados y aprobados por la Supervisión con respaldos necesraios de ensayo de suelos.

- FORMA DE PAGO

El trabajo deberá ser ejecutado con material y equipo aprobados una vez se dispongan los resultados del laboratorio de suelo que certifique el grado de compactación obtenido y el mismo este dentro de los requerimientos solicitados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo anterior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada de acuerdo a las presentes especificaciones, siendo aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra.

Este precio incluirá la compensación total por el relleno y compactación, incluyendo mano de Obra, suministro de equipo, herramientas, combustible, costo de los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse.

- HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES E = 0.05 M

UNIDAD: M3

- DESCRIPCION

Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con una resistencia de 127,46 kgf/cm2, que servirá de cama o asiento para el emplazamiento de las fundaciones, con un espesor mínimo de 5,00 cm, de acuerdo a planos y previa autorización de la Supervisión de Obra.

Este ítem se ejecutara una vez realizada la estabilización del terreno, suelo de fundación de las zapatas y cimientos del muro perimetral y zapatas de los galpones, como se muestra en los planos de detalle y/o constructivos.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La Supervisión de Obra deberá aprobar el material antes de que el mismo sea empleado, verificando las características técnicas en cumplimiento de las normas de calidad que establece el IBNORCA en nuestro país. Todos los materiales como el cemento, arena y grava a emplearse en la construcción de la carpeta de nivelación, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El hormigón pobre deberá tener una resistencia característica de H12,5 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 12,50 MPa equivalentes a 127,46 kgf/cm2. Aproximadamente con un contenido mínimo de cemento de 250 Kg por metro cubico y empleando agregados livianos de manera que el peso específico esté comprendido entre 1.800 Kg/m3 y 2.000 Kg/m3. Sin embargo, los ensayos granulométricos son los que determinaran la dosificación de forma precisa.

Todos los materiales requeridos para el hormigón podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento. Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven sus características de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para el manejo y transporte de los materiales y del hormigón deben limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigón.

Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados a continuación, las cuales deberán ser cumplidas por la Contratista para lograr obtener las resistencias requeridas y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Portland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la Obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en Obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la Obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a 28 días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,5 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90%, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas. El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

- EJECUCIÓN

Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en un espesor o altura e = 5,00 cm. El compactado o picado deberá realizarse con barras de hierro (barretas). Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla metálica o madera, dejando una superficie lisa y uniforme.

Este ítem se considerara por concluido cuando se obtengan resultados aceptables de los ensayos de control del hormigón, es importante señalar que estos ensayos son preceptivos en todos los casos. Asimismo, los rangos y criterios técnicos de aceptación están definidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El ensayo de rotura de probetas tiene como objeto comprobar a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica real del hormigón de la Obra, es igual o superior a la resistencia característica especificada de proyecto a los 28 días de edad. Los ensayos se realizaran sobre probetas ejecutadas en Obra, conservadas y ensayadas según lo indicado en las normas NB/UNE 7240 y NB/UNE 7242.

Este control podrá realizarse con la modalidad de control estadístico a nivel reducido (véase 16.5.4.3 de la CBH 87), este control se realiza determinando la consistencia de hormigones fabricados utilizando dosificaciones tipo.

Con una frecuencia de dos (2) probetas cada 20,00 m3 y/o a solicitud y requerimiento de la Supervisión de Obra. En caso de vaciarse grandes volúmenes a lo largo de un día por lo menos se requiere cuatro (4) probetas; asimismo, se debe realizar los ensayos de consistencia mediante un registro sistemático conforme a lo prescrito en la Tabla 9.1. con la aplicación del Cono de Abrams.

TABLA 9.1. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

Esta modalidad de control, podrá utilizarse exclusivamente en Obras en las que: la resistencia de proyecto exigida para el hormigón no sea superior a 15 MPa; se empleen dosificaciones tipo con un mínimo de 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón y para las cuales, de acuerdo con lo indicado en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 numeral 7.3, se haya adoptado en el proyecto el valor γc = 1,70.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La base de hormigón pobre se medirá en metros cubicos (M3), teniendo en cuenta únicamente las áreas ejecutadas, las mismas deben estar totalmente concluidas y aprobadas por la Supervisión de Obra, con los respectivos de ensayos solicitados.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- ZAPATAS DE H°A° H25

- COLUMNA DE H°A° H25

UNIDAD: M3

- DESCRIPCION

Este ítem comprende la ejecución de elementos que sirven de fundación, zapatas aisladas y columnas que soportaran la estructura metalica (galpones), de acuerdo a los planos de detalle y/o indicaciones de la Supervisión de Obra.

Antes de proceder al vaciado de las zapatas y columnas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones señaladas en los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar la Supervisión de Obra. Solo se procederá al vaciado de la insfraestructura previa autorización escrita de la Supervisión de Obra, instruida en el Libro de Órdenes y solicitud de la Contratista en el mismo.

Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las resistencias solicitadas en las especificadas, ensayos granulométricos que definan la dosificación, disposición de la armadura establecida en los planos y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La Supervisión de Obra deberá aprobar el material antes de que el mismo sea empleado, verificando las características técnicas del cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de las zapatas, cimentación corrida y columnas del muro perimetral, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El hormigón armado deberá tener una resistencia característica de H25 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 25,00 MPa equivalentes a 254,93 kgf/cm2, con aproximadamente una cantidad de cemento de 400,00 Kg por metro cubico, el mismo se definirá de forma precisa mediante el análisis granulométrico y cálculo de la dosificación.

Se deberán emplear encofrados suficientemente rígidos para obtener dimensiones dentro de los límites admisibles, de las zapatas y columnas.

Las herramientas y equipo deberán tener una aprobación previa de la Supervisión de Obra, la cual no exime a la Contratista de sus responsabilidades.

Todos los materiales requeridos para el hormigón podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento. Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven sus características de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para el manejo y transporte de los materiales y del hormigón deben limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigón.

Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados a continuación, las cuales deberán ser cumplidas por la Contratista para lograr obtener las resistencias requeridas y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Pórtland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la Obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en Obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la Obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a 28 días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,5 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90 %, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas. El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

Fierro Corrugado

- Las barras de fierro corrugado son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la norma NB/UNE 7285/79, una tensión medida de adherencia bum y una tensión de rotura de adherencia bu que cumplen, simultáneamente, las dos (2) condiciones siguientes:

TABLA 11.1. ENSAYO DE ADHERENCIA POR FLEXIÓN FIERRO CORRUGADO

| DESCRIPCIÓN | TENSIÓN MEDIDA DE ADHERENCIA bum | TENSIÓN DE ROTURA DE ADHERENCIA bu |
| --- | --- | --- |
| Diámetros inferiores a 8 mm | ≥ 7 MPa | ≥ 11,5 MPa |
| Diámetros de 8 mm a 32 mm | ≥ 8 - 0,12 Ø MPa | ≥ 13 - 0,20 Ø MPa |
| Diámetros superiores a 32 mm | ≥ 4 MPa | ≥ 7 MPa |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 25.

- Las barras de fierro corrugado cumplirán, las condiciones siguientes:

- Sus características mecánicas mínimas, estarán de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 11.2.

- No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º (realizados de acuerdo con lo indicado en la norma NB/UNE36088/I/81), sobre los mandriles que corresponda según la Tabla 11.3.

- Llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas NB/UNE36088/I/81, relativas a su tipo de fábrica de procedencia.

TABLA 11.2. BARRAS CORRUGADAS - CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN (1) | CLASE DE ACERO | LÍMITE ELÁSTICO fy EN MPA NO MENOR QUE | CARGA UNITARIA DE ROTURA fs, EN MPA NO MENOR QUE (2) | ALARGAMIENTO DE ROTURA, EN % SOBRE BASE DE CINCO (5) DIÁMETROS, NO MENOR QUE | RELACIÓN fs/fy, EN ENSAYO NO MENOR QUE (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH 400 N | D.N. | 400 | 520 | 16 | 1,29 |
| AH 400 F | E.F. | 400 | 440 | 12 | 1,10 |
| AH 500 N | D.N. | 500 | 600 | 14 | 1,20 |
| AH 500 F | E.F. | 500 | 550 | 10 | 1,10 |
| AH 600 N | D.N. | 600 | 700 | 12 | 1,16 |
| AH 600 F | E.F. | 600 | 660 | 8 | 1,10 |

(1) AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3) Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

TABLA 11.3. BARRAS CORRUGADAS - DIÁMETRO DE LOS MANDRILES

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN | DOBLADO SIMPLE |  |  | DOBLADO - DESDOBLADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α = 180º |  |  | α = 90º β = 20º |  |  |
|  | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 |
| AH 400 N | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 400 F | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 500 N | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 500 F | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 600 N | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |
| AH 600 F | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |

(1) AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3) Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

- EJECUCIÓN

Una vez ejecutada y estabilizada la excavación, el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las zapatas y columnas, se determinará sus niveles de acabado.

La Contratista deberá proceder al replanteo de las zapatas conjuntamente con el replanteo del pavimento rigido que define la sección que debe cubrir la estructura metálica (galpón). Asimismo, verificar el apropiado vaciado del hormigón podre de nivelación de la fundación.

En los planos estructurales y detalles constructivos se expone la conformación de la distribución del acero y sección de las estructuras.

Si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Supervisión de Obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado enfriar los áridos. etc.

Las zapatas, cimentación corrida y columnas que se construyan deberán estar perfectamente terminadas, entendiéndose en este concepto que deberán construirse todos aquellos elementos que contempla el diseño, además de tomar las siguientes consideraciones:

Dosificación de materiales

- Realizar los ensayos de pertinentes al banco de agregados, análisis granulométrico, para determinar la dosificación.

- Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.

- Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos.

- Se recomienda que en Obra se realicen determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.

- Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.

- La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por la Supervisión de Obra y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables.

Mezclado

- El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

- Cemento y arena simultáneamente: Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación.

- La grava.

- El resto del agua de amasado.

- El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1,00 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

Transporte

- El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Colocación

- Antes del vaciado del hormigón, la Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita de la Supervisión de Obra.

- Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

- La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

- No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 metros. En caso de alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.

- Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Vibrado

- Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.

- Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.

- El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

Protección y curado

- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

- El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

- El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados

- Podrán ser de madera suficientemente rígido.

- Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Remoción de encofrados

- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

- Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

- Los plazos mínimos para el desencofrado de columnas y zapatas son de cuatro (4) días, en cumplimiento a las recomendaciones Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Armaduras

- El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

- Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por la Supervisión de Obra.

- Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:

- Ambientes interiores protegidos: 1,00 a 1,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1,50 a 2,00 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2,00 a 2,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3,00 a 3,50 cm.

- Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación.

- Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

- Como norma general y salvo justificación especial, no se utilizan hormigones de consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por vibrado. En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un súper plastificante. La fabricación y puesta en Obra de estos hormigones, deberá realizarse según reglas específicas.

- Las distintas consistencias y los valores límites de los asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrams de acuerdo con el método del ensayo indicando en la norma NB/UNE 7103, son los siguientes:

TABLA 11.4. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

Este ítem se considerara por concluido cuando se obtengan resultados aceptables de los ensayos de control del hormigón, o en caso de que la Supervisión de Obra vea por conveniente solicitar algún otro ensayo a los materiales, cuando se dispongan los resultados de los mismos, es importante señalar que estos ensayos son preceptivos en todos los casos. Asimismo, los rangos y criterios técnicos de aceptación están definidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El ensayo de rotura de probetas tiene como objeto comprobar a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica real del hormigón de la Obra, es igual o superior a la resistencia característica especificada de proyecto a los 28 días de edad. Los ensayos se realizaran sobre probetas ejecutadas en Obra, conservadas y ensayadas según lo indicado en las normas NB/UNE 7240 y NB/UNE 7242.

Este control podrá realizarse con la modalidad de control estadístico a nivel normal (véase 16.5.4.3 de la CBH 87). Sólo se conocen las resistencias de un cierto número de las amasadas que se controlan. A efectos de control se dividirá la Obra en partes sucesivas, de cada una de estas partes de Obra se extraerán por lo menos dos (2) probetas o más en caso de que la Supervisión de Obra lo requiera, es importante resaltar que la Contratista y Supervisión de Obra tienen además la obligación llevar un sistemático registro de la consistencia del hormigón como medio de control, mediante la aplicación del Cono de Abrams y los criterios expuestos en la Tabla 11.4.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Las zapatas y columnas serán medidas por metro cubico (M3) de acuerdo a las dimensiones y profundidades que tiene cada tipo de estructura, totalmente concluidas y aprobadas por la Supervisión de Obra, con los respectivos de ensayos solicitados.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo previsto y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. El costo de oferta de la Contratista también debe incluir, ensayos e imprevistos necesarios para la buena ejecución de la Obra, así como todo gasto directo e indirecto.

- PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA  E=8 MM)

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de sistemas de anclaje, entre la columna de construida de hormigón armado y la estructura metálica.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales equipo y herramientas serán proporcionados por el Contratista para el correcto desarrollo de la actividad. Las planchas metálicas, deberán cumplir con las características técnicas en lo que concierne a normas de calidad que rigen nuestro país y resistencia; asimismo, no deberán presentar fisuras, escamas, oxidación ni corrosión. Los materiales antes de iniciarse los trabajos de fabricación de la estructura metálica deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Las secciones y dimensiones de la estructura deberán comprenderse según se muestra en los planos de detalles constructivos.

Este ítem comprende el uso de los siguientes materiales:

- Plancha de acero, placa base sección 700 x 400 mm, espesor 8,00 mm.

- Pernos de alta resistencia Ø 16 mm M164 Tipo 3.

- Tuercas y arandelas M164 Tipo 3 altamente resistencia a la corrosión atmosférica.

- Plancha de acero, para los rigidizadores espesor 6,00 mm.

- Pintura anticorrosiva para evitar la corrosión.

- Pintura sintética para el acabado color por definir la Supervisión de Obra.

- Diferentes tipos de electrodos.

Pernos de Alta Resistencia

- Los pernos de alta resistencia para juntas de acero estructural, incluyendo tuercas adecuadas y arandelas lisas templadas deberán satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) o AASHTO M 253 (ASTM A 490) indistintamente.

- Para pernos M164 de Tipo 3, las tuercas y arandelas adecuadas deberán tener una resistencia a la corrosión atmosférica aproximadamente dos (2) veces mayor a la del acero al carbono con cobre.

- Los pernos y tuercas fabricadas de acuerdo con AASHTO M 164 (ASTM A 325) deberán estar identificadas mediante marcado adecuado según lo especificado en la parte superior de las cabezas de los pernos y en una de las caras de las tuercas.

- Las dimensiones nominales de los pernos y tuercas deberán ajustarse a las dimensiones que se estipulan en la Tabla 12.1 que expone los requisitos para pernos pesados hexagonales para estructuras y tuercas pesadas hexagonales semiacabadas establecidos en las Normas ANSI B18.2.1 y B18.2.2, respectivamente.

- Las arandelas circulares deberán ser planas, lisas y sus dimensiones nominales deberán ajustarse a las establecidas en la Tabla 12.2, salvo que para el retén de pasador y sujetador de collar no sea necesario utilizar arandelas planas y a se hayan especificado hoyos ranurados o de sobremedida.

TABLA 12.1 DIMENSIONES DE PERNOS Y TUERCAS

(DIMENSIONES PULGADAS Y MILIMETROS)

| TAMAÑO NOMINAL DEL PERNO (DIÁMETRO) | PERNOS ESTRUCTURALES PESADOS HEXAGONALES |  |  | TUERCAS PESADAS SEMIACABADAS HEXAGONALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANCHO | ALTURA | LARGO | ANCHO | ALTURA |
| 1/2 | 7/8 | 5/16 | 1 | 7/8 | 31/64 |
| (12,70) | (22,23) | (7,94) | (25,40) | (22,23) | (12,30) |
| 5/8 | 11/16 | 25/64 | 1 1/4 | 1 1/16 | 39/64 |
| (15,88) | (26,99) | (9,92) | (31,75) | (26,99) | (15,48) |
| ¾ | 1 ¼ | 15/32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 47/64 |
| (19,05) | (31,75) | (11,91) | (34,93) | (31,75) | (18,65) |
| 7/8 | 1 7/16 | 35/64 | 1 1/2 | 1 7/16 | 55/64 |
| (22,23) | (36,51) | (13,89) | (38,10) | (36,51) | (21,83) |
| 1 | 1 5/8 | 39/64 | 1 3/4 | 1 5/8 | 63/64 |
| (25,40) | (41,28) | (29,14) | (44,45) | (41,28) | (25,00) |
| 1 1/8 | 1 13/16 | 11/16 | 2 | 1 13/16 | 1 7/64 |
| (28,58) | (46,04) | (17,46) | (50,80) | (46,04) | (28,18) |
| 1 ¼ | 2 | 25/32 | 2 | 2 | 1 7/32 |
| (31,75) | (50,80) | (19,64) | (50,80) | (50,80) | (30,96) |
| 1 /3/8 | 2 3/16 | 27/32 | 2 1/4 | 2 3/16 | 1 11/32 |
| (34,93) | (55,56) | (21,43) | (57,15) | (55,56) | (34,13) |
| 1 ½ | 2 3/8 | 15/16 | 2 1/4 | 2 3/8 | 1 15/32 |
| (38,10) | (60,33) | (23/81) | (57,15) | (60,33) | (37,31) |

TABLA 12.2 DIMENSIONES DE ARANDELAS

(DIMENSIONES PULGADAS Y MILIMETROS)

| ARANDELAS CIRCULARES |  |  |  |  | ARANDELAS CUADRADAS RECTANGULARES ACHAFLANADAS PARA VIGAS Y CANALES ESTANDAR AMERICANAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAMETRO Ø CHAFLAN TAMAÑO ESPESOR PERNO | DIAMETRO NOMINAL EXTERIOR (A) | DIAMETRO NOMINAL INTERIOR | ESPESOR MIN. | ESPESOR MAX. | DIMEN. MINIMA DEL LADO | ESPESOR MEDIO | BISEL EN EL |
| 1/2 1 | 1/16 | 17/32 | 0.097 | 0.177 | 1 3/4 | 5/16 | 1:6 |
| 12.70 | 26.99 | 13.49 | 2.46 | 4.50 | 44.45 | 7.95 | - |
| 5/8 1 | 5/16 | 21/32 | 0.122 | 0.177 | 1 3/4 | 5/16 | 1:6 |
| 15,88 | 33,34 | 16,67 | 3,10 | 4,50 | 44,45 | 7,94 | - |
| 3/4 1 | 15/32 | 13/16 | 0,122 | 0,177 | 1 3/4 | 5/16 | 1:6 |
| 19,05 | 37,31 | 20,64 | 3,10 | 4,50 | 44,45 | 7,94 | - |
| 7/8 1 | 3/4 | 15/16 | 0,136 | 0,177 | 1 3/4 | 5/16 | 1:6 |
| 22,23 | 44,45 | 23,81 | 3,45 | 4,50 | 44,45 | 7,94 |  |
| 1 2 | 1 | 1/6 | 0,136 | 0,177 | 1 3/4 | 5/16 | 1:6 |
| 25,40 | 50,80 | 29,63 | 3,45 | 4,50 | 44,45 | 7,94 | - |
| 1 1/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 0,136 | 0,177 | 2 1/4 | 5/16 | 1:6 |
| 28,58 | 57,15 | 31,75 | 3,45 | 4,50 | 57,15 | 7,94 | - |
| 1 1/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 0,136 | 0,177 | 2 1/4 | 5/16 | 1:6 |
| 31,75 | 63,50 | 34,93 | 3,45 | 4,50 | 57,15 | 7,94 | - |
| 1 3/8 | 2 3/4 | 1 1/2 | 0,136 | 0,177 | 2 1/4 | 5/16 | 1:6 |
| 34,93 | 69,85 | 38,10 | 3,45 | 4,50 | 57,15 | 7,94 | - |
| 1 1/2 | 3 | 1 5/8 | 0,136 | 0,177 | 2 1/4 | 5/16 | 1:6 |
| 38,10 | 76,20 | 41,28 | 3,45 | 4,50 | 57,15 | 7,94 | - |
| 1 3/4 | 3 3/8 | 1 7/8 | 0,178(b) | 0,28(b) | - | - | - |
| 44,45 | 85,73 | 47,63 | 5,52 | 7,11 | - | - | - |
| 2 3 | 3/4 | 2 1/8 | 0,178 | 0,28 | - | - | - |
| 50,80 | 95,25 | 53,98 | 4,52 | 7,11 | - | - | - |
| 2 a 4 | 2D-1/2 | D+1/8 | 0,24(c) | 0,34(c) | - | - | - |

(a) Puede exceder por 1/4 pulgada (6,35 mm)

(b) 3/16 pulgada nominal (4,76 mm)

(c) 1/4 pulgada nominal (6,35 mm)

- Donde sea necesario, las arandelas podrán sujetarse en un lado en un punto no más próximo de 7/8 del diámetro del perno desde el centro de la arandela.

- Podrán utilizarse otros sujetadores o conjuntos de sujetadores que satisfagan los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) o AASHTO M 253 (ASTM A 490) para los materiales, la fabricación y composición química, que cumplan con los requisitos de propiedad mecánicos de la misma especificación cuando sean sometidos a ensayos de tamaño natural y tengan diámetros de cuerpo y superficies de apoyo debajo de la cabeza y tuerca, o su equivalente, que sea inferior a las de un perno o tuerca de las mismas dimensiones nominales especificadas. Dichos sujetadores alternativos, podrán diferir en otras dimensiones de las especificadas para pernos y tuercas.

Fabricación en taller

- Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material en el taller, serán ejecutadas por personal calificado.

- Las soldaduras deberán ser realizadas por soldadores calificados de acuerdo al tipo de soldadura a ejecutarse, en un todo de acuerdo con la Norma AWS.

- Se deberá someter a la aprobación de la Supervisión de Obra los procedimientos de soldadura y las pruebas de calificación de los soldadores antes de comenzar la fabricación.

- La Supervisión de Obra se reserva el derecho de examinar específicamente la idoneidad de los soldadores empleados por el ente certificado que los calificara (IBNORCA). Cualquier soldador que no apruebe el examen satisfactoriamente o no realice correctamente su tarea, será inhabilitado.

- Todos los materiales a emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de corrosión, se presentara la ficha técnico de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su utilización. Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición.

- El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuaran trabajos en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hará al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Se eliminarán rebabas en los productos laminados, como también se limarán las marcas en relieve que hubiera sobre las superficies en contacto.

- A fin de facilitar las tareas de montaje, se deberán marcar con pintura y estampa en ambos extremos de cada elemento, su marca o posición de montaje, en forma clara y visible con letras de molde. Además se indicarán con pintura y estampa su sentido de montaje, por ejemplo: “norte”, “arriba”, etc.

- Se evitará en lo posible, el envío a Obra de piezas sueltas de tamaño pequeño, estas se enviarán en conjuntos debidamente identificadas con estampa y pintura. Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos.

- No deberán presentar daños superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Tales perjuicios pueden evitarse mediante la consideración de las propiedades del material: elección de radios de curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura adecuada.

- Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con toda exactitud. De haber defectos de corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, rectificado o laminado. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, se quitará mecánicamente el material endurecido en el oxicorte. No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, sin rebabas y sin deformaciones. Pequeños defectos superficiales podrán eliminarse mediante esmerilado.

- Los agujeros para los pernos se realizarán por taladro y no se permitirá realizarlos con soplete ni punzón. Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros, se eliminarán prolijamente.

- EJECUCIÓN

El área de la plancha de anclaje, tendrá las dimensiones tal cual se especifica en los planos de detalles constructivos. Los aceros del dispositivo de anclaje irán inmersos en las columnas, vigas o muros de arranque, mediante la disposición de pernos de acero con diámetros y longitudes especificadas en planos. Previo al colocado de la plancha deberá realizarse la perforación en la misma a fin de disponer los pernos de fijación. Los angulares tendrán que estar soldados a la base de la estructura metálica, formando un marco rígido; asimismo, las perforaciones en los angulares deben ser coincidentes con los de la plancha metálica para así lograr una correcta fijación entre las mismas.

La fijación de las placas de apoyo se hará mediante pernos de anclaje, arandela, tuerca y contratuerca. La estructura deberá apoyarse sobre la base en posición perfectamente nivelada y aplomada. Luego de lograr esta situación se sellará el apoyo con mortero de nivelación de espesor de 20,00 mm con una dosificación de cemento 1:3 preferiblemente con aditivo que provoque una expansión. En el caso de que en lugar de dejar pernos fijos en la base se hayan previsto cajones de anclaje, el mortero deberá sellar incluso estos cajones de anclaje.

Las tolerancias admitidas serán las siguientes:

- Verticalidad de columnas interiores: 1/500 de la altura libre.

- Verticalidad de columnas exteriores: 1/1000 de la altura libre.

El área de la plancha de anclaje, tendrá las dimensiones tal cual se especifica en los planos de detalles constructivos. Los aceros del dispositivo de anclaje irán inmersos en las columnas de arranque, mediante la disposición de pernos de acero con diámetros y longitudes especificadas en planos.

Previo al colocado de la plancha deberá realizarse la perforación en la misma a fin de disponer los pernos de fijación. Los angulares tendrán que estar soldados a la base de la estructura metálica, formando un marco rígido; asimismo, las perforaciones en los angulares deben ser coincidentes con los de la plancha metálica para así lograr una correcta fijación entre las mismas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La medición de este ítem se efectuara por pieza de anclaje ejecutado en función a la utilización de los materiales y accesorios utilizados. Queda establecido que las longitudes de desperdicio o cortes estarán considerados en el análisis de precios unitarios del Contratista.

La medición de este ítem se efectuara por pieza (PZA) de anclaje ejecutado en función a la utilización de los materiales y accesorios utilizados. Queda establecido que las longitudes de desperdicio o cortes estarán considerados en el análisis de precios unitarios del Contratista.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo a los planos técnicos, y el presente pliego, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado por pieza de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

- ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 125x50x15x3

- ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 100x50x15x3

- ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 80x40x15x2

- ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 150x50x15x3

- ESTRUCTURA DE ARIOSTRE (TENSORES)

UNIDAD: KG

- DESCRIPCION

La presente Especificación Técnica cubre los requerimientos mínimos necesarios, a tener en cuenta en la fabricación y montaje de estructuras de acero, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura de acero en sí y su aspecto constructivo.

Para su obtención la descripción de esta actividad incluye la ejecución de los siguientes ítems contemplados en el presupuesto:

- Estructura metálica p/pórtico 125x50x15x3 mm.

- Estructura metálica p/pórtico 105x50x15x3 mm.

- Estructura metálica p/pórtico 80x40x15x2 mm.

- Estructura metálica p/pórtico 150x50x15x3 mm.

- Estructura de arriostre (Tensores).

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En la fabricación de estructuras metálicas se emplearán los siguientes materiales (a menos que específicamente se indique otra cosa), los materiales deberán ser nuevos y cumplirán con lo especificado en AISC:

- Chapas estructurales serán de acero A36.

- Perfiles laminados en frío (costaneros).

- Electrodos serán de calidad ASTM E-60XX.

- Los pernos y tuercas deberán satisfacer los requisitos de las normativas.

Remplazo de perfiles

- En caso de que se requieran perfiles de dimensiones especiales y éstos no fueran obtenibles en el mercado, podrán remplazarse por perfiles de chapas laminadas o soldadas construidos con acero A36.

- Los remplazos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra, con anterioridad a iniciar la fabricación de la estructura metálica.

- Estará a cargo del Contratista todo exceso de peso que resulte del remplazo de perfiles, no aceptando la Supervisión de Obra ningún adicional proveniente de éste remplazo, sin respaldar el cambio con un memoria de cálculo del nuevo diseño estructural.

Certificado de calidad materiales

- La Supervisión de Obra deberá exigir las fichas técnicas y certificación de los distintos elementos para las estructuras, de cada partida de mercadería, la copia de los certificados deben acreditar las características de los materiales.

- En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados por el Inspector de Soldadura o se tenga cierta incertidumbre sobre la veracidad, se podrán exigir ensayos de un muestreo de la partida, sin costo adicional.

- La copia de los certificados de calidad de los materiales será entregada al Supervisor de Obra y adjunta a la documentación del proyecto.

- Cualquier acero que no haya sido identificado plenamente (sin trazabilidad), no podrá ser utilizado sin previa autorización de la Supervisión de Obra.

- EJECUCIÓN

Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura, serán las que se señalen en los planos aprobados o las que se requieran en cada caso, con arreglo a su ubicación en la estructura. Las actividades que se desarrollar son las siguientes:

Corte

- El corte de acero por soplete de llama de oxígeno es uno de los métodos más útiles en la fabricación del acero. El soplete se usa ampliamente para cortar material al tamaño apropiado, incluyendo el corte de placas para aletas provenientes de una placa más amplia, o el corte de vigas a las longitudes requeridas.

- Los sopletes se pueden usar en forma manual o mecánica, en este proceso, la llama producto de la mezcla de oxígeno y gas llevara el acero a una temperatura de precalentamiento de aproximadamente 1600 °F. A esta temperatura el acero tiene una gran afinidad por el oxígeno. El corte por oxigeno alcanza un ancho de 1/8”.

- Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán sin alterar las partes adyacentes. El proceso más común a emplearse en este tipo de construcciones es el corte por Disco.

Punzonamiento y taladrado

- Los agujeros para pernos en el acero estructural se producen por lo general mediante Taladro de Banco. El tamaño de los orificios según el AISC, deberá ser 1/8” mayor al perno a utilizarse, por efectos de manipuleo en el montaje.

Procedimientos de Montaje

- El montaje de las estructuras se hará de acuerdo a las dimensiones, niveles y anclajes de la Obra, aspectos señalados en las condiciones generales, además deberán ser oportunamente controlados por el Contratista y Supervisión de Obra.

- Durante las operaciones de montaje, el Contratista deberá disponer los arriostramientos provisorios necesarios para garantizar la estabilidad de la Obra y notificar de su existencia a todos los sectores involucrados en la construcción.

- El Contratista deberá disponer en la Obra, los equipos y maquinaria mecánica necesaria para izar las distintas partes de la estructura a su posición final, sin introducir esfuerzos suplementarios, los mismos serán aprobados previamente por la Supervisión de Obra.

Soldadura de Arco Manual

- El sistema de soldadura Arco Manual, se define como el proceso en que se unen dos metales mediante una fusión localizada, por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y metal base que se desea unir.

- El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa de revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona eléctrica generada por la corriente de soldadura.

- El revestimiento del electrodo, que determina las características mecánicas y químicas de la unión, está constituido por un conjunto de componentes minerales y orgánicos que cumplen las siguientes funciones:

      - Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y gases ionizantes para dirigir y mantener el arco.

      - Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su solidificación.

      - Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación y hierro en polvo.

- Las propiedades mecánicas, al someter a prueba un metal depositado mediante arco eléctrico, es importante eliminar algunas variables, tales como diseño de juntas, análisis del metal base, etc., por lo que se ha universalizado la confección de una probeta longitudinal de metal depositado, para luego maquinarla y someterla a prueba de tracción para conocer su punto de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de alargamiento y de reducción de área.

- Antes de traccionar la probeta, si se trata de electrodos que no sean Bajo Hidrógeno, se la somete a un envejecimiento a 95-105°C durante 48 horas, con el fin de liberarlos de este gas.

- Las especificaciones más comunes para la clasificación de electrodos según las normas de la AWS son las siguientes:

      - Especificación para electrodos revestidos de acero al carbono, designación AWS A5.1-81.

      - Especificación para electrodos revestidos de aceros de baja aleación designación AWS A5.5-81.

      - Especificación para electrodos revestidos de aceros al cromo y cromo-níquel resistentes a la corrosión, designación AWS A5.5-81.

      - Especificación para varillas de aporte en uso oxiacetilénico y/o TIG, designación AWS A5.2-80.

      - Especificación para electrodos revestidos para soldadura de Fe fundido, designación AWS A5.10-80.

      - Especificaciones para electrodos continuos y fundentes para Arco Sumergido, designación AWS A-5.17-80.

      - Especificaciones para electrodos de aceros dulces, para soldadura con electrodos continuos protegidos por gas (MIG), designación AWS A5. 18-79.

- En la especificación para aceros al carbono, el sistema de clasificación está basado en la resistencia a la tracción del depósito.

- La identificación de clasificación está compuesta de la letra E y cuatro dígitos. Esta letra significa "Electrodo". Los primeros dos primeros y tres dígitos indican la mínima resistencia a la tracción del metal depositado en miles de libras por pulgada cuadrada. Es así como E 60XX indica un electrodo revestido cuyo depósito posee 60.000 libras por pulgada cuadrada como mínimo de resistencia a la tracción.

- Aunque los dos últimos dígitos señalan las características del electrodo, es necesario considerarlos separadamente, ya que el tercer dígito indica la posición para soldar del electrodo.

EXX1X - toda posición

EXX2X - posición horizontal

EXX3X - posición plana solamente

- El último dígito indica el tipo de revestimiento del electrodo. Sin embargo para una identificación completa es necesario leer los dos dígitos en conjunto.

TABLA 176.1. CLASIFICACIÓN DE ELECTRODOS SEGUN AWS

| CLASIFICACIÓN TIPO DE REVESTIMIENTO | CORRIENTE Y POLARIDAD | POSICIÓN A SOLDAR |
| --- | --- | --- |
| EXX10 Celulósico Sódico | CC.EP | P.V.SC.H. |
| EXX10 Celulósico Sódico 10% HP aprox. | CC.EP | P.V.SC.H. |
| EXX11 Celulósico Potásico | CA.CC.EP. | P.V.SC.H. |
| EXX12 Rutílico Sódico | CA.CC.EN. | P.V.SC.H. |
| EXX13 Rutílico Potásico | CA.CC.AP. | P.V.SC.H. |
| EXX14 Rutílico 20% HP aprox | CA.CC.AP. | P.V.SC.H. |
| EXX16 Rutílico Potásico B.H. | CA.CC.EP. | P.V.SC.H. |
| EXX18 Rutílico Potásico B.H.-H.P. | CA.CC.EP. | P.V.SC.H. |
| EXX20 Óxido de Hierro | CA.CC.AP. | P.H.Filete |
| EXX24 Rutílico 35% H.P. | CA.CC.AP. | P.H.Filete |
| EXX27 Óxido de Hierro H.P. | CA.CC.AP. | P.H.Filete |

NOMENCLATURA:	HP Hierro en Polvo

CC Corriente Continua

BH Bajo Hidrogeno

CA Corriente Alterna

EP Electrodo Positivo

EN Electrodo Negativo

AP Ambas Polaridades

P Plana

V Vertical

SC Sobrecabeza

H Horizontal

- Para las posiciones vertical y sobrecabeza existe una limitación de diámetro hasta 3/16" comúnmente y de 5/32" para electrodos de B.H.

- Los sistemas de clasificación para los electrodos revestidos de acero de baja aleación son similares a la de los aceros al carbono, pero a continuación del cuarto dígito existe una letra y un dígito que indican la composición química del metal depositado. Así la A significa un electrodo de acero al Carbono-Molibdeno; la B un electrodo al Cromo-Molibdeno; la C un electrodo al Níquel y la letra D un electrodo al Manganeso-Molibdeno.

- El dígito final indica la composición exacta bajo de una de estas clasificaciones químicas, según tablas especificas en la norma.

- En las especificaciones para aceros inoxidables AWS A5.4.81, la AISI clasificó estos aceros por números, y estos mismos se usan para la designación de los electrodos. Por lo tanto, la clasificación para los electrodos de acero inoxidable consiste en una letra "E", electrodo y tres dígitos, el número AISI para aceros inoxidables, como 308, 347, etc. y luego dos dígitos más que indican sus características de empleo (fuente de poder, tipo de revestimiento, etc.). La letra "L" a continuación de los tres primeros dígitos indica que el acero inoxidable es de bajo carbono.

Electrodo para Soldar Acero Dulce

- Los mejores resultados se obtienen manteniendo un arco mediano, con lo que se gana una fusión adecuada, permitiendo el escape de gases además de controlar la forma y apariencia del cordón. Para filetes planos y horizontales, mantener el electrodo en un ángulo de 45° respecto a las planchas y efectuar un pequeño avance y retroceso del electrodo en el sentido de avance. Con ello se logra una buena fusión al avanzar y se controla la socavación y la forma del cordón al retroceder al cráter.

- Para filete vertical ascendente, se mantiene el electrodo perpendicular a la plancha moviéndolo en el sentido de avance. El movimiento debe ser lo suficientemente rápido y la corriente adecuada para permitir alargar el arco y no depositar cuando se va hacia arriba, para luego bajar al cráter y depositar el metal fundido, controlando la socavación.

- Cuándo se suelda vertical descendente, el cordón de raíz se hace con un avance continuo, sin oscilar, y la fuerza del arco se dirige de tal manera que sujete el baño de fusión. Para los pases sucesivos se puede usar una oscilación lateral.

Electrodos Clasificación AWS E 6010

- Descripción: Es un electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, que permite una velocidad de depósito mayor y una aplicación más fácil, junto con propiedades mecánicas sobresalientes. La estabilidad del arco y el escudo protector que da el revestimiento, ayuda a dirigir el depósito reduciendo la tendencia a socavar.

- Procedimiento para soldar:

      - Para obtener los mejores resultados, se recomienda un arco de longitud mediana, que permita controlar mejor la forma.

      - Para soldadura de filetes planos y horizontales, se recomienda mantener el electrodo a 45° con cada plancha, oscilándolo en el sentido del avance. El movimiento adelante tiene por objeto obtener buena penetración y con el movimiento hacia atrás se controla la socavación.

      - En la soldadura vertical se recomienda llevar el electrodo en un ángulo de casi 90°, inclinándolo ligeramente en el sentido de avance. Se debe llevar un movimiento de vaivén, alargando el arco para no depositar metal en el movimiento hacia arriba y luego cortándolo para depositar en el cráter y así controlar las dimensiones del depósito y la socavación.

- Características típicas del metal depositado:

      - Pruebas de tracción con probetas de aporte según normas AWS A5.1-81 dan los siguientes resultados:

Resistencia a la tracción: 68.500 lb/pulg2 (48 kg/mm2)

Límite de fluencia: 58.250 lb/pulg2 (40.5 kg/mm2)

Alargamiento en 2": 28,50%

Composición Química: C. 0,09%; Mn. 0,40%; S. 0,020%; Si. 0,10%

Electrodos Clasificación AWS E 6011

- Descripción: El electrodo E 6011 tiene un revestimiento de tipo celulósico, con características similares al tipo E 6010 y formulado especialmente para obtener soldaduras de óptima calidad con corriente alterna, aunque su fórmula fue desarrollada especialmente para uso con corriente alterna, también se le puede usar con corriente continua, electrodo positivo. Su revestimiento celulósico produce una atmósfera gaseosa neutra, que protege el metal durante la fusión y al mismo tiempo produce escoria suficiente para eliminar las impurezas.

- Procedimiento para soldar:

      - La fuerte penetración de estos electrodos, permite que el cordón de la soldadura tome los elementos de aleación de metal base y se obtiene así un cordón de propiedades mecánicas comparables a las del metal base. Son electrodos especialmente apropiados para soldar verticales y sobrecabeza. En general las recomendaciones para su uso son similares a las del tipo E 6010.

      - En soldaduras verticales el movimiento de vaivén no necesita ser muy pronunciado, usando una longitud de arco y amperaje apropiado.

- Características típicas del metal depositado:

      - Pruebas de tracción con probetas de metal de aporte según normas AWS A5.1-81 dan los siguientes resultados:

Resistencia a la tracción: 71.500 Lb/pulg2 (50,2 kg/mm2)

Límite de fluencia: 61.000 Lb/pulg2 (42,8 kg/mm2)

Alargamiento en 2": 30%

Composición química: C. 0,10%; Mn. 0,45%; P. 0,15%; Si. 0,20%; S. 0,35%.

Electrodos Clasificación AWS E 6013

- Descripción: El electrodo 6013 posee revestimiento grueso tipo rutílico, y puede ser usado en todas posiciones con excelentes características de soldabilidad y estabilidad de arco.

Este electrodo es de arco muy suave, pocas salpicaduras y escoria autodesprendente. Posee penetración controlada, lo que lo hace apto para trabajos en láminas delgadas.

También tiene excelente comportamiento con corriente alterna y continua, y su revestimiento es resistente a la humedad.

- Procedimiento para soldar:

      - Puede usarse con corriente alterna o continua ambas polaridades, según la penetración que se quiera obtener. En soldaduras verticales se recomienda hacer ascendentes.

- Características del metal depositado:

      - Pruebas de tracción con probetas de metal de aporte según normas AWS A5.1-81 dan los siguientes resultados:

Resistencia a la tracción: 80.000 Lb/pulg2 (56,2 kg/mm2)

Límite de fluencia: 73.800 Lb/pulg2 (51,8 kg/mm2)

Alargamiento en 2": 30%

Composición química: C. 0,06%; Mn. 0,5%; Si. 0,20%; P. 0,025%; S. 0,025%.

Electrodos Clasificación AWS E 7018

- Descripción: El Electrodo 7018 es de bajo contenido de hidrógeno y resistente a la humedad. Con este electrodo se obtienen grandes velocidades de soldadura y es utilizada en todas las posiciones. Este especialmente diseñado para soldaduras que requieren severos controles radiográficos en toda posición. Su arco es suave y la pérdida por salpicadura es baja.

- Procedimiento:

      - Para soldaduras de filetes horizontales y trabajo de soldadura en sentido vertical descendente, se debe usar un arco. No se recomienda la técnica de arrastre.

      - En la soldadura en posición de sobre cabeza se debe usar un arco con ligero movimiento oscilante en la dirección del avance. Debe evitarse la oscilación brusca del electrodo.

- Características típicas del metal depositado:

      - Pruebas de tracción con probetas de metal de aporte según normas AWS A5.1-81 dan los siguientes resultados:

Resistencia a la tracción: 78.000 Lb/pulg2 (55 kg/mm2)

Límite de fluencia: 67.000 Lb/pulg2 (47 kg/mm2)

Alargamiento en 2": 30%

Composición química: C. 0,06%; Mn. 0,65%; S. 0,015%; P. 0,012%; Si. 0,55%

Sistema MIG

- Descripción: El proceso es definido por AWS como un proceso de soldadura al arco, donde la fusión se produce por calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de aporte continuo y la pieza, donde la protección del arco se obtiene de un gas suministrado en forma externa, el cual protege el metal líquido de la contaminación atmosférica y ayuda a estabilizar el arco.

En el sistema MIG, un sistema de alimentación impulsa en forma automática y a velocidad predeterminada el alambre electrodo hacia el trabajo o baño de fusión, mientras la pistola de soldadura se posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene una distancia tobera-pieza, generalmente de 10 mm.

El sistema MIG posee cualidades importantes al soldar aceros, entre las que sobresalen:

      - El arco siempre es visible para el operador.

      - La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo muy fácil su manipulación.

      - Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura.

      - Rapidez de deposición.

      - Rendimiento.

El sistema MIG requiere del siguiente equipo:

      - Una máquina soldadora.

      - Un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad requerida.

      - Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura.

      - Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura.

      - Un carrete de alambre de tipo y diámetro especifico.

- Resumen del Proceso: El sistema MIG es un proceso de soldadura por arco eléctrico, en el cual un alambre es automática y continuamente alimentado hacia la zona de soldadura a una velocidad constante y controlada. El área de soldadura y arco está debidamente protegida por una atmósfera gaseosa que evita la contaminación.

El voltaje, amperaje y tipo de gas de protección, determinan la manera en la cual se transfiere el metal desde el alambre electrodo al baño de soldadura. Para comprender mejor la naturaleza de estas formas de transferencia en el sistema MIG, a continuación las detallaremos:

      - En soldadura MIG, las gotas de metal fundido son transferidas a través del arco, desde un alambre electrodo alimentado continuamente, a la zona de soldadura.

      - Para un diámetro dado de electrodo, con una protección gaseosa, la cantidad de corriente determinada el tamaño de las gotas y el número de ellas que son separadas desde el electrodo por unidad de tiempo.

      - A valores bajos de amperaje, las gotas crecen a un diámetro que es varias veces el diámetro del electrodo antes que estas se separen. La velocidad de transferencia a bajos amperajes es solo de varias gotas por segundo.

      - A valores intermedios de amperaje, el tamaño de las gotas separadas, decrece rápidamente a un tamaño que es igual o menor que el diámetro del electrodo, y la velocidad de separación aumenta a varios cientos por segundo.

      - A valores altos de amperaje, la velocidad de separación aumenta a medida que se incrementa la corriente, las gotas son bastante pequeñas.

- Electrodos y Protección Gaseosa: El principal propósito del gas de protección es desplazar el aire en la zona de soldadura y así evitar su contaminación por nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Estas impurezas afectan las propiedades del metal de soldadura.

- Gases Protectores: Gases inertes y activos se emplean en el sistema MIG. Cuando se desea soldar metales no ferrosos, se emplean gases inertes debido a que ellos no reaccionan con los metales. Los gases inertes usados en sistema MIG son: Argón, Helio y mezclas de Argón-Helio.

Sin embargo, en la soldadura de metales ferrosos se puede emplear gases inertes o activos. Gases activos como: Bióxido de Carbono; Mezclas de Bióxido de Carbono, o gases protectores que contienen algún porcentaje de Oxígeno. Estos gases no son químicamente inertes y pueden formar compuestos con los metales.

Pinturas para estructuras de Acero

Toda la pintura proporcionada deberá ser transportada en envases resistentes y sólidos, rotulados con el nombre, el peso y el volumen del contenido de pintura, además del color, la fórmula, el número del lote, la fecha de fabricación y el nombre y dirección del fabricante.

La pintura no deberá presentar un asentamiento excesivo en un envase lleno recién abierto, y deberá ser fácilmente dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado liso y homogéneo libre de grumos, aglutinamiento, apelmazamiento, separación de color, terrones, y nata. No deberá formarse nata en la pintura dentro de las 48 horas siguientes en un envase tapado que contenga 3/4 partes de su capacidad. La pintura en el estado en que fue recibida deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer buenas propiedades de emparejamiento y no deberá presentar escurrimiento o correrse cuando se aplique a superficies de acero verticales y lisas.

La pintura seca deberá presentar un acabado liso y uniforme libre de asperezas, arenilla, irregularidades y otros defectos en la superficie. La pintura no deberá presentar ninguna desigualdad o separación cuando fluya sobre un vidrio limpio.  La pintura no deberá presentar espesamiento, cuajamiento, gelatinosidad, ni aglutinación dura, después de haber estado almacenada seis meses en un envase lleno herméticamente cerrado, a una temperatura de 70°F (21°C).

- Sistema de Zinc Orgánico: Un sistema orgánico de pintura rico en zinc para estructuras de acero deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

      - La capa de imprimación es una cubierta de imprimación rica en zinc orgánico termoplástico, cuyo mecanismo de secado es la liberación de solvente. Está destinada para el empleo en estructuras de acero abiertas, limpiadas a chorro, expuestas al aire.

      - Deberán incorporarse a la pintura formulada, los aditivos necesarios para evitar la formación de gas en los envases durante el almacenamiento.

      - Control de Calidad:

      - La Supervisión realizará una exanimación visual de las superficies que han sido preparadas para pintar, por métodos ya sean mecánicos o manuales de limpieza, para determinar la conformidad del trabajo. El Inspector de la Obra podrá observar el progreso de los trabajos de pintura y controlará los trabajos terminados para comprobar si estos se ajustan a las condiciones de la presente especificación técnica.

      - La superficie pintada deberá tener una apariencia en el color uniforme, liso y continuo, libre de toda inclusión, abrasivo o elemento extraño. Se medirá el espesor de la capa de pintura en las superficies metálicas.

Seguridad

Es importante que se considere llevar partes de la estructura pre-armadas, para no ejecutar muchos trabajos de soldadura en el lugar, de necesitarse soldar considerar realizar el trabajo de instalación en horarios que este fuera de trabajo la planta de engarrafado aledaña, con todas las medidas de seguridad para su ejecución. (Extintor en área de trabajo y coordinación con el encargado de seguridad industrial).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

La estructura metálica se dará en (KG) tomando en cuenta el peso total construido, el mismo deberá ser instalado o montado en Obra y pintado, todos los trabajos ejecutados en el presente ítem deberán estar bajo la aprobación de la Supervisión de Obra, desde la verificación de la provisión del material.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo previsto y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de Obra que inciden en su costo.

- CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N°28

UNIDAD: M2

- DESCRIPCIÓN

Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con calamina trapezoidal pintada en ambas caras galvanizada de una sola pieza en la dirección de las ondas.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizará calamina de hierro galvanizado, nueva Nº 28 (ASG N° 28, e = 0,36 mm) fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos “J” con capuchones de goma especiales para calamina.

- EJECUCIÓN

La calamina será fijada con tirafondos o ganchos “J” con capuchones de goma con la pendiente indicada en los planos y con recubrimiento longitudinal mínimo de 20,00 cm y transversal de 2 ondas de traslape.

Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana Nº 28, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones de la Supervisión de Obra; en todo caso, cubrirán la fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 25,00 cm a ambos lados y 15,00 cm en el sentido longitudinal.

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente, todo el material antes de ser instalado o montado tendrá que tener la aprobación de la Supervisión de Obra.

El Contratista deberá estudiar minuciosamente los planos de la Obra, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por la Supervisión de Obra y presentada con anticipación a su ejecución.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La cubierta se medirá en metros cuadrados (M2) de techo tomando en cuenta el área neta cubierta.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo previsto y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de Obra que inciden en su costo.

- CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N° 28

UNIDAD: M

- DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbreras, limatesas y lima hojas de calamina, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones de la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra antes de que el mismo sea empleado, verificando las características técnicas.

El tipo de cumbrera, en cuanto a material y diseño será aprobado por la Supervisión de Obra, la misma deberá compatible con el tipo de material que será utilizado en la cubierta, ambas en cumpliento de planos de detalle.

- La cumbrera de calamina plana galvanizada deberá tener un espesor que corresponda al calibre N° 28.

- Los clavos deberán ser galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3” de longitud.

- La cumbrera, así como los accesorios de fijación deberán tener la garantía del fabricante.

- EJECUCIÓN

La cumbrera de calamina plana galvanizada N° 28 será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza plana.

El traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 15,00 cm en el sentido longitudinal y cubrirán la fila superior de las calaminas con un traslape transversal de 25,00 cm.

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente, todo el material antes de ser instalado o montado tendrá que tener la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Las cumbreras del material especificado en el formulario de presentación de propuestas se medirán en metros lineales (M), tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

- LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H = 0,20 M) INC. PASA JUNTAS, BARRA DE AMARRE Y CAPA SUB BASE

UNIDAD: M2

- DESCRIPCION

Este item consistirá en la ejecución del pavimento compuesto de hormigón tipo H-25 con refuerzo y contempla todas las actividades como son: cambio de material necesario para conformar la capa sub base, nivelación del terreno y colocado de las juntas de dilatación a la losa de pavimento.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Agregados Finos: Los agregados finos para hormigón deberán adecuarse a los requerimientos de la Tabla 20.1.

TABLA 20.1. GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

| DESIGNACION DE TAMIZ PESO (APERTURA DE LA MALLA) | PORCENTAJE POR QUE PASA (%) |
| --- | --- |
| 3/8 pulgadas (9,50 mm) | 100 |
| Nº 4 | 95 - 100 |
| Nº 8 | 80 - 100 |
| Nº 16 | 50 - 85 |
| Nº 30 | 25 - 60 |
| Nº 50 | 10 a 30 |
| Nº 100 | 2 a 10 |

Agregados Gruesos: Los agregados gruesos deben adecuarse a los requerimientos de ASTM C33, la granulometría debe ser la indicada en la Tabla 20.2.

TABLA Nº 20.2. GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESOS

| DESIGNACION DE TAMIZ (APERTURA DE LA MALLA) |  | PORCENTAJE POR PESO QUE PASA EL TAMIZ |
| --- | --- | --- |
| Pulgada | mm |  |
| 2 1/2 | 63,00 | 36 |
| 2 | 50,80 | 38 |
| 1 1/2 | 38,10 | 40 |
| 1 | 25,00 | 42 |
| 3/4 | 19,00 | 44 |
| 1/2 | 12,50 | 46 |
| 3/8 | 9,50 | 48 |
| Nº 4 | 4,75 | 5 |
| Nº 8 | 2,36 | 20 |

- La Supervisión de Obra sobre la base del cuadro que se muestra a continuación, debe especificar el agregado que se suministrara. La gradación apropiada debe insertarse en la Tabla 20.3. Los porcentajes están marcados con asteriscos. Cuando los agregados disponibles localmente no pueden mezclarse económicamente para satisfacer los requerimientos de granulometría, los porcentajes pueden modificarse hasta estar de acuerdo con las características de los agregados disponibles localmente.

TABLA 20.3. GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESOS

| DESIGNACIÓN DE TAMIZ (APERTURA DE LA MALLA) |  | PORCENTAJE POR PESO QUE PASA EL TAMIZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULG | MM | 2” – 1” | 1” – N°4 | 1½” – ¾” | ¾” – N°4 | 1” – N°4 |
| 2 ½ | 63,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | 50,80 | 90 - 100 | - | 100 | - | - |
| 1 ½ | 38,10 | 35 - 70 | 100 | 90 - 100 | - | 100 |
| 1 | 25,00 | 0 - 15 | 95 - 100 | 20 - 55 | 100 | 95 - 100 |
| ¾ | 19,00 | - | - | 0 - 15 | 90 - 100 | - |
| ½ | 12,50 | 0 - 5 | 25 - 60 | - | - | 25 - 60 |
| ⅜ | 9,50 | - | - | 0 - 5 | 20 - 55 | - |
| N°4 | 4,75 | - | 0 - 10 | - | 0 - 10 | 0 - 10 |
| N°8 | 2,36 | - | 0 - 5 | - | 0 - 5 | 0 - 5 |

- El porcentaje de desgaste no debe ser mayor a 40% cuando se prueba dé acuerdo con el ASTM C 131 ó ASTM C 535.

- No debe exceder el 40%. En algunos casos cuando no pueden conseguirse económicamente de esta calidad, pueden usarse agregados con un porcentaje más alto de desgaste si se ha demostrado un comportamiento satisfactorio de servicio de una Obra durante por lo menos 5 años bajo condiciones de servicio y exposición. La Supervisión de Obra debe especificar la norma ASTM C131 para agregados más pequeños a 1½” (38,10 mm) y ASTM C535 para agregados más grandes a ¾” (19,05 mm).

- Los agregados para la mezcla consistirán en piedras trituradas, grava triturada o no, escorias trituradas o arena natural.

- El agregado debe estar constituido por partículas sólidas, duras y durables y deben conformar con los requerimientos para substancias deletéreas que se describen en ASTM C33.

- Los agregados de cualquier grupo de tamaño no deben contener más del 8% en peso de piezas planas o alargadas.

- Una partícula plana o alargada es la que tiene una proposición que excede 5 en 1 entre las dimensiones máximas y mínimas, de una prima rectangular circunscrito.

Cemento

- El cemento debe estar conforme con los requerimientos de tipo Cemento Especial IP-40 y norma boliviana NB011.

- Si por cualquier motivo el cemento fragua parcialmente o contiene trozos de cemento aterronado, debe ser rechazado. El cemento recogido de bolsas descartadas o usadas no debe ser empleado.

Sellador de Juntas Pre-Moldeado

- El sellador de juntas premoldeado para las juntas de expansión deben cumplir con los requerimientos de ASTM 1752 y debe perforar para admitir las barras de trabazón en los lugares indicados en los planos.

- Para las juntas de contracción, el relleno debe ser una pieza de fibra impregnada de resina de acuerdo con los requerimientos físicos de la norma ASTM D1752.

- El relleno para cada junta debe suministrarse en una sola pieza de largo y ancho iguales a los requeridos para la junta, a no ser que la Supervisión de Obra especifique de otra manera. Cuando se ha autorizado el uso de más de una pieza para la junta, los extremos deben ser asegurados y mantenidos unidos ya sea mediante grampas o cualquier otro medio adecuado aprobado por la Supervisión de Obra.

Sellador de Juntas

- El sellador de juntas para las juntas en el pavimento de hormigón deben cumplir con los requerimientos del 160-402 y debe ser del tipo o de los tipos especificados en los planos.

Barras de Trabazón y Barras Separadoras

- Las barras separadoras deben ser de acero corrugado y conforme a los requerimientos de ASTM A 615 o ASTM A 616, o ASTM A 617. Este tipo de barras no deben ser usadas como barras separadoras que requieran ser dobladas o enrectadas durante la construcción. Las barras separadoras designadas como grado 40 en el ASTM A615, pueden usarse para construcciones que requieran barras dobladas.

- Las barras de trabazón deben ser simples de acero de acuerdo con ASTM A 615 o ASTM, A 616 y ASTM A617 y deben estar libres de rebabas u otras deformaciones que restrinjan su deslizamiento en el hormigón. Antes de su entrega a la Obra, un mínimo de dos terceras partes del largo de cada barra de trabazón debe ser pintado con pintura de plomo o asfáltica.

- Si se usan barras de trabazón plásticas o de acero recubiertas de plástico, no se requiere la capa de pintura de plomo o asfáltica a no ser que se lo especifique para alguna condición particular en los planos del Contrato.

- Las barras de trabazón recubiertas deben satisfacer los requerimientos de AASHTO M254.

- Los manguitos para las barras de trabazón usados en las juntas de expansión deben ser metálicos, de diseño aprobado, para cubrir 2 a 3” (50 mm a 75 mm) de la barra y trabazón, con un extremo cerrado y con un retén apropiado para sostener el extremo de la barra de trabazón a por lo menos 1” (25 mm) del lado cerrado del manguito. Los manguitos deben ser de un diseño tal que no se aplasten durante la construcción.

Agua

- El agua usada en el mezclado o curado debe ser tan limpia como sea posible y libre de aceite, sal, ácidos, álcali-azúcares, vegetales u otras substancias dañinas al producto acabado.

- El agua será aprobada de acuerdo con los requerimientos de AASHTO T26.

- El agua que se sabe es potable, puede ser usada sin pruebas.

Material de Cobertura para Curado

- Los materiales para el curado deben estar de acuerdo con una de las especificaciones siguientes:

- Los compuestos líquidos que forman una membrana para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C309, Tipo 2.

- La película de polietileno blanco para el curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

- Las hojas de arpillera blanca polietilinizada para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C171.

- El papel impermeabilizado para curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

Aditivos

El uso de cualquier material agregado a la mezcla de hormigón debe ser aprobado por la Supervisión de Obra. El Contratista debe presentar certificados indicando que el material que se suministrará satisface todos los requerimientos indicados más abajo. Además, la Supervisión de Obra puede requerir que el Contratista presente pruebas completas de un laboratorio aprobado mostrando que el material a ser suministrado cumple con todos los requerimientos de las citadas especificaciones. Se harán pruebas de muestras tomadas por la Supervisión de Obra, del material que está empezando a suministrarse o que se propone utilizar en los trabajos, para determinar si el aditivo es de la misma calidad que el que fue aprobado.

- Aditivos Puzolánicos: Los aditivos puzolánicos deben ser cenizas o material puzolánico calcinado que cumple con los requerimientos de ASTM C618, con excepción de pérdida de inflamación, para la cual el máximo debe ser menos de 6%.

- Aditivos Incorporadores de Aire: Los aditivos de incorporación de aire deben cumplir con los requerimientos de ASTM C 260, y debe agregarse a la mezcla en la cantidad necesaria para producir el contenido de aire especificado.  El agente incorporador de aire y el aditivo reductor de agua deben ser compatibles.

- Aditivos Reductores de Agua: Los aditivos reductores de agua que controlan el fraguado deben cumplir con los requerimientos de ASTM C494, Tipo A, reductor de agua o Tipo D, reductor de agua y retardador. Los aditivos reductores de agua deben ser agregados en el mezclador separadamente de los aditivos para incorporación de aire, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

Todos los materiales deberán cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción" y además los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- EJECUCION

EQUIPO

El equipo y las herramientas necesarias para el manejo de materiales y el desarrollo de todas las partes del trabajo deben ser aprobados por la Supervisión de Obra, en cuanto a su diseño, capacidad y condición mecánica. El equipo debe estar en el lugar de la Obra antes del comienzo de las operaciones de construcción, para su examen y aprobación, son los siguientes:

- Planta mezcladora y equipo.- La planta mezcladora debe incluir tolva, embudos de pesaje y balanzas para los agregados finos y agregados gruesos. Si se usa cemento a granel deben incluirse por separado una tolva, embudo y balanza. Los embudos de pesaje deben estar debidamente sellados y ventilados para evitar el polvo durante la operación.

- Tolvas y embudo: Se debe suministrar en la planta mezcladora, tolvas con compartimientos adecuados y separados para agregados finos y agregados gruesos. Cada compartimiento debe descargar libre y correctamente en el embudo de pesaje.

Debe instalarse medios de control de manera que, conforme se esté llegando a la cantidad deseada en el embudo de pesaje, el material pueda ser añadido lentamente y su suministro cortado con precisión. Debe proveerse asimismo, una compuerta u otra abertura similar para sacar del embudo excesos de cualquier tipo de carga. Los embudos de pesaje deben ser construidos de tal manera que eviten la acumulación de materiales y la descarga sea completa.

- Balanza: Las balanzas para pesar agregados y cemento deben ser ya sean del tipo brazo o del tipo cuadrante sin resortes. Deben ser exactas con una precisión de 0,50% en todo su rango de utilización.

Cuando se usan balanzas del tipo brazo deben tomarse providencias tales como un cuadrante indicador de posición para señalar al operador que se está aproximando en el embudo de pesaje, la carga requerida. Un accesorio en los brazos de peso debe indicar claramente la posición crítica. Los contrapesos deben estar diseñados de manera a bloquear el sistema en cualquier posición para evitar cambios no autorizados. El brazo de pesaje y el accesorio "indicador de posición" deben estar a la vista del operador mientas se carga el embudo. El operador debe disponer además, de un acceso conveniente a todos los controles.

Las balanzas deben ser revisadas y selladas las veces que la Supervisión considere conveniente para asegurar su exactitud permanente. El Contratista debe tener a disposición no menos de 10 pesas de 50 libras (23 Kg) para probar todas las balanzas cuando lo requiera la Supervisión de Obra.

- Mezcladoras.- El hormigón puede ser mezclado en una planta central en camiones de mezclado total o parcial. Cada mezcladora debe tener en un lugar visible la placa con el nombre del fabricante, en la cual se muestre la capacidad del tambor en términos de volumen de hormigón mezclado y la velocidad de rotación del tambor mezclador o de sus aspas.

Debe proveerse en el mezclador un accesorio que sea capaz de medir con un 3,00% de aproximación, la cantidad de aditivos incorporadores de aire u otros, que deban agregarse a cada carga que así lo requiera. Este accesorio debe ser aprobado por la Supervisión de Obra.

Las mezcladoras deben ser examinadas diariamente para comprobar la acumulación de hormigón duro o mortero y el desgaste de las paletas.

- Planta central de mezclado: El mezclado debe hacerse en una mezcladora aprobada que puede combinar los agregados, cemento y agua en una masa bien mezclada y uniforme, dentro del tiempo especificado de mezclado y que pueda descargar la mezcla sin segregación. Las mezcladoras de planta central deben estar equipadas con un accesorio adecuado de medición de tiempo que evite la descarga del hormigón antes que haya transcurrido el tiempo especificado de mezclado. El sistema de provisión de agua para una planta de mezclado debe consistir ya sea en un tanque de medición calibrado o en otro medidor y puede no ser necesariamente una parte íntegramente de la mezcladora.

Deben examinarse diariamente los cambios de condición de operación de las mezcladoras debidas a la acumulación de hormigón duro o mortero o al desgaste de las paletas. Las paletas acumuladoras y de descarga deben ser cambiadas cuando se hayan desgastado ¾” (19 mm) o más. El Contratista debe tener a disposición una copia del diseño del fabricante en el cual se muestre las dimensiones y disposición de las paletas con referencia a la altura y profundidad originales.

- Camiones mezcladores y camiones batidores: Los camiones mezcladores usados para la mezcla y el transporte del hormigón y los camiones batidores empleados para el transporte del hormigón desde la planta central deben cumplir con los requerimientos de ASTM C94

- Camiones no-batidores: El equipo de transporte no-batidor debe cumplir con los requerimientos de ASTM C94.

- Equipo para acabado.-

- Máquina terminadora: La máquina terminadora debe estar equipada con una o más emparejadoras de tipo oscilante transversal.

- Vibradores: Para la construcción con encofrados laterales, los vibradores pueden ser tipo placa superficial para pavimentos menores a 8” (20,00 cm) de espesor, del tipo interno ya sea con tubo sumergido o de vibrador múltiple para todo el ancho de la losa de hormigón. Pueden ser fijados al esparcidor, a la máquina acabadora, o pueden estar instalados en un transportador separado. No deben hacer contacto con la junta, accesorios de transferencia de carga, subrasante o encofrados laterales. La frecuencia de los vibradores de superficie no debe ser menor a 3.500 vibraciones por minuto, y la frecuencia del tipo interno no debe ser menor a 7.000 vibraciones por minuto para los vibradores múltiples. Cuando los vibradores internos tipo múltiple son utilizados cerca de los encofrados laterales, deben tener una frecuencia de no menor a 3,500 vibraciones por minuto. Deben usarse vibradores manuales para consolidar el hormigón a lo largo del encofrado y otras áreas aisladas.

Para la construcción con deslizamiento sobre encofrado, el pavimentador debe vibrar el hormigón en todo el ancho y profundidad de la faja de pavimento que se está colocando. La vibración debe hacerse con vibradores internos con una frecuencia de alcance entre 7.000 y 12.000 vibraciones por minuto. La multitud de vibración debe estar comprendida entre 0,025 (0,60 mm) y 0,60 (1,50 mm) pulgadas.

De acuerdo a los requerimientos, debe proporcionarse, el número, espaciado, frecuencia y peso excéntricos, para conseguir una densidad y una calidad de acabado aceptable.

Debe disponerse la energía eléctrica adecuada para operar todos los vibradores con el peso y frecuencia requeridos para un acabado satisfactorio. Los vibradores internos pueden ser complementados por emparejadoras a vibración operando en la superficie del hormigón. La frecuencia de los vibradores de superficie no debe ser menos a 3,500 vibraciones por minuto.

El Contratista debe suministrar un tacómetro y otro accesorio aprobado para medir la frecuencia de los vibradores. Los vibradores y elementos de apisonamiento deben ser controlados automáticamente de manera que puedan ser detenidos al cesar el movimiento hacia adelante. El interruptor de recorrido puede ser del tipo resorte, de contacto momentáneo que se conecte al moverse y se desconecte al detenerse el equipo.

- Sierra para hormigón.- Cuando se especifique aserrar las juntas, el Contratista debe suministrar el equipo en número de unidades y potencia adecuados para completar el corte a las dimensiones y rendimiento requeridos. El Contratista debe suministrar por lo menos una sierra de repuesto en buenas condiciones de trabajo. Debe mantenerse un número suficiente de hojas de sierra en el sitio de trabajo en todo momento durante las operaciones de aserrado. El Contratista debe proporcionar instalaciones adecuadas de luz artificial para el aserrado nocturno.

Todo este equipo debe estar en el trabajo tanto en forma previa como permanentemente durante la colocación del hormigón.

- Encofrados.- El encofrado lateral recto debe ser de acero de un espesor no menor a 7/32” (6 mm) en piezas de longitud no menor a 10 ft (3,00 m). El encofrado debe tener una profundidad igual al espesor prescrito para el borde del hormigón sin junta horizontal y con un ancho de base igual a la profundidad del encofrado. Para curvas de radio inferior a 100 ft (30,00 m) debe usarse un encofrado flexible o curvo de radio adecuado.

El encofrado flexible o curvo debe tener un diseño aprobado por la Supervisión. El encofrado debe ser suministrado con accesorios adecuados para asegurar su posición, de manera que estando en su lugar pueda resistir sin flexión o asentamiento visible el impacto y vibración del equipo de reparación y acabado. Los soportes de los cordones longitudinales deben extenderse en su base hacia afuera no menos de dos terceras partes del alto del encofrado. Los encofrados curvados, torcidos, recortados o con las superficies superiores inclinadas deben ser retirados del trabajo.

Los encofrados reparados no deben ser usados hasta que hayan sido inspeccionados y aprobados por la Supervisión. La cara superior de cada pieza encofrada no debe variar respecto a un plano, más de ⅛” de pulgada (30,00 mm) en 10 ft (3,00 m) ningún puntal vertical debe variar más de ¼” (6 mm). Los encofrados deben tener accesorios para asegurar fuertemente las piezas de encofrado perpendicular.

- Pavimentadores deslizables sobre encofrados.- El pavimentado debe ser completamente auto-propulsado y diseñado para el propósito específico de colocar, consolidar y acabar el pavimento de hormigón de acuerdo con el nivel, tolerancias y secciones transversales. Debe ser de un peso y fuerza suficientes para construir la mayor longitud posible de la faja especificada de pavimento de hormigón en todo su ancho, conforme se muestra en los planos, una velocidad de avance adecuada, sin inestabilidad transversal, longitudinal o vertical y sin desplazamientos. El pavimentado debe estar equipado con accesorios electrónicos hidráulicos de control horizontal y vertical.

COLOCACION DEL ENCOFRADO

El encofrado debe ser colocado con la suficiente antelación al vaciado del hormigón para asegurarse de una operación continua de pavimentación. Una vez que el encofrado ha sido colocado al nivel correcto, la superficie del terreno debe ser bien apisonada, bien sea mecánicamente o a mano tanto en los bordes interiores como exteriores de la base del encofrado. El encofrado debe ser fijado en su lugar con no menos de 3 pasadores por cada sección de 10 ft (3,00 m). Un pasador debe ser colocado a cada lado de cada junta.

Las piezas del encofrado deben ser aseguradas fuertemente y no deben moverse en ninguna dirección. El encofrado no debe desviarse de la línea en más de ¼” (6 mm) en cualquier junta. El encofrado debe colocarse de tal forma que pueda resistir, sin flexión o asentamiento visibles, el impacto y la vibración del equipo de consolidación y acabado. El encofrado debe ser limpiado y aceitado antes del vaciado del hormigón.

Las elevaciones de la rasante y del encofrado deben ser verificadas y el Contratista debe hacer las correcciones inmediatamente antes del vaciado del hormigón.

Cuando algún encofrado ha sido movido o algún nivel no es estable, debe volver a colocarse el encofrado y repetir las mediciones.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE, CONSTRUCCION CON DESLIZAMIENTO SOBRE ENCOFRADOS

La subrasante o sub-base compactada sobre la que se colocará el pavimento debe ser ensanchada aproximadamente 3 ft (1,00 m) más allá  de la huella de la máquina pavimentadora para soportarla sin ningún desplazamiento apreciable.

Una vez que la subrasante o sub-base ha sido vaciada y compactada a la densidad requerida, las áreas que van a soportar la máquina pavimentadora y el área que va a ser pavimentada deben ser perfiladas a la elevación y perfil correctos mediante una máquina debidamente diseñada.

La gradiente de la sub-base sobre la que se vaciará el pavimento de hormigón debe ser controlada automáticamente por alambres guía de acero colocados y mantenidos por el Contratista. Si la densidad de la base es alterada por la operación de perfilado, ésta debe ser corregida mediante compactación adicional antes de vaciar el hormigón, excepto cuando se está construyendo con sub-base estabilizada. Si ocurre un daño en una sub-base estabilizada, esta debe ser corregida por el Contratista en todo su espesor o bien, las áreas dañadas deben ser rellenadas con hormigón vaciado conjuntamente el pavimento. Las operaciones de nivelación deben ser demoradas lo más posible y se deben proceder inmediatamente a pavimentar en cuanto dicha nivelación esté concluida, particularmente si la capa base está sujeta al tráfico pesado. Si se permite al tráfico usar la base preparada, ésta debe ser revisada y corregida inmediatamente antes del vaciado del hormigón.

La base preparada debe ser debidamente humedecida con agua, sin saturarla, inmediatamente antes del vaciado para evitar la rápida pérdida de humedad del hormigón. En tiempo frío la sub-base subyacente debe ser protegida de manera que esté completamente libre de escarcha cuando se vacíe el hormigón.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBYACENTE, CONSTRUCCION CON ENCOFRADO LATERAL

La base preparada debe ser bien humedecida con agua, sin saturarla, inmediatamente antes del vaciado del hormigón, para evitar la rápida pérdida de humedad del hormigón. Las huellas o depresiones en la subrasante o sub-base causadas por el transporte o por el uso de otro equipo deben ser rellenadas conforme se produzcan, con un material apropiado, (excepto hormigón o agregados de hormigón) y deben ser bien compactadas con rodillos. Si el daño ocurre en una subrasante estabilizada, el Contratista debe corregirla en todo su espesor, o bien, las partes dañadas deben ser rellenadas con hormigón vaciado conjuntamente al pavimento.

Debe proveerse una plantilla con espigas múltiples que pese no menos de 1.000 Lb (454 Kg) por 20 ft (6,00 m) u otra plantilla aprobada y operarla sobre el encofrado inmediatamente antes del vaciado del hormigón.  La plantilla debe ser solamente manual y no debe estar unida a un tractor u otra mitad de arrastre.

Las plantillas deben ser ajustables, de manera que se las pueda colocar y mantener en el correcto nivel de la capa subyacente. El ajuste y operación de la plantilla deben ser tales que proporcione una revisión exacta de la superficie de apoyo antes del vaciado del hormigón. Todo el material en exceso debe ser retirado. Las áreas bajas deben ser rellenadas y compactadas a un índice similar al del material circundante, o rellenado con hormigón vaciado conjuntamente el pavimento. En tiempo frío, la sub-base debe ser protegida de manera que esté completamente libre de escarcha cuando se vacíe el hormigón. No se permitirá el uso de productos químicos para eliminar la escarcha de la superficie de apoyo. Debe mantenerse la plantilla en un ajuste correcto, en todo momento, por parte del Contratista, y debe ser revisada diariamente. El trabajo descrito en los párrafos anteriores no constituye una operación regular de nivelación, sino más bien una revisión exacta final de la capa subyacente.

MANEJO MEDICION Y DOSIFICACION DEL MATERIAL

El sitio de ubicación de la planta mezcladora, su disposición, equipo y provisiones para el transporte del material deben asegurar un continuo suministro de material al trabajo. Debe construirse el acopio de materiales en capas de no más de 3 ft (1,00 m) de espesor. Cada capa debe estar completamente en su lugar antes de comenzar con la siguiente capa y no se permitirá que forme conos sobre la capa inferior siguiente.

Los agregados de diferentes fuentes y de diferentes grosores no se deben apilar juntos. Los apilamientos impropios no serán aceptados por la Supervisión de Obra.

Los agregados deben ser manejados desde los apilamientos u otras fuentes hasta la planta dosificadora de tal manera que se asegure la granulometría especificada del material. Los agregados que han sido segregados o mezclados con tierra u otro material no deben ser usados.

Todos los agregados producidos o manejados por métodos hidráulicos, y los agregados lavados, deben ser apilados o almacenados para que drenen por lo menos 12 horas antes de cada dosificación. El almacenaje de los embarques por tren que requieran más de 12 horas de viaje será aceptado como adecuado solamente si los vagones permiten el drenaje libre.

Los agregados finos y agregados gruesos deben ser pesados separadamente en los embudos en las cantidades respectivas fijadas por la Supervisión para el mezclado.

El cemento debe ser permitido por peso. Para pesar el cemento deben usarse embudos y balanzas separadas, de manera que indiquen la descarga completa de la dosis de cemento en la caja o recipiente dosificador.

Cuando lo requiera el contrato o cuando esté permitido, las plantas dosificadoras estarán equipadas para proporcionar agregados y cemento a granel, por peso, automáticamente, usando accesorios inter-relacionados de un tipo aprobado. Para evitar la pérdida de cemento cuando se usa cemento a granel, el Contratista debe usar un método apropiado para el manejo del cemento desde el embudo de pesaje hasta el recipiente transportador o en el mismo dosificador para su transporte al mezclador, consistente en una canaleta, caja de carga u otro accesorio aprobado.

El accesorio debe estar adaptado de tal manera que garantice que cada carga posee todo el cemento especificado.

Cuando el cemento entre en contacto con los agregados, las cargas pueden ser rechazadas a no ser que se las mezcle dentro de 1½ horas de puesta en contacto. Las dosificaciones deben ser realizadas de tal manera que los resultados de las pesadas de cada material requerido estarán dentro de la tolerancia del 1,00% para cemento y 2,00% para agregados.

El agua puede ser medida bien sea por volumen o por peso. La exactitud de la medición del agua debe estar dentro de más o menos 1,00% de las cantidades requeridas. A no ser que el agua sea pesada, el equipo para medición de agua debe incluir un tanque auxiliar desde donde debe ser llenado el tanque medidor. Este debe estar equipado con una conexión exterior con válvula para permitir la lectura y medición rápidas, excepto que se empleen otros medios para determinar rápida y exactamente la cantidad de agua en el tanque. El volumen del tanque auxiliar debe ser por lo menos igual al del tanque medidor.

Los métodos y equipo para agregar en el dosificador el aditivo, incorporadores de aire u otros requeridos, deben ser aprobados  por la Supervisión de Obra. Todos los aditivos deben ser medidos en el mezclador con una exactitud de más o menos 3,00%.

PROPORCIONES

Las proporciones requeridas para el hormigón deben ser diseñadas para una resistencia a la flexión de 600 psi. La resistencia mínima admisible a la flexión para los pavimentos de aeropuertos, es de 600 psi (4.136 Kpa) y el contenido mínimo admisible de cemento es de 320 Kg por metro cúbico.

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado y después de la aprobación de todo el material a usar en el hormigón, el Contratista debe presentar toda la información relativa a ensayos que muestren las proporciones empleadas y la resistencia a la flexión obtenida para el hormigón. La resistencia a la flexión a los 28 días, usando los especímenes de prueba preparados de acuerdo con ASTM C31, y probados de acuerdo con ASTM C78, debe ser igual a la especificada. La mezcla adoptada debe corresponder a un hormigón manejable, con un asentamiento entre 1 y 2” (25 mm y 50 mm), como lo determina ASTM C143, cuando se emplean encofrados laterales. Para el hormigón vaciado mediante deslizamiento sobre el asentamiento debe estar comprendido entre ½” (13 mm) encofrados y 1 ½” (38 mm).

El hormigón de bajo asentamiento es una necesidad para el pavimento con deslizamiento sobre encofrados, particularmente para pavimentos endentados o para pavimentos de espesor superior a 10” (25 mm).

Debe mantenerse el contenido mínimo de cemento para producir un hormigón de durabilidad y manejabilidad apropiadas.

La proporción de agua-cemento especificada para el hormigón no debe ser excedida. Puede requerirse un incorporador de aire para aumentar la duración del fraguado y proveer la manejabilidad del hormigón.

La construcción con deslizamiento sobre encofrados, requiere un alto grado de uniformidad en el hormigón plástico. Se debe tener cuidado al establecer el porcentaje del incorporador de aire, puesto que un excesivo arrastre de aire puede incrementar el asentamiento y un arrastre insuficiente provocará una disminución de la duración del hormigón. Las dosificaciones con un asentamiento superior a 1 ½” (38 mm) deben ser desechadas. Algún asentamiento en los bordes del hormigón fresco detrás del encofrado bajo la máquina pavimentadora, puede ocurrir incluso con hormigón de bajo asentamiento. Esto puede continuar muy lentamente, hasta que el asentamiento inicial se haya efectuado. Debe incorporarse en el pavimentador algún sistema de ajuste adecuado de compensación en el encofrado lateral y en la plantilla final.

El contenido de cemento no debe ser menor a 320 Kg por metro cúbico; asimismo, la proporción de agua-cemento, incluyendo la humedad de la superficie libre de los agregados, pero sin incluir la humedad absorbida por los agregados, no debe ser mayor a 23 litros por 50 Kg de cemento. El contenido de cemento debe determinarse de acuerdo con ASTM C138.

PRUEBAS EN ESPECIMENES DE CAMPO

El Contratista debe suministrar muestras de hormigón a ser tomadas en el campo para determinar su consistencia, contenido de aire y resistencia del hormigón. Deben hacerse vigas para pruebas de flexión cada día que se vacíe hormigón.

Cada grupo de vigas de prueba deben ser moldeadas de la misma carga de hormigón y consistirá en un número suficiente de especímenes para proporcionar dos pruebas de resistencia a la flexión para cada edad de prueba. Un grupo de especímenes se hará durante la primera mitad de cada turno, y el otro durante la última parte del tuno. Los especímenes deben hacerse de acuerdo con ASTM C31.

Sin embargo, al comenzar las operaciones de pavimentado y cuando la fuente de los agregados o sus características o el diseño de la mezcla cambia, puede requerirse grupos adicionales de vigas de prueba hasta que la Supervisión de Obra constate que la mezcla de hormigón que se está usando cumple con los requerimientos de resistencia de estas especificaciones. Las edades de las pruebas serán 7 días y 28 días.

La resistencia del hormigón a la flexión debe cumplir con los siguientes requerimientos:

    - El promedio de cualquier serie de 4 pruebas consecutivas de resistencia a la flexión probadas al finalizar 28 días, tiene que ser igual o mayor que la resistencia especificada a la flexión.

    - No más del 20% de las vigas probadas al finalizar los 28 días deben tener una resistencia a la flexión menor que la resistencia especificada.

Los especímenes que obviamente son defectuosos no deben ser considerados en la determinación de la resistencia.

Cuando al parecer un espécimen de prueba no conformara con los requerimientos de resistencia, la Supervisión tendrá el derecho de ordenar cambios en el hormigón, suficientes para aumentar la resistencia hasta conformar con estos requerimientos.

Cuando se ha establecido y aprobado una relación satisfactoria entre las resistencias de 7 días y 28 días, los resultados de las pruebas de 7 días pueden ser usados como una indicación de la resistencia de 28 días; sin embargo, los resultados de las pruebas de 7 días no reemplazarán los resultados de las pruebas de 28 días si es que los resultados de 28 días presentan valores más bajos que los requeridos.

Las pruebas de resistencia de compresión ofrecen algún grado de correlación con las pruebas de resistencia a la flexión. Sin embargo, no deben ser usados para aceptación del proyecto. Los especímenes deben ser probados de acuerdo con ASTM C39

El método para aceptar hormigón mediante resistencias a la flexión es sobre la base de lotes. Un lote consistirá de 200 metros cuadrados o su equivalente en metros cúbicos y será dividido en cuatro sub-lotes iguales. Se hará una para cada sub-lote. Se tomará muestras al azar del hormigón plástico en el sitio, de acuerdo con los procedimientos estadísticos aceptados.

El hormigón debe ser muestreado de acuerdo a la ASTM C 172. La preparación de los especímenes debe ser ejecutada de acuerdo a la ASTM C 31 y ensayados de acuerdo a la ASTM C 78.

El lote será aceptado sin reajuste de pago si el promedio de resistencia a la flexión a los 28 días, sobre la base de cuatro pruebas aceptadas del lote, es mayor o igual a los límites de aceptación que se muestra bajo el factor de pago 1,00 en el cuadro siguiente. Si la resistencia promedio no alcanza este límite, el Contratista podrá elegir dejar el lote en su lugar a un promedio unitario reducido determinado de acuerdo con el cuadro. Si el promedio de la resistencia del lote a la flexión a los 28 días no cumple con el menor valor aceptable indicado para un factor de pago de 0,75 la Supervisión podrá ordenar el retiro de todo del hormigón en el lote.

El factor de pago para el hormigón que se autoriza permanezca en su lugar cuando el factor de pago está bajo límite de 0,70 será 0,50.

TABLA 20.4. VALORES DEL FACTOR DE PAGO EN BASE A LA RESISTENCIA A LA FLEXION A LOS 28 DIAS

| FACTOR DE PAGO | LÍMITES ACEPTABLES, PARA EL PROMEDIO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (4 PRUEBAS) |
| --- | --- |
| 1,00 | Mayor a M + 0.l20 R |
| 0,95 | M a M + 0.ll5 R |
| 0,85 | M - 0.090 R a M - 0.005 R |
| 0,75 | M - 0.170 R a M - 0.095 R |

Donde:

M	=	Módulo de Ruptura (resistencia a la flexión especificada a los 28 días.)

R	=	El rango de un lote de tamaño N = 4, o sea la diferencia entre la prueba más grande y la más pequeña.

MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigón puede ser mezclado en el sitio del trabajo, en una planta mezcladora central o en camiones mezcladores. El mezclador debe ser del tamaño y tipo aprobados. El tiempo de mezcla debe medirse desde que todos los materiales, excepto agua, son vaciados en el tambor. El hormigón debe ser mezclado y entregado de acuerdo con los requerimientos de ASTM C94, excepto que el número mínimo de revoluciones requerido con la velocidad de mezcla por hormigón mezclado durante su transporte, puede reducirse hasta un valor no menor que el recomendado por el fabricante de la mezcladora. El número de revoluciones del mezclador debe estar indicado en la placa de serie del fabricante colocada en el mezclador.

El Contratista debe suministrar información sobre pruebas que deberán ser aceptados por la Supervisión de Obra, quien verificará además que la marca y modelo del mezclador producirá un hormigón uniforme conforme a lo previsto en ASTM C94, aún con el número de revoluciones más bajo indicado en la placa de serie.

Cuando se mezcla en el sitio del trabajo o en una planta central, el tiempo de mezclado no debe ser menor a 50 segundos ni mayor a 90 segundos. El tiempo de mezclado termina cuando se abre la tolva de descarga. El tiempo de transferencia en los mezcladores de tambores múltiples se incluye en el tiempo de mezclado.

El contenido de cada tambor mezclador debe ser sacado antes de vaciar en él la siguiente carga, se debe operar la mezcladora aprobada, a la velocidad del tambor indicada en la placa de serie del fabricante.

Cualquier hormigón mezclado en un tiempo menor al especificado debe ser descartado a costo del Contratista. El volumen de hormigón mezclado en cada carga no debe exceder la capacidad nominal de la mezcladora en metros cúbicos, indicada en la placa de la mezcladora.

Se puede permitir una sobre carga de hasta 10% sobre la capacidad nominal de la mezcladora siempre que se disponga de información satisfactoria sobre pruebas que garanticen la no segregación y la consistencia uniforme del hormigón y siempre que este no se derrame.

La carga debe ser colocada en el tambor de tal manera que una proporción del agua de mezcla ingrese por adelantado al cemento y agregados. El flujo de agua debe ser uniforme, y toda la cantidad debe estar dentro del tambor al finalizar los primeros 15 segundos del período de mezcla. La boca del tambor debe mantenerse libre de acumulaciones que puedan restringir el libre flujo de materiales hacia su interior.

El hormigón preparado en una planta central debe ser transportado en camiones agitadores o camiones no agitadores. El tiempo que transcurre pasa desde el momento que se agrega el agua a la mezcla hasta que el hormigón es depositado en el lugar del trabajo no debe exceder 30 minutos cuando el hormigón es transportado en camiones mezcladores o camiones agitadores. No se permitirá reblandecer el hormigón agregando agua u otros medios, excepto cuando el hormigón es llevado en camiones mezcladores, en cuyo caso puede agregarse agua adicional a la mezcla y remezclar la para aumentar el asentamiento hasta alcanzar el valor especificado, siempre que lo permita la Supervisión de Obra. Todas estas operaciones deben hacerse dentro de los 45 minutos después de las operaciones iníciales de mezclado y la relación de agua-cemento no debe ser alterada. Se permitirá aditivos para aumentar la manejabilidad o acelerar el fraguado solamente si están especificados en el contrato.

LIMITACIONES DEL MEZCLADO

Ningún hormigón debe ser mezclado, vaciado o acabado cuando la luz natural es insuficiente, a no ser que se tenga un sistema de iluminación artificial adecuado y aprobado.

A no ser que la Supervisión autorice por escrito, las operaciones de mezclado y hormigonado deben suspenderse cuando un descenso en la temperatura del aire a la sombra y lejos de calor artificial alcance 40°C y no se lo debe reiniciar hasta que la temperatura del aire en ascenso a la sombra y fuera de calor artificial 20°C.

Cuando se autoriza el hormigonado durante el tiempo frío, los agregados pueden ser calentados, bien sea con vapor o aire caliente, antes de colocarlos en la mezcladora. Los aparatos usados deben calentar la masa uniformemente y deben estar dispuestos de tal manera que eviten el posible sobrecalentamiento de áreas, el cual puede ser perjudicial para los materiales. A no ser que se autorice de otra forma, la temperatura del hormigón no debe ser menor a 10°C en el momento de su vaciado en el encofrado.

Si la temperatura del aire es de 20°C o menos en el momento del vaciado del hormigón, la Supervisión puede requerir que el agua y/o los agregados se calienten a no menos de 21°C y no más de 150°C. El hormigón no debe ser vaciado sobre una subrasante congelada y tampoco deben usarse agregados congelados.

Durante los períodos calurosos cuando la máxima temperatura diaria exceda 30°C, deben tomarse las siguientes precauciones. El encofrado y/o los materiales subyacentes deben ser rociados con agua inmediatamente antes de vaciar el hormigón. La temperatura del hormigón en el momento del vaciado debe ser la más baja posible y no exceder en ningún caso, 32°C. Los agregados y el agua para la mezcla deben enfriarse si es necesario, para mantener la temperatura del hormigón dentro del máximo especificado.

VACIADO DEL HORMIGON

- Método de encofrado lateral.- Para el método de encofrado lateral, el hormigón debe ser depositado en la rasante humedecida donde requiera el menor manipuleo posible. El hormigón debe ser descargado en un aparato esparcidor aprobado o esparcido mecánicamente en la rasante para evitar segregación de materiales, a no ser que los camiones mezcladores, camiones agitadores o equipo de transporte no estén equipados con medios para descargar el hormigón sin segregación de los materiales. El vaciado debe ser continuo entre las juntas transversales sin utilizar entablonadas intermedios de contención.

El esparcido necesario a mano se hará con palas y no con rastrillos. No se permitirá que los obreros caminen sobre el hormigón recientemente mezclado con las botas o zapatos cubiertos de tierra o materiales extraños.

Cuando se tiene que vaciar el hormigón al lado de una faja de pavimento ya construido y cuando el equipo mecánico va a operar sobre el pavimento de la faja existente, el hormigón debe tener por lo menos 7 días y una resistencia a la flexión aprobada por la Supervisión.  Si se apoya solamente equipo de acabado sobre la faja existente, se permitirá la pavimentación de las fajas adyacentes después de 3 días, previa aprobación de la Supervisión de Obra.

El hormigón debe ser bien consolidado a lo largo de todas las caras del encofrado y en todo el ancho y a ambos lados de las juntas por medio de vibradores introducidos en el hormigón. No se permitirá que los vibradores estén en contacto con una junta, la rasante o un encofrado lateral. En ningún caso se operará el vibrador más de 15 segundos en un solo sitio ni tampoco se usarán los vibradores para desplazar el hormigón.

El hormigón será depositado lo más cerca posible de las juntas de expansión y de contracción sin interferir con ellas pero no será descargado de los baldes o tolvas sobre una junta a no ser que la tolva esté bien centrada en la junta. Cualquier componente del hormigón fresco que caiga en la superficie de una losa concluida, debe ser retirado inmediatamente empleando métodos aprobados.

- Método de deslizamiento sobre encofrados.- Para el método de deslizamiento sobre encofrados, el hormigón debe ser vaciado mediante un pavimentador aprobado montado sobre orugas diseñados para esparcir, consolidar y formar el hormigón vaciado empleando una sola pasada de la máquina de manera que sea necesario el mínimo de acabado manual para suministrar un pavimento compacto y homogéneo en conformidad con los requerimientos de los planos y las especificaciones.

El hormigón debe ser vaciado directamente sobre el ensamblaje de las juntas transversales para evitar que éstas se muevan cuando el pavimentador se desplace sobre ellas. El encofrado lateral y las plantillas de acabado deben ser ajustables en la extensión requerida para producir la tolerancia para los bordes y superficie del pavimento. El encofrado lateral debe ser del tamaño, forma y resistencia requeridos para soportar lateralmente el hormigón por un tiempo suficientemente largo de manera que no se produzca un asentamiento apreciable en los bordes. Debe efectuarse el acabado mientras el hormigón esté aún en esta plástico.

Es intención de las especificaciones producir un pavimento de alta calidad, compacto, durable y de acabado apropiado para las operaciones de alta velocidad de los aviones pesados a reacción, sensibles a la rugosidad.  Esto requiere que todas las juntas, y particularmente longitudinales, cumplan las tolerancias especificadas en toda su longitud. La Supervisión de Obra indicará las fajas a pavimentar en plataforma, calle de rodaje o fajas exteriores de pavimento de las pistas a ser usadas para las operaciones iníciales de pavimentación.

En caso que se presentase un asentamiento o deslizamiento detrás de la pavimentadora o si hay cualquier otro defecto estructural o de la superficie que, en opinión de la Supervisión de Obra no puede ser corregido dentro de las tolerancias permisibles, la Supervisión de Obra puede detener las operaciones de pavimentación hasta que se realicen los debidos ajustes del equipo o de los procedimientos.

En el caso de que no se consiguieren procedimientos y pavimentos satisfactorios después de haber pavimentado no más de 2.000 ft (600 m) de una sola faja, el Contratista debe completar el saldo del trabajo usando encofrado metálico y métodos de vaciado y curado standard, aprobados por la Supervisión de Obra.

EMPAREJADO DEL HORMIGON Y COLOCACION DE REFUERZOS

Después del vaciado del hormigón debe ser emparejado para que esté de acuerdo con la sección transversal mostrada en los planos y hasta una cota tal que cuando el hormigón sea debidamente consolidado y acabado, la superficie del pavimento este en la cota mostrada en los planos.

Cuando se coloca el pavimento de hormigón reforzado en dos capas, la capa inferior debe ser emparejada en un largo y profundidad, tales que la capa de malla o barras de acero pueda colocarse en toda la longitud del hormigón en su posición final, sin manipuleo adicional.

El refuerzo debe colocarse directamente sobre la primera capa para vaciar luego la capa superior del hormigón, la cual será emparejada y enrasada.

Si cualquier parte de la capa inferior del hormigón permanece una vez vaciada por más de 30 minutos sin haber sido cubierta con la capa superior, o si ya ha comenzado a fraguarse, ésta debe ser retirada y cambiada a costo del Contratista, empleando un hormigón fresco.

Cuando se ha previsto una sola capa para el hormigón reforzado, el refuerzo puede colocarse antes del vaciado o puede ser colocado en el hormigón en estado plástico después del esparcido, mediante medios mecánicos o vibratorios.

En el momento del vaciado del hormigón, el acero de refuerzo debe estar libre de tierra, aceite u otras materias orgánicas que puedan afectar adversamente o reducir la trabazón. El acero de refuerzo con sarro, costras o una combinación de ambas, será considerado satisfactorio siempre que las dimensiones mínimas, peso y propiedades de resistencia de una muestra limpiada con escobilla metálica, no sean menores a lo especificado por ASTM.

JUNTAS

- Juntas Longitudinales y Transversales.- Las juntas longitudinales y transversales deben ser construidas como se indica en los planos y conforme con estos requerimientos. Todas las juntas deben construirse con su alineación exacta y con sus caras perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas no deben variar más de ½” (13 mm) de su alineación exacta o de su posición designada. Las superficies verticales del pavimento adyacentes a una junta de expansión deben estar situadas en un plano y su arista redondeada con un radio de ¼” (6 mm), o como se muestra en los planos.

Conforme se va concluyendo las superficies sobre las juntas deben ser probadas con una regla de 10 ft (3 mm) y cualquier irregularidad que sobrepase ¼” (6 mm) debe ser corregida antes que haya endurecido el hormigón. Cuando así se requiera los endentados deben ser formados exactamente con un molde de metal o madera. El calibre o espesor del molde debe ser tal, que todo endentado, sea formado y esté en su correcta ubicación conforme esté especificado. Las juntas transversales deben formar un ángulo recto con línea central del pavimento y deben extenderse en todo el ancho de la losa. Las juntas transversales, en las fajas adyacentes deben estar alineadas entre sí. Todas las juntas ya sean preformadas o aserradas, deben presentar una ranura del ancho y profundidad mostrados en los planos.

- Barras de trabazón: Consistirán en barras preformadas colocadas principalmente en las juntas longitudinales como se muestra en los planos.

Las barras de trabazón deben colocarse en ángulo recto a la línea central de la losa de hormigón y deben ser espaciadas a intervalos de 30” (76 cm), a no ser que se especifique de otra manera. Deben mantenerse en posición paralela a la superficie del pavimento y en el centro del espesor de la losa. Cuando las barras de trabazón sobresalen sobre una faja no pavimentada, pueden doblarse en ángulo recto contra el encofrado en las juntas longitudinales de construcción, a no ser que se especifiquen otras barras de amarre armadas o empernadas. Estas barras no tienen que ser pintadas, engrasadas, ni cubiertas con capuchones.

- Barras de transferencia: Las barras de transferencia u otras unidades para transferir el peso, de un tipo aprobado, deben colocarse perpendicularmente a las juntas transversales u otras, en la forma especificada en los planos.

Deben ser de las dimensiones y guardar los espaciamientos indicados y estar mantenidos rígidamente en la parte media de la profundidad de la losa en correcta alineación horizontal y vertical, por medio de un accesorio aprobado que se dejará permanentemente en el lugar. Las barras de transferencia de carga y los accesorios de las juntas deben ser lo suficientemente rígidas como para permitir un armado unitario que pueda ser levantado y colocado con su posición.

Debe suministrarse un capuchón de espiga de expansión o manguito metálico o de otro tipo para cada barra de trabazón usada en las juntas de expansión. Estos casquillos deben ser lo suficientemente fuertes como para no aplastarse y deben colocarse en los extremos de las barras como se muestra en los planos. Estos casquillos o manguitos deben ajustarse fuertemente en las barras y sus extremos cerrados deben ser herméticos. La porción de cada barra pintada con pintura anti-oxidante, conforme se requiere en la Sección 501-2.7, debe ser perfectamente cubierta asfalto MC-70, con un lubricante aprobado, para evitar que el hormigón se pegue a esa porción de la barra.

Si se usan barras de trabazón de resbalamiento fácil cubiertas con plástico o barras de acero cubiertas con epoxi, debe usarse un limpiador del adherente lubricante, excepto cuando las pruebas de extracción indican que éste no es necesario.

En lugar de usar los armazones de barras de trabazón en las juntas de contracción, estas barras pueden ser colocadas por algún medio mecánico aprobado por la Supervisión, una vez vaciado el hormigón y cuando éste está aún en estado plástico.

- Construcción por deslizamiento sobre encofrado: Para la construcción por deslizamiento sobre encofrado, debe aplicarse cuando se tienen que colocar juntas de construcción dentada, se requiere una hoja dentada de cable metálico. El calce puede quedarse en su sitio permanentemente o ser parte de la junta dentada y debe ser galvanizado, recubierto de cobre o de algún material similar resistente a la corrosión, lo suficientemente fuerte como para soportar el diente superior. Pueden instalarse dos pernos de gancho bien sea en el lado hembra o el lado macho de la junta dentada, siempre que la instalación se realice sin distorsiones del diente o causar asentamiento en los bordes. Si se emplea un caballete para colocar las barras de transferencia, éstas tienen que ser insertadas a través del encofrado de calce metálico solamente en el lado hembra de la junta. Esta forma de instalación de las barras de transferencia puede romper una pequeña cantidad de lechada en el lugar donde la barra pasa por el calce cuando la porción vista de la barra se dobla para su extensión en la faja adyacente.

En ningún caso debe permitirse la instalación de una barra de amarre doblada para instalar el encofrado macho dentados o cuando se requiera el picado del hormigón para el enrectamiento de las barras de amarre.  Los métodos alternativos de instalación de las barras que garanticen que el dentado puede ser formado con una tolerancia de ¼” (6 mm) en cualquier dimensión y sin distorsiones o asentar la parte superior de la pestaña hembra, pueden ser aprobados por la Supervisión de Obra. Las juntas transversales con barras de transferencia requerirán un cuidado particular para asegurarse que dichas barras serán bien colocadas y no sean movidas durante el vaciado del hormigón.

Las barras de transferencia transversales requerirán el empleo de un aparato para sostenerlas firmemente perpendiculares a la junta y paralelas con la superficie de la losa.

Durante la duración del vaciado del hormigón, se aconseja que se vacíe el hormigón fresco directamente sobre el conjunto de la barra de transferencia e inmediatamente antes de la pasada del pavimentador para ayudar a mantener la alineación de las barras. En vez de usar los ensamblajes de barras de transferencia en las juntas de contracción, estas barras pueden colocarse por medio de un accesorio mecánico de altura igual al espesor total del pavimento, aprobado por la Supervisión de Obra.

- Instalación.- La parte superior de un ensamblaje de junta debe colocarse a la debida distancia debajo de la superficie del pavimento y su nivel debe ser verificado. Dichos ensamblajes deben ser alineados y colocados en la posición requerida y deben ser mantenidos firmemente en su lugar por medio de estacas u otros recursos durante el vaciado y acabado del hormigón. El material de la junta premoldeada, debe ser colocado y mantenido en posición vertical; si se coloca en pedazos no debe haber desniveles entre las unidades adyacentes.

Debe verificarse la correcta posición y alineación de las barras de transferencia tan pronto como el ensamblaje de la junta es fijado en su lugar, y su correcta fijación debe ser verificada.

La tolerancia máxima de alineación de las barras en cada plano, horizontal y vertical, no debe exceder el 2,00% o ¼” (6 mm) por pie de longitud. La manera más efectiva para conseguir la debida alineación es empleando un canastillo bien construido uniendo las barras de transferencia en lugar de utilizar ensamblajes para las barras de transferencia en las juntas de contracción, puede colocarse un accesorio mecánico aprobado por la Supervisión; de altura igual a la del espesor de la losa.

El corte de las juntas de pavimento de hormigón, cuando está especificado, debe ser efectuando como se indica en los planos. El equipo tiene que ser similar al descrito en 501-3.1. La sierra circular debe ser capaz de cortar una ranura en línea recta, produciendo un canal de por lo menos ⅛” (3 mm) de ancho y hasta la profundidad indicada en los planos. Cuando lo indiquen los planos o sea requerido por las especificaciones, la parte superior de la ranura debe ser ensanchada por medio de un segundo corte profundo con vicelamiento aprobado para proporcionar el espacio adecuado para el sellado de la junta. El corte de las juntas debe comenzar tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente para permitir un corte sin astillas, desportilladuras o roturas.

El corte se puede hacer tanto de día, como de noche, conforme se requiera. Deben contarse las juntas consecutivamente en los espesores requeridos en secuencia con el vaciado del hormigón, a no ser que la Supervisión de Obra apruebe de otra manera.

- Juntas longitudinales.- Las juntas longitudinales de construcción necesarias para la construcción de las fajas deberán ser hechas contra encofrado lateral apropiado (generalmente de acero) con o sin endentado, conforme se indique en los planos. Puede usarse encofrado de madera bajo condiciones especiales, cuando lo apruebe la Supervisión de Obra. Cuando se vacía el hormigón usando pavimentador deslizable sobre el encofrado, el dentado debe formarse en el hormigón fresco por medio de calces metálicos adecuados para formar el lado hembra del dentado, que pueden dejarse en el sitio. Las dimensiones del encofrado dentado no pueden variar en más o menos ¼” (6 mm) de las dimensiones indicadas y no pueden moverse más o menos ¼” (6 mm) de la profundidad media del pavimento. Puede usarse un calce macho siempre que el cable y tolerancias de los bordes sean cumplidos. Donde se señalen juntas con barras de transferencia, estas barras tienen que ser pintadas y engrasadas.

Los bordes de la junta deben ser acabados con una herramienta ranuradora o herramienta de bordes y debe formarse un espacio a lo largo de dicha junta de las dimensiones indicadas, para recibir el material sellante. Las juntas longitudinales de construcción deben ser cortadas para que presenten una ranura de conformidad con los detalles y dimensiones indicados en los planos. Deben tomarse previsiones para la instalación de las barras de trabazón, conforme se indica en los planos.

- Junta de tipo contracción o junta simulada: Debe proveerse una ranura longitudinal premoldeada o cortada en la parte superior de la losa, donde se indique en los planos.

La ranura debe formarse en el hormigón fresco para conseguir el ancho y profundidad especificados, o debe cortarse con equipo aprobado en el hormigón endurecido, a las dimensiones requeridas.

Cuando se forma la ranura en hormigón fresco, ésta debe ser nivelada con no más de ¼” (6 mm) de variación en 10 ft (3 m); debe ser uniforme en ancho y profundidad; y sus lados deben ser lisos y acabados con una herramienta bordeadora. Cuando se use un material de inserción la instalación y el acabado del borde debe estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La ranura cortada debe ser recta y de un ancho y profundidad uniforme. En cada caso, la ranura debe ser de un corte limpio de manera que se eviten desportilladuras con las juntas transversales. Debe colocarse las barras de trabazón cruzando estas juntas donde esté indicado en los planos.

- Expansión: Las juntas longitudinales de expansión deben instalarse como se muestra en los planos. Debe extenderse el relleno premoldeador, del espesor indicado en los planos, en todo el ancho y profundidad de la losa en la junta, excepto en el espacio para el sellador en la parte superior de la losa

El relleno debe ser asegurado firmemente o fijado en posición perpendicular a la superficie propuesta de acabado. Debe suministrarse una tapa metálica para proteger el borde superior del relleno y permitir así que el hormigón sea vaciado y acabado. Una vez que el hormigón ha sido vaciado y emparejado, la tapa debe ser cuidadosamente retirada y dejando el espacio para el sellador. Los bordes de la junta deben ser acabados y formados mientras el hormigón esté aún en estado plástico

- Juntas transversales.-

- Expansión: Las juntas transversales de expansión deben colocarse en los sitios y con el espaciamiento de los planos. Las juntas deben instalarse en ángulo recto a la línea central y perpendicularmente a la superficie del pavimento. Las juntas deben ser instaladas y acabadas para asegurar una completa separación entre losas. Las juntas de expansión deben ser del tipo pre-moldeado que conformen a estas especificaciones y con los planos y deben ser de todo el ancho de la faja de pavimento.

Se debe limpiar todo el material de juntas de la superficie de hormigón. Antes que se habilite el hormigón al tráfico este espacio debe ser bien barrido y rellenado con material sellador de juntas aprobadas.

Todos los ensamblajes empleados para la instalación de las juntas de expansión tienen que ser aprobadas por la Supervisión de Obra. Deben ser fácilmente removibles sin dañar el hormigón y mantenidos en correcta alineación transversal y vertical. Inmediatamente después que el encofrado es retirado, cualquier hormigón restante debe ser sacado de todo el ancho y profundidad de la junta.

Cuando así se especifique, las juntas de expansión deben estar equipadas con barras de transferencia de las dimensiones, espaciado y ubicación indicados en los planos. Las barras de transferencia deben de estar firmemente asegurados en su lugar y colocados a nivel paralelamente a la subrasante y a la línea central del pavimento por medio de un ensamblaje que se dejará en el pavimento, asegurándose que no será movido durante la construcción.

Pueden usarse otros tipos de transferencia de carga, previa aprobación por la Supervisión.

- Contracción: Las juntas transversales de contracción, juntas simuladas, o ambas, deben instalarse en los lugares y con el espaciamiento que se muestra en los planos. Estas juntas serán instaladas formando una ranura o muesca en la parte superior de la losa mientras que el hormigón esté aún fresco o cortando una ranura en la superficie del hormigón después que éste haya endurecido, en la misma forma que la especificada en la sección 501-3.12 (c) (2). El montaje de las barras de trabazón debe realizarse cuando se requiera, como se muestra  en los planos.

- Construcción: Deben conformarse las juntas transversales de construcción al final del vaciado diario y en otros puntos dentro de la faja de pavimentación, ya sea cuando se interrumpe el vaciado del hormigón por más de 30 minutos o cuando parezca que el hormigón empezará su fraguado inicial antes de la llegada de nuevo hormigón fresco.

Cuando la conformación de las juntas puede ser planificada de antemano, estás deberán estar ubicadas sobre una junta de contracción o expansión. No se permitirá que la junta esté dentro de los 8 ft (2,40 m) de una junta transversal regularmente espaciada. Si se ha detenido el vaciado del hormigón, provocando que una junta caiga dentro de este límite, tal junta no será colocada y el hormigón fresco recién vaciado deberá ser retirado hasta el límite de 8 ft (2,40 m).

EMPAREJADO, CONSOLIDACION Y ACABADO

- Secuencia.- La secuencia de operaciones debe ser emparejamiento y consolidación, flotación y remoción de lechada, enderezado y acabado final de la superficie. Generalmente, no se permitirá la adición de agua superficial en la superficie del hormigón para ayudar a las operaciones de acabado. Si se permite el aumento de agua en la superficie, ésta debe ser aplicada suavemente por medio de un equipo aprobado de rociado.

- Acabado en las juntas.- El hormigón contiguo a las juntas debe ser compactado o colocado firmemente contra la junta sin vacíos ni segregación, debe ser vaciado firmemente debajo y alrededor de los ensamblajes de transferencia de carga, juntas u otros accesorios que se prevé deben permanecer dentro del pavimento.

El hormigón adyacente a las juntas debe ser vibrado mecánicamente, conforme se requiere en la sección 501-3.1. Una vez que este hormigón ha sido vaciado y vibrado debe operarse la máquina de acabado de tal manera que se evite daño o desalineación de las juntas

Si las operaciones ininterrumpidas de la máquina vibradora, causan segregación del hormigón, daños o desalineación de las juntas, deben pararse la máquina acabadora cuando la plantilla esté aproximadamente 8” (20 cm) de la junta. El hormigón segregado debe ser retirado del frente y de encima de la junta; debe suspenderse la plantilla y colocarla directamente sobre la parte superior de la junta continuándose el movimiento de la máquina acabadora hacia adelante.

En adelante la máquina acabadora puede pasar sobre la junta sin levantar la plantilla, siempre que no haya hormigón segregado inmediatamente entre la junta y la plantilla o encima de la junta.

- Acabado a máquina.- El hormigón debe ser esparcido tan pronto como se lo vacíe y debe ser emparejado y enrasado por una máquina acabadora aprobada. La máquina debe pasar sobre cada área las veces que sea necesario y en intervalos que proporcionen la debida consolidación, dejando la superficie con una textura uniforme. Debe evitarse la excesiva operación sobre una misma área. Cuando se usa encofrado lateral, deben mantenerse limpios sus bordes superiores por medio de un accesorio efectivo unido a la máquina, y el recorrido de la máquina sobre el encofrado debe mantenerse recto sin elevaciones oscilaciones u otras variaciones que tiendan a afectar la precisión del acabado.

Durante el paso de la primera máquina acabadora debe mantenerse un lomo uniforme de hormigón delante de la primera plantilla en todo su ancho. Cuando esté en operación, la plantilla debe moverse hacia adelante con un movimiento combinado longitudinal y transversal, moviéndose siempre en dirección del progreso del trabajo, y manipulado de tal manera que ningún extremo sea elevado por encima del encofrado lateral durante el proceso de emparejado. Si fuese necesario este proceso tiene que repetirse hasta que la superficie sea de textura uniforme, emparejada a los niveles y secciones previstas, y libre de áreas porosas.

- Acabado manual.- No se permitirán los métodos de acabado manual, excepto en las siguientes condiciones.  En el caso de falla del equipo mecánico, pueden usarse los métodos manuales para acabar el hormigón ya depositado en la sub-base; en áreas angostas o de dimensiones irregulares donde no es práctico operar con equipo mecánico

El hormigón, tan pronto como ha sido vaciado, debe ser emparejado y enrasado. Debe usarse una enrosadora portátil aprobada. Debe suministrarse una segunda enrosadora para emparejar la capa inferior de hormigón cuando se use refuerzo.

La enrosadora para la superficie debe ser por lo menos 2 ft (0,60 m) más larga que le ancho máximo de la losa a emparejar.  Debe ser de un diseño aprobado, suficientemente rígido para mantener su forma y debe ser metálico o de otro material aprobado recubierto de metal. La consolidación se conseguirá usando un vibrador apropiado.

- Alisado.- Después que el hormigón haya sido emparejado y vibrado, debe ser además, alisado, nivelado y consolidado por medio de una aplanadora longitudinal, usando uno de los siguientes métodos:

- Método manual: La aplanadora longitudinal manual no debe tener menos de 12 ft (3,60 m) de longitud, y 6” (15,00 cm) de ancho, y deberá estar debidamente reforzados para evitar su combadura por exceso de flexibilidad.

La aplanadora longitudinal, operada mediante puentes que descansan en el encofrado lateral con una luz libre por encima del hormigón, debe trabajarse con un movimiento de aserrado, mientras está en posición de flotación paralela a la línea central del pavimento y pasando gradualmente de un lado al otro del mismo.

El movimiento a lo largo de la línea central del pavimento debe ser efectuado mediante avances sucesivos de no más de medio largo del flotador. Cualquier exceso de agua o de lechada debe ser escurrido por encima del borde del pavimento en cada pasada.

- Método mecánico: El Contratista puede usar una máquina compuesta de una cortadora y aplanadora emparejadora, suspendida y guiada por un armazón rígido. El armazón debe moverse por medio de cuatro o más ruedas visibles, que recorren constantemente en contacto con el encofrado o subrasante del pavimento. Si fuese necesario, pueden usarse aplanadoras que tengan hojas de no menos de 5 ft (1,50 m) de largo y 6” (15,00 cm.) de ancho, para emparejar y rellenar todas las áreas de textura abierta en el pavimento. No debe usarse aplanadoras con mangos largos en reemplazo de las aplanadoras mecánicas, para aplanar toda la superficie del pavimento.

Cuando se efectúa manualmente el emparejado, consolidación y combeado del pavimento no permitirá el uso de un flotador longitudinal, la superficie debe ser emparejada transversalmente por medio de un flotador con mango largo. Debe tenerse cuidado de no quitar el bombeado del pavimento durante la operación. Después de la flotación, cualquier exceso de agua y lechada debe quitarse de la superficie del pavimento por medio de una regla de 10 ft (3,00 m) o más de largo.

Los arrastres sucesivos deben traslaparse en una longitud como mínimo igual a la mitad del largo de la hoja.

- Prueba con regla y corrección de la superficie: Después que el hormigón ha sido esparcido y consolidado y mientras está aún plástico, su acabado debe ser probado con una regla de 16 ft (4,80 m). Para este propósito el Contratista debe proporcionar una regla exacta de 16 ft (4,80 m) con agarradores de 3 ft (0,90 m) de largo, y con un largo total mayor a la mitad del ancho de la losa. Debe mantenerse la regla en contacto con la superficie de hormigón en posiciones paralelas a la línea central y recorrer toda el área de un lado de la losa al otro, conforme sea necesario.

El avance debe hacerse en etapas sucesivas no mayores a una mitad del largo de la regla. Cualquier exceso de agua o lechada debe ser quitado de la superficie del pavimento. Cualquier depresión debe ser rellenada inmediatamente con hormigón fresco que será esparcido, consolidado y acabado. Las áreas sobre-elevadas deben ser cortadas y reacabadas. Debe prestarse atención especial que la superficie próxima a las juntas cumpla con los requerimientos de lisado. Las pruebas con la regla y las correcciones de la superficie deben efectuarse hasta que se verifique que toda esta superficie no provoque desviaciones visibles de la regla y hasta que la losa esté de acuerdo a la sección transversal y niveles requeridos.

El uso de flotadores de madera de mangos largos debe reducirse al mínimo; estos deben usarse solamente en casos de emergencia y en aquellas áreas no accesibles al equipo de acabado.

TEXTURA DE LA SUPERFICIE

La superficie del pavimento  recién construido debe acabarse ya sea con una escoba o mediante el arrastre de arpilleras de acabado.

- Acabado con cepillo o escoba.- En caso de que la textura de la superficie del pavimento deba ser de este tipo, se aplicará el cepillo o escoba, cuando el brillo del agua haya prácticamente desaparecido. El equipo debe operar transversalmente sobre la superficie del pavimento, siempre que los canalones sean parejos en apariencia y de una profundidad aproximada de 1/16” (2,00 mm). Es importante que durante la operación éste equipo no rompa o vuelva innecesariamente demasiado áspero a la superficie del pavimento. Cualquier imperfección resultante de estas operaciones debe ser corregida.

- Acabado con arrastre de arpillera.- Si se usa este método para dar textura a la superficie del pavimento, la arpillera debe pesar, por lo menos, 550 gramos por metro cuadrado. Para obtener una superficie de textura áspera, los hilos transversales de la arpillera deben quitarse hasta aproximadamente 1 ft (0,30 m) del borde trasero. El aumento considerable de lechada en los hilos de la arpillera produce las estrías longitudinales del ancho deseado. Las rugosidades de la superficie del pavimento deben ser de apariencia uniforme y aproximadamente de 1/16” (2,00 mm) de profundidad.

Se dispone de varios métodos para dotar a la superficie de pavimentos de pista, de resistencia al deslizamiento, como ser: ranuras cortadas con sierra o ranuras o texturas peinadas con alambre construidas en el cemento plástico.

En todos los casos el acabado con escoba, cepillo o arpillera del pavimento de hormigón plástico, debe indicarse en forma previa al tratamiento contra el deslizamiento. La Supervisión de Obra debe especificar uno de los métodos arriba indicados para conformar un acabado de la superficie a prueba de deslizamiento.

SUPERFICIES RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO

Debe proporcionarse una superficie resistente al deslizamiento en la construcción del pavimento.

      - Peinado con alambre.- La técnica de peinado con alambre consiste en el empleo de peines de acero o estaño de varias dimensiones, para formar una textura similar a la formada en el hormigón fresco con los métodos anteriormente descritos, ranuras de aproximadamente ⅛” (5 mm) x ⅛” (3 mm), espaciados de ½” (13 mm) de centro a centro.

PRUEBAS DE LA SUPERFICIE

Tan pronto como el hormigón haya endurecido suficientemente, debe comprobarse su superficie con una regla de 16 ft (3,00 m), u otro accesorio especificado. Las áreas de la losa que muestren partes que sobresalen más de ¼” (6,00 mm), pero menos de ½” (13,00 mm) en 16 ft (5,00 m) deben ser marcadas e inmediatamente rebajadas mediante una máquina amoladora aprobada hasta una elevación que está dentro de la tolerancia de ¼” (6 mm) o menos.

Cuando la diferencia respecto a la sección transversal exceda ½” (13 mm), el pavimento debe ser retirado y remplazado a costo del Contratista, cuando así lo ordene la Supervisión de Obra.

Cualquier área o sección retirada debe ser de un largo no menor a 10 ft (3,00 m), y en todo el ancho de la faja involucrada. Cuando sea necesario retirar y remplazar un área de pavimento, cualquier porción sobrante adyacente a las juntas menores a 10 ft (3,00 m) de largo, tiene que ser igualmente retirada y remplazada.

CURADO

Inmediatamente después que se ha completado las operaciones de acabado y cuando no es necesario hacer arreglos en la losa, toda la superficie del hormigón recién vaciado debe ser curada de acuerdo con uno de los métodos abajo descritos. En todos los casos en que el método empleado requiera el uso de agua, se debe otorgar al curado un derecho prioritario en el abastecimiento de agua

Cualquier falla en la provisión de suficiente cantidad de cualquier tipo de material de cobertura seleccionado por el Contratista para su empleo en la Obra, o la falta de agua para atender adecuadamente tanto el curado como otros requerimientos, causará la suspensión inmediata de las operaciones de hormigonado. No debe dejarse expuesto el hormigón por más de media hora durante el período de curado.

A continuación se indican los métodos alternativos aprobados para curar los pavimentos de hormigón:

      - Método de Membrana Impermeable.- Toda la superficie del pavimento debe ser rociada uniformemente con un compuesto pigmentado blanco para curado inmediatamente después del acabado de la superficie y antes que empiece el fraguado.  No debe aplicarse este compuesto bajo lluvia.

El compuesto para el curado debe ser aplicado por medio de rociadores mecánicos a presión, en una proporción de 1 galón (4,00 litros) para no más de 150 ft2 (14 m2). El equipo rociador debe ser de atomizado completo y estar equipado con un tanque agitador. En el momento de su aplicación el compuesto debe estar completamente mezclado con el pigmento uniformemente distribuido en todo el aparato. Durante su aplicación el compuesto debe ser continuamente mezclado por algún medio mecánico efectivo.

Se permitirá esparcir manualmente en superficies de forma irregular o aquellas en las que el hormigón ha quedado expuesto una vez retirado el encofrado.

El compuesto para el curado no debe ser aplicado en las caras interiores de las juntas a ser selladas, pero se aplicarán en estas superficies otros métodos adecuados para asegurar el curado correcto durante 72 horas. El compuesto para el curado debe ser tal que la película debe endurecerse dentro de los 30 minutos posteriores a su aplicación.  Si se daña la película por cualquier causa durante el período requerido de curación, las porciones dañadas deberán ser reparadas inmediatamente empleando compuesto adicional. Después de quitar el encofrado lateral, los lados de las losas expuestas deben ser inmediatamente protegidas para proporcionarle un tratamiento de curación al empleado en la superficie.

      - Películas de Polietileno.- Las superficies superiores y laterales del pavimento deben ser cubiertas íntegramente con hojas de polietileno. Estas hojas deben traslaparse por lo menos 18” (457 mm).

Las hojas deben tener dimensiones tales que sobresalgan más allá de los bordes del pavimento en una longitud de por lo menos dos veces el espesor de la losa. A no ser que se especifique de otra manera, las hojas deben mantenerse en su sitio por lo menos por 72 horas después del vaciado del hormigón.

      - Papel Impermeable.- Las superficies superiores y laterales del pavimento deben ser completamente cubiertos con papel impermeable. Las piezas deben traslaparse por lo menos 18” (45 cm). El papel debe ser colocado y asegurado con pesos para que permanezca en contacto con la superficie cubierta. El papel debe tener dimensiones tales que sobresalga de la losa en una longitud igual o por menos dos veces el espesor del pavimento. Antes de colocar el papel la superficie del pavimento debe ser completamente humedecida. A no ser que se especifique de otra manera, debe mantenerse el papel en su lugar durante 72 horas después del vaciado del hormigón.

      - Hojas Blancas de Arpillera-Polietileno.- La superficie del pavimento debe ser completamente cubierta por las hojas. Las hojas que se usen deben tener un largo o ancho tales que sobresalgan del borde del pavimento en una longitud de por lo menos dos veces el espesor de la losa.

Las hojas deben ser colocadas de tal forma que toda la superficie horizontal y las laterales estén completamente cubiertas. Debe colocarse las hojas con pesos para que permanezcan en contacto con las superficies cubiertas y la cobertura debe mantenerse completamente humedecida y en su lugar durante 72 horas después del vaciado del hormigón.

      - Curado en Tiempo Frío.- Cuando el promedio de la temperatura diaria baje de 4°C el curado debe realizarse tapando el pavimento recién vaciado con no menos de 12” (30 cm) de heno o paja seca o empleando un curado protector equivalente autorizado por la Supervisión, que debe permanecer en su lugar durante 10 días. Debe asegurarse el heno o la paja para que no sea llevado por el viento. Un aditivo para curar o para control de temperatura puede ser usado solamente cuando lo autorice la Supervisión de Obra.

Cuando se está vaciando el hormigón y se espera que la temperatura del aire baje de 2°C debe preverse y colocarse junto al trabajo suficiente cantidad de paja, heno, pasto u otro material protector apropiado, tal como arpillera o polietileno. En cualquier momento que se espera se alcance el punto de congelación durante el día o la noche, el material suministrado debe ser esparcido sobre el pavimento con una profundidad suficiente como para evitar el congelamiento del pavimento. El período durante el cual debe mantenerse tal protección no será menor a 10 días.

Se requiere un mínimo de 3 días cuando se usa hormigón de fraguado rápido. El Contratista será responsable por la calidad y resistencia del hormigón vaciado en tiempo frío, y cualquier hormigón dañado por acción de la helada será retirado y remplazado a costo del Contratista.

RETIRO DEL ENCOFRADO

A no ser que se especifique de otra manera, el encofrado no puede ser retirado del hormigón recién vaciado hasta que haya fraguado durante por lo menos 12 horas, excepto cuando se usa encofrado auxiliar temporalmente en áreas ensanchadas. Debe quitarse cuidadosamente el encofrado para evitar daños al pavimento. Una vez que el encofrado ha sido retirado, debe curarse los lados de la losa como se indica en uno de los métodos de la sección 501-3.17.

Las áreas muy deformadas deben considerarse como trabajo defectuoso y deben ser retiradas y remplazadas. Cualquier área o sección retirada debe ser de un largo no menor a 10 ft (3,00 m) y de un ancho igual al de la faja involucrada. Cuando es necesario retirar y remplazar una sección del pavimento, cualquier porción sobrante adyacente a las juntas menos a 10 ft (3,00 m) de largo, debe ser igualmente retirada y remplazada.

SELLADO DE JUNTAS

Las juntas en el pavimento deben ser selladas en conformidad al 160-402.

PROTECCION DEL PAVIMENTO

El Contratista debe proteger el pavimento y sus aditamentos tanto contra el tráfico del público como del tráfico generado por los empleados o agentes del Contratista. Esta protección debe incluir serenos para dirigir el tráfico y provisión de señales de alarma, luces, puentes sobre pavimento, o pasos a desnivel, etc. Los planos o diseños especiales indicarán la ubicación y tipo de accesorio o instalación requerida para proteger el trabajo y proporcionar información adecuada al tráfico.

Cualquier daño que se produzca en el pavimento antes de su aceptación final será reparado o el pavimento remplazado a costo del Contratista. Para que el hormigón sea debidamente protegido contra los efectos de lluvias antes que haya endurecido suficientemente, se requerirá que el Contratista tenga disponible en todo momento material para la protección de los bordes y las superficies del hormigón no fraguado. Dicho material de protección consistirá en rollos de polietileno de por lo menos 0,10 mm de espesor de largo y ancho suficiente como para cubrir el hormigón fresco y sus capas laterales. Los rollos pueden montarse bien sea en la aplanadora o en un puente móvil separado, de forma que pueda ser desenrollado sin ser arrastrado sobre la superficie del hormigón fresco. Cuando una precipitación es inminente, todas las operaciones de pavimentación deben detenerse y todo el personal debe comenzar a cubrir la superficie del hormigón fresco con la cubierta protectora.

APERTURA AL TRÁFICO

La Supervisión debe decidir cuándo se abrirá el pavimento al tráfico. El pavimento no se abrirá al tráfico hasta que se hayan obtenido especímenes moldeados y curados en conformidad con ASTM C31 y tengan una resistencia a la flexión de 550 Lb por pulgada cuadrada (3.792 Kpa) al probarlas de acuerdo con ASTM C78. Si tales pruebas no se realizan, el pavimento no será abierto al tráfico hasta 14 días después de vaciado el hormigón. Antes de abrirlos al tráfico, el pavimento debe ser limpiado.

TOLERANCIAS DE ACABADO

Debe tenerse cuidado en todas las fases de la construcción para asegurar que el pavimento cumplirá las tolerancias especificadas. Se aplican las siguientes tolerancias:

- Desviación lateral de la alineación del borde del pavimento, no debe exceder en más o menos 0,10 ft (30 mm) en cualquier faja.

- Desviación vertical de la pendiente establecida no debe exceder en más o menos 0,04 pies (12 mm) en ningún punto.

- Las diferencias en el alisado de la superficie no deben exceder ¼” (6 mm) midiendo con una regla de 16 ft (5,00 m) colocada en cualquier dirección, incluyendo el sentido longitudinal y en cualquier junta o borde del pavimento.

TOLERANCIAS EN EL ESPESOR DEL PAVIMENTO

El hormigón será aceptado por espesor sobre la base de un lote. El lote consistirá en 200,00 m2 o su equivalente en m3.

La Supervisión extraerá mediante perforación un testigo al azar de cada lote. Cuando el espesor medido del testigo del lote no sea menor en más de 0,20” (5 mm) de espesor de proyecto se efectuará el pago completo.

Cuando tal espesor es menor en más de 0,20” (5 mm) pero no más de 1,00” (25 mm) del espesor del proyecto, se tomarán al azar 2 nuevos testigos por perforación, que se usarán para determinar el espesor promedio de ese lote. Se pagará ese lote a un precio unitario con reducción, como lo estipula el párrafo 501-5.2. El espesor del pavimento será el promedio de las mediciones con calibrador del espesor de los testigos extraídos de acuerdo con ASTM C174.

Para calcular el promedio del espesor del pavimento, los espesores medidos mayores al espesor especificado en más de 0,20” (5 mm), pueden considerarse iguales al espesor especificado más 0,20” (5 mm).  Las mediciones menores que el espesor especificado en más de 1,00” (25 mm) no deben ser incluidas en el promedio.

Cuando la medida de un testigo extraído es menor que el espesor especificado en más de 1,00” (25 mm) el espesor del pavimento en esta área debe determinarse sacando testigos adicionales a no más de 10 ft de intervalo (3,00 m) medidos paralelamente al eje de la pista en ambas direcciones a partir de la ubicación afectada, hasta que se encuentre en cada dirección un testigo que no será en más de 1.0 pulgadas (25 mm).  Las áreas con espesores menores en más de 1.0 pulgadas (25 mm) deben ser evaluados por la Supervisión, y si se justifica su retiro, deben ser retirados y remplazadas con hormigón del espesor indicado en los planos.

No se usarán los valores de espesores de los testigos de investigación para establecer los promedios para reducción del precio. Los testigos deben rellenarse con lechado de cemento no admisible.

El tamaño del lote debe ser igual al especificado para la resistencia a la flexión definido en el Ítem 501-3.7 (método alterno) y no debe exceder un día de vaciado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Este ítem será pagado en metros cuadrados (M2), conforme éste especificado, puesto en su lugar, concluido y aceptado, menos las deducciones requeridas por espesor deficiente.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

- MURO DE LADRILLO ADOBITO E = 0,12 M MORTERO 1:5 VISTO INC. IMPERMEABILIZACIÓN

UNIDAD: M2

- DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de nuevos muros de ladrillo adobito, ubicados en el muro perimetral según planos adjuntos, debiendo seguir las siguientes especificaciones técnicas en cuanto al material y colocado del mismo.

La construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, según lo indicado en planos. El muro deberá ser visto; por lo tanto, se tendrá que realizar un trabajo prolijo en las juntas e incluir la impermeabilización del mismo mediante la aplicación de un producto garantizado y aprobado por la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Asimismo, la Supervisión de Obra deberá aprobar el material antes de que el mismo sea empleado, verificando las características técnicas.

Los ladrillos serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptaran ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto; asimismo, toda partida de ladrillos deberá merecer la aprobación de la Supervisión de Obra para su empleo en la Obra.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado fino y agua se encuentran detallados a continuación, las cuales deberán ser cumplidas por la Contratista para lograr obtener las resistencias requeridas y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Portland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la Obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en Obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.

- Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la Obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a vienti ocho (28) días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños.

- Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

- FORMA DE EJECUCION

Se debe emplear ladrillos cortados a la mitad realizados en fábrica para evitar desperdicios y malos empalmes en los muros.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique. Tomando en cuenta que son muros vistos, es decir, que no tendrán revoque.

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1,00 y máximo de 1,50 cm.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado columnas, deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y manipulación de masas compactas, densas, con aspecto y coloración uniformes.

No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que la Supervisión de Obra instruya por escrito expresamente otro criterio técnico.

Asimismo, se hace notar que deberá colocarse fierros a modo de riostra horizontal cada 5 filas de ladrillo en la longitud correspondiente a la altura especificada en planos.

Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiara el contrapiso de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2,00%.

Finalmente, se aplicara el impermeabilizante previo se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Aplicar sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, pintura, etc.

- Reparar cualquier grieta o fisura y esperar a que esté completamente fraguado.

- Verificar la superficie, la misma no debe estar saturada con más de 50% de agua.

- Aplicar dos (2) a tres (3) manos según sea necesario, teniendo cuidado de no dejar secar completamente entre capas.

- Evitar aplicar a temperaturas inferiores a 4ºC.

- Usar máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

- Mantener el ambiente de preparación del producto ventilado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La medición se realizará en metros cuadrados (M2).

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor/Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de Obra, equipo y todas las actividades necesarias para completar el trabajo.

- CORDON DE ACERA DE H°S° 0,50 X 0,20

UNIDAD: M

- DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción de cordones de acera de hormigón simple en los lugares indicados en los planos de detalles constructivos y/o instrucciones de la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

El Contratista deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles en calidad y cantidad aprobadas por la Supervisión de Obra.

El hormigón a utilizarse en Obra será tipo H17,5 deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 Kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento. El mortero de cemento - arena para el enlucido tendrá una dosificación de 1:3.

Todos los materiales como el cemento, arena y grava a emplearse para la elaboración del mortero, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Portland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la Obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en Obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la Obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a vienti ocho (28) días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños.

- Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,5 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90%, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas. El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

- FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria, en un ancho y profundidad estipulados en los planos de detalle, o en función a las instrucciones de la Supervisión e Obra una vez evaluado el terreno de emplazamiento.

La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un corte a 45º de 1,00 cm x 1,00 cm. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1:3 (cemento arena cernida) de 1,00 cm de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha.

Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Contratista, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de los encofrados y su perfecto ensamble. Los encofrados deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite.

Los cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3,00 m siendo las mismas realizadas en plastoformo.

Para la construcción de cordones en curva, la Supervisión de Obra proporcionará en cada caso, el plano de detalle respectivo para un adecuado replanteo.

El hormigón pobre deberá tener una resistencia característica de H12,5 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 12,50 MPa equivalentes a 127,46 kgf/cm2. Aproximadamente con un contenido mínimo de cemento de 250 Kg por metro cubico y empleando agregados livianos de manera que el peso específico esté comprendido entre 1.800 Kg/m3 y 2.000 Kg/m3. Sin embargo, los ensayos granulométricos son los que determinaran la dosificación de forma precisa.

Los cordondes de acera que se construyan deberán estar perfectamente terminadas, entendiéndose en este concepto que deberán construirse todos aquellos elementos que contempla el diseño, además de tomar las siguientes consideraciones:

Mezclado

- El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

- Cemento y arena simultáneamente: Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación.

- La grava.

- El resto del agua de amasado.

- El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1,00 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme.

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

Transporte

- El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado.

- Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Colocación

- Antes del vaciado del hormigón, la Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita de la Supervisión de Obra.

- Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

- La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

- No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 metros.

- En caso de alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.

- Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Protección y curado

- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

- El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

- El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados

- Podrán ser de madera suficientemente rígido.

- Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Remoción de encofrados

- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

- Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

- Los plazos mínimos para el desencofrado es de cuatro (4) días, en cumplimiento a las recomendaciones Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Armaduras

- El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

- Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos.

- Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por la Supervisión de Obra.

- Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:

- Ambientes interiores protegidos: 1,00 a 1,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1,50 a 2,00 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2,00 a 2,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3,00 a 3,50 cm.

- Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación.

- Como norma general y salvo justificación especial, no se utilizan hormigones de consistencia fluida, recomendándose para los botaguas los de consistencia blanda, compactados por apisonado.

- Las distintas consistencias y los valores límites de los asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrams de acuerdo con el método del ensayo indicando en la norma NB/UNE 7103, son los siguientes:

TABLA 22.1. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

La Supervisión de Obra tienen además la obligación llevar con la Contratista un sistemático registro de la consistencia del hormigón como medio de control, mediante la aplicación del Cono de Abrams y los criterios expuestos en la Tabla 22.1.

Una vez retirado el encofrado se aplicará una mano de revoque de terminación con plancha metálica para obtener una superficie lisa.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

La cantidad de Obra realizada correspondiente a este Ítem será medida en metros lineales (M).

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- ACERA DE H°S° DE E = 0,40 M INCLUYE EMPEDRADO

UNIDAD: M2

- DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de una carpeta de hormigón incluido el empedrado en el sector destinado al área peatonal que viene protegido por un cordón de hormigón previamente vaciado.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

La piedra que se empleará en el empedrado será la conocida como “piedra manzana”, con un diámetro entre los 15 a 25 cm.

El hormigón a utilizarse en Obra será tipo H17,5 deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 Kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento. El mortero de cemento - arena para el enlucido tendrá una dosificación de 1:3.

Todos los materiales como el cemento, arena y grava a emplearse para la elaboración del mortero, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Portland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la Obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en Obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la Obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a vienti ocho (28) días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños.

- Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,5 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90%, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas. El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en Obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

- FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación hasta una profundidad minima de 0,25 m, del nivel de la coronación de los cordones, y se formará el plano de subrasante explanado cuyo nivel llegara a menos 15,00 cm de la rasante y apisonando con compactadora mecánica necesariamente. Se fijará una pendiente de 2,00 % del plano de los muros hacia el cordón.

Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con una pendiente del 2,00 % a las aceras exteriores.

Una vez preparado el terreno y realizado el empedrado, se procederá al vaciado de las losas de hormigón. El hormigón será vibrado y apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga una mezcla homogénea. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

La textura de terminación de la acera deberá ser de tipo peinado en dirección longitudinal a la pendiente, y tendrá como terminación un marco de acabado frotachado de madera de 2,00 cm de espesor, especiales para cada caso.

Se usarán juntas de dilatación de 1,00 cm utilizando piezas de plastoformo; estas juntas serán verticales y deberán ser colocadas en forma longitudinal y normal a ese eje cada 3,00 metros, los mismos coincidirán en lo posible con las juntas de los cordones. Se cuidará que su colocación sea correcta y que persista una perfecta impermeabilización.

En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos. No se aceptará la mencionada operación una vez que el hormigón haya fraguado totalmente.

Después de dos horas de concluir la operación de alisado o bien cuando la superficie tenga cierta consistencia, se protegerá la losa con una capa de arena de 0,03 m de espesor mínimo, debiendo evitarse las piedras y terrones duros. Esta capa, deberá mantenerse 21 días, al final de los cuales se retirará, debiendo regarse aún el pavimento para que se conserve completamente húmedo durante 6 días más.

En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora, para evitar el exceso de humedad.

En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 5°C, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura incremente.

En caso de que se produzca una helada al tiempo de vaciarse el hormigón, este deberá ser demolido y se lo reemplazará íntegramente.

El hormigón pobre deberá tener una resistencia característica de H12,5 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 12,50 MPa equivalentes a 127,46 kgf/cm2. Aproximadamente con un contenido mínimo de cemento de 250 Kg por metro cubico y empleando agregados livianos de manera que el peso específico esté comprendido entre 1.800 Kg/m3 y 2.000 Kg/m3. Sin embargo, los ensayos granulométricos son los que determinaran la dosificación de forma precisa.

Las aceras que se construyan deberán estar perfectamente terminadas, entendiéndose en este concepto que deberán construirse todos aquellos elementos que contempla el diseño, además de tomar las siguientes consideraciones:

Mezclado

- El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

- Cemento y arena simultáneamente: Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación.

- La grava.

- El resto del agua de amasado.

- El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1,00 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme.

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

Transporte

- El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado.

- Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Colocación

- Antes del vaciado del hormigón, la Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita de la Supervisión de Obra.

- Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

- La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

- No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 metros.

- En caso de alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.

- Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Protección y curado

- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

- El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

- El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados

- Podrán ser de madera suficientemente rígido.

- Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Remoción de encofrados

- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

- Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

- Los plazos mínimos para el desencofrado es de cuatro (4) días, en cumplimiento a las recomendaciones Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Armaduras

- El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

- Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos.

- Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por la Supervisión de Obra.

- Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:

- Ambientes interiores protegidos: 1,00 a 1,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1,50 a 2,00 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2,00 a 2,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3,00 a 3,50 cm.

- Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación.

- Como norma general y salvo justificación especial, no se utilizan hormigones de consistencia fluida, recomendándose para los botaguas los de consistencia blanda, compactados por apisonado.

- Las distintas consistencias y los valores límites de los asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrams de acuerdo con el método del ensayo indicando en la norma NB/UNE 7103.

TABLA 23.1. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

La Supervisión de Obra tienen además la obligación llevar con la Contratista un sistemático registro de la consistencia del hormigón como medio de control, mediante la aplicación del Cono de Abrams y los criterios expuestos en la Tabla 23.1.

Una vez retirado el encofrado se aplicará una mano de revoque de terminación con plancha metálica para obtener una superficie lisa.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

Las cantidades por éste concepto, se estimaran en metros cuadrados (M2), medidos en Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. Y COLOCADO DE RIPIADO

UNIDAD: M3

- DESCRIPCION

Esta especificación se aplica a la provisión y colocado de material granular (ripiado) constituido en capas de gravas naturales o agregados triturados o productos totales de materiales triturados (chancado), en conformidad con los espesores, alineamientos y sección transversal indicados en el diseño u ordenados por la Supervisión.

El espesor del ripiado es de 10 cm establecido en los planos, esta capa deberá ser deberá ser colocada sobre una superficie debidamente compactada.

En este ítem está incluido la provisión de material granular y su transporte al área de trabajo. El material será aprobado específicamente por el Supervisor.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a ser empleados en el ripiado deben presentar un índice de soporte de California (CBR) igual o mayor a 40% y de acuerdo al estudio geotécnico, la gradación del material en función al banco de préstamo, debe contar con partículas con una consistencia dura ya sean materiales naturales o de trituración.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Comprende las operaciones de compacatdo del terreno, provisión del material y colocado del ripiado, los materiales transportados a la Obra serán bajo previa aprobación de la Supervisión, los mismos serán depositados y distribuidoa sobre el terreno natural debidamente compactado con aprobación de la Supervisión en función de las medidas definidas en los planos, en porciones similares que permitan llegar al espesor diseñado luego de su compactación.

El espesor mínimo de la capa de ripiado será de 10 cm después de la compactación del terreno natural. Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo de 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.

El grado de compactación podrá ser aumentado por las disposiciones especiales o por la Supervisión, cuando sea necesario.

El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.

Se prevé la utilización de gravas naturales que cumplan con las especificaciones. Cuando por motivos de orden técnico o económico, para mejor aprovechamiento de los bancos de préstamo, se podrá triturar el todo o parte de los materiales granulares, siempre con la aprobación de la Supervisión.

Después de la ejecución de la capa de ripiado, se procederá a la nivelación del área.

- MEDICION

El volumen de ripiado será medido en metros cúbicos (M3) medidos en Obra y los mismos aprobados por la Supervisión.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

INSTALACIONES SANITARIAS

- PROV. E INST. CANALETA DE CALAMINA N° 28 CORTE 70

UNIDAD: M

- DESCRIPCION

Comprende la provisión, colocación y conexión de canaletas para la recolección de aguas pluviales, a ubicarse en los lugares especificados por los planos de detalles constructivos. A continuación, se expone en la Figura 25.1 la conformación de la misma.

FIGURA 25.1. ESQUEMA REFERENCIAL DE LA CANALETA

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser – previamente – aprobados por la Supervisión de Obra.

Las canaletas serán de chapa galvanizada N° 28 Corte 70, el lado que va hacia la parte exterior del deberá ser superior a la que va interiormente para evitar rebalse en las canaletas, este ítem siempre será ejecutada de acuerdo a las indicaciones de la Supervisión de Obra. Incluye también la conexión de las tuberías bajantes.

Se rechazarán las piezas defectuosas, que estén mal empalmadas, perforadas, con abolladuras y que a juicio de la Supervisión de Obra no ofrezcan garantía en la instalación pluvial.

- EJECUCIÓN

Una vez aprobado la disposición de las canaletas, se procederá a su instalación, debiendo sujetarse las mismas por medio de soportes de platino a una distancia longitudinal de 1,00 m como máximo.

El Contratista deberá tener especial cuidado en la pendiente propia de la canaleta (1,00%) y el empalme o unión entre canaleta y bajante.

La cara vista de la canaleta será de dimensión constante, la cara interior de dimensión variable de acuerdo a la pendiente de diseño.

La unión y/o reparación de las piezas de calamina galvanizada se hará con soldadura de estaño y ácido muriático.

Concluida la instalación de las canaletas, la Supervisión de Obra efectuará una revisión prolija del trabajo realizado, luego se procederá a efectuar las pruebas correspondientes a este ítem (prueba hidráulica) establecidas para este tipo de trabajo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La cuantificación métrica del ítem será por metro lineal (M) de longitud ejecutada y aprobada por la Supervisión de Obra (incluye la prueba hidráulica).

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE BAJANTE PLUVIAL CALAMINA N° 28 INC. ACC.

UNIDAD: M

- DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de provisión, colocación y pintado de bajantes para la evacuación de aguas pluviales.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Las bajantes serán de calamina plana galvanizada N° 28 de diámetro nominal de 100 mm. Se requerirá soldadura de estaño convencional, remaches si fuera necesario y ganchos en pletina. Se rechazarán las bajantes que presenten defectos, malos empalmes o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

- FORMA DE EJECUCIÓN

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de los ganchos de sujeción y colocación de las bajantes debidamente sujetas a la estructura de la cubierta de acuerdo a lo señalado en los planos, logrando un empalme preciso con las canaletas. La unión entre los tramos de la canaleta de calamina se hará con soldadura de estaño tradicional, garantizando un empalme mínimo de 10,00 cm.

La pletina de sujeción estará prevista cada 0,50 m como máximo y en caso de ser necesario se empleará alambre galvanizado en puntos intermedios o de acuerdo al criterio del Supervisor de Obra. Concluida la colocación de las bajantes, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada y luego se procederá a efectuar las pruebas correspondientes a este ítem (prueba hidráulica) establecidas para este tipo de trabajo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Corresponde efectuar medición, por tanto, la cuantificación métrica del ítem será por metro lineal (M) de longitud bien ejecutada y aprobada por la Supervisión de Obra (incluye la prueba hidráulica).

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/BAJANTE

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Se refiere a la provisión y colocado de una rejilla de plástico en la canaleta pero a la entrada de cada bajante, instalada en la losa inaccesible, la pieza solicitada se expone en la Figura 27.1 como referencia.

FIGURA 27.1. IMAGEN REFERENCIAL DEL EQUIPO QUE DEBE SER INSTALADO

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las rejillas deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, considerando que deben ser de dimensiones similares a la bajante.

- EJECUCIÓN

Las rejillas serán colocadas después de que se han instalado las canaletas y conectado a las bajantes.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Este ítem será medido por pieza (PZA) provista y colocada a entera satisfacción de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. TUBERÍA PLUVIAL PVC ENTERRADA DN 100 MM INC. ACC

UNIDAD: M

- DESCRIPCIÓN

Estos ítems comprenden la provisión e instalación del sistema de tuberías de PVC para la recolección y disposición de aguas pluviales, incluyendo los accesorios, como son: codos de 90° y 45°, tees sanitarias, yees simples y dobles, accesorios de reducción de diámetro, tapa hembra, tapa macho y cualquier otro accesorio requerido para conectarse.

Este ítem comprende la instalación de toda la tubería de recolección y disposición de aguas pluviales; por lo tanto, se deberán ejecutar las siguientes actividades:

- Almacenamiento y transporte de tubería y accesorios.

- Provisión e instalación de tuberías (PVC).

- Provisión e instalación de accesorios (PVC).

- Ejecución de pruebas de aceptación del sistema (Pruebas Hidráulicas).

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se refiere a la provisión e instalación de accesorios en tubería PVC como: codos de 90° y 45°, tees sanitarias, yees simples y dobles, accesorios de reducción de diámetro, tapa hembra, tapa macho y cualquier otro accesorio requerido para conectarse, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad a las Normas que rigen la ejecución de este tipo de trabajos como son las NB 213-77 y NB 213-96 para el control de la tubería de PVC (Cloruro de Polivinilo); por otra parte, las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir Normas NB 213-77 y ASTM: D-1785 y D-2241.

La empresa Contratista dentro de sus precios deberá incluir el costo que demande la ejecución de cualquier tipo de ensayo a los materiales que la Supervisión de Obra vea necesario exigir.

Las tuberías y accesorios serán de PVC, las conexiones y accesorios deben presentar las siguientes características técnicas: resistencia superior a la de la tubería PVC; bajo coeficiente de rugosidad interna; material resistente a la corrosión química, galvánica y bacteriana; y elevado punto de ablandamiento que soporte temperaturas mayores a 100°C sin deformarse.

El tipo, clase, espesor y resistencia especificada de las tuberías sus accesorios deberán cumplir el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A, el diámetro indicado corresponde al Diámetro Nominal de la tubería. A continuación, se presenta en la Tabla 28.1 las equivalencias a diámetros comerciales

TABLA 28.1 EQUIVALENCIAS VÁLIDAS PARA ESTE PROYECTO

| MILÍMETROS (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PULGADAS (“) | ½” | ¾” | 1” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” | 4” | 6” | 8” | 10” | 12” |

Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A.

La tubería para los ramales de descarga de todo aparato sanitario vertical y/o horizontal, bajante sanitaria y pluvial deberá cumplir con las características técnicas mínimas correspondientes la clasificación SDR 41; por tanto, de preferencia debe cumplir mayor.

Las tuberías de PVC a ser empleadas en los sistemas de evacuación sanitaria y pluvial deberán cumplir con las características mínimas especificadas por la norma NBR 5688, indicadas en la Tabla 28.2.

TABLA 28.2. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS TUBERÍAS DE PVC PARA AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE PLUVIAL

| DIÁMETRO NOMINAL DN (mm) | DIÁMETRO EXTERNO MEDIO (mm) |  | ESPESOR DE LA PARED Y TOLERANCIA (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dem | TOLERANCIA | SERIE NORMAL (SN) |  | SERIE REFORZADA (SR) |  |
|  |  |  | ESPESOR (e) | MASA APROX. (kg/m) | ESPESOR (e) | MASA APROX. (kg/m) |
| 40 | 40,00 | 0,20 | 1,20 + 0,30 | 0,23 | 1,80 + 0,30 | 0,34 |
| 50 | 50,70 | 0,30 | 1,60 + 0,30 | 0,38 | 1,80 + 0,30 | 0,43 |
| 75 | 75,50 | 0,40 | 1,70 + 0,40 | 0,62 | 2,00 + 0,30 | 0,71 |
| 100 | 10,60 | 0,40 | 1,80 + 0,40 | 0,88 | 2,50 + 0,40 | 1,18 |
| 150 | 150,00 | 0,40 | 2,50 + 0,40 | 1,75 | 3,60 + 0,50 | 2,45 |
| 200 | 200,00 | 0,40 |  |  | 4,50 + 0,60 | 4,13 |

Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A, Página 47.

El material debe ser homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensión y peso adecuado de acuerdo a los requerimientos del proyecto, libre de defectos de cualquier naturaleza. En la longitud de cada tubería, por lo menos deberá haber impresiones de fábrica que identifiquen el tipo de tubería y su marca.

Las superficies externa e interna de las tuberías deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Las tuberías deberán ser de color uniforme.

El material de PVC será sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77 (Capítulo 7), preferentemente antes de salir de la fábrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que deberá ser verificado por la Supervisión de Obra, para certificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales indicados en el Capítulo 4 de dicha Norma. Los muestreos y criterios de aceptación serán los indicados en el Capítulo 6 de la misma Norma. La temperatura de deformación del material bajo carga, será medida de acuerdo a la Norma Boliviana NB-13.1-009, no deberá ser menor a 75 grados centígrados.

La máxima temperatura para las presiones de trabajo para las tuberías de PVC es de 50°C.

La tubería para los ramales horizontales pluviales deberá cumplir con las características técnicas mínimas correspondientes a la Serie Normal. La tubería para las bajantes pluviales verticales y/o horizontales deberá cumplir con las características técnicas mínimas correspondientes a las Serie Reforzada.

Las tuberías y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.

Las herramientas necesarias para la instalación de las tuberías serán las siguientes:

- Pincel indeleble.

- Arco sierra o serrucho de dientes pequeños: para cortar la tubería.

- Lima media cana: para chanflear las puntas de la tubería.

- Lija de agua Nº 320: para retirar el brillo de las superficies a ser soldadas.

- Paños de material no sintético: para limpiar las superficies a ser soldadas.

- Solución limpiadora: para limpiar la superficie

- Tecle pequeño (opcional): para realizar el acople e tuberías.

- Pincel: para aplicar el líquido adhesivo

- Papel absorbente: para limpiar el exceso de líquido adhesivo

- Liquido adhesivo: para soldar las tuberías.

- EJECUCIÓN

Almacenamiento y transporte de tubería y accesorios

- La tubería deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1,50 m, sobre todo si la temperatura ambiente es elevada, debido a que las camadas inferiores podrían deformarse.

- Los accesorios y tubería no deberán estar expuestos a la intemperie por periodos prolongados.

- Las tuberías y accesorios por ser livianos son fáciles de manipular; sin embargo, se deberá tener cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo.

- La descarga de las tuberías debe efectuarse de tal manera que las mismas no sufran deformaciones. Serán depositadas en lugares planos, sin desniveles y libres de piedras, raíces, partes de obra, etc.

- En el transporte se emplearán vehículos compatibles con las dimensiones de las tuberías y accesorios.

- El manipuleo de las tuberías y accesorios se hará de modo que evite rozamientos con cuerpos que puedan causarles daño.

- El transporte, almacenamiento y manipuleo de las tuberías deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes o proveedores.

- La empresa Contratista será la única responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentara daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

- La Supervisión de Obra debe verificar estos trabajos en cumplimiento de la presente especificación técnica y las recomendaciones de las fichas técnicas de los materiales en específico, las cuales deben solicitarse antes de permitir que la empresa Contratista movilice el material a la Obra.

FIGURA 28.1. IMÁGENES QUE EXPONEN LAS RECOMENDACIONES TECNICAS DEL MANEJO DE MATERIAL

Corte de tubería

- Antes de realizar cualquier corte, se deberá marcar con pincel indeleble la línea de corte, con apoyo de una métrica, para orientar el trazado de la marcación de la línea.

- Realizar el corte utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo, sobre una marca la cual deberá realizarse a 90° (perpendicular), lo cual se podrá verificar con la escuadra.

- Para cortar tubos de diámetro superior o igual a 100 mm, se deberá utilizar una guía de madera para obtener mejor escuadría.

- Los extremos deben ser adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje de la tubería.

- Podrán presentarse casos donde una tubería dañada ya tendida debe ser reparada, aspecto que se efectuará cortando y desechando la zona defectuosa, sin que se reconozca pago adicional alguno a la empresa Contratista.

- Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.

Biselado de tubería

- El biselado se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina (dependiendo del diámetro del tubo).

- El biselado debe realizarse en la punta de la espiga con inclinación de 15 grados y un largo de 2 veces el espesor de la pared del tubo.

- El espesor del extremo biselado deberá quedar en la mitad aproximada del espesor de la pared original y no menor.

- Posteriormente, se marcará la longitud de la espiga que deberá introducirse en la campana de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

Limpieza y lubricación

- Las superficies a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el efecto (consultar con el proveedor de la tubería), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza.

- El lubricante en ningún caso será derivado del petróleo, debiendo utilizarse solamente, lubricantes vegetales.

- Se limpiará perfectamente las superficies de la tubería a la altura de la junta y del anillo de goma, en la parte biselada de la tubería.

Sistema de unión de las tuberías de PVC

- Los sistemas de unión para tuberías de PVC a aplicarse serán los siguientes:

- Unión con anillo de goma (alcantarillado sanitario).

- Unión soldable (con pegamento) para alcantarillado pluvial y sistema de ventilación.

- Acople para unión con anillo de goma (alcantarillado sanitario)

- Se introducirá la tubería con ayuda de un tecle pequeño o aprovechando el impulso al empujar enérgicamente la tubería, girando levemente y haciendo presión hacia adentro.

- Se deberá tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya que la unión opera también como junta de dilatación.

- Es conveniente que las uniones se efectúen con dos operarios o más (dependiendo del diámetro de la tubería), con el objeto de que mientras uno sostiene el extremo de la tubería con campana, el otro u otros efectúen la inserción a la campana, cuidando la alineación de la tubería.

- Es de suma importancia observar que las tuberías se inserten de forma recta cuidando la alineación.

- Se deberá tener cuidado de que el extremo de la tubería tenga el corte a escuadra y debidamente biselado. La no existencia del biselado implicará la dislocación del anillo de goma insertado en la campana de la otra tubería.

- La tubería deberá instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarias a la dirección del flujo. En ningún caso se permitirá la unión de las tuberías fuera de la zanja y su posterior instalación en la misma.

- Unión soldable (con pegamento) para alcantarillado pluvial

- El líquido adhesivo debe ser básicamente un solvente con pequeña cantidad de resina de PVC.

- El líquido adhesivo cuando es aplicado en las superficies de las tuberías, deberá disolver una pequeña cantidad de la capa de PVC y al encajar las dos partes se produce la fusión de dos paredes, formando un único conjunto. Por lo tanto, el líquido adhesivo no sirve para rellenar vacíos.

- El solvente existente en el líquido adhesivo es un material volátil. La permanencia de los gases, formados por el solvente, dentro de la tubería, puede atacar las paredes de las tuberías de PVC. Para evitar la formación de los gases es importante dejar abiertos todas las rejillas de pisos, para la salida de los gases. Como se trata de material volátil, debe evitar de trabajar en ambientes mucho calientes o directo al sol.

- El solvente en las temperaturas altas, entrará en ebullición y evapora antes que se efectúe la soldadura; por lo tanto, se debe guardar en ambientes frescos y ventilados.

- Se deberá adoptar los siguientes cuidados para la ejecución de esta actividad:

- Marcar la punta de la tubería, la profundidad del encaje de la bolsa.

- Lijar la superficie de la punta y del fondo de la bolsa, utilizando Lija de Agua Nº 320.

- Limpiar la punta y la bolsa con solución limpiadora.

- Aplicar con pincel una capa bien fina de líquido adhesivo en el fondo de la bolsa y otra más gruesa en la punta de la tubería.

- Estas operaciones deben ser realizadas de preferencia simultáneamente.

- Ejecute la unión sin encubar los tubos, con la ayuda de dos personas de preferencia.

- Remueva el exceso del líquido adhesivo y deje secar.

- Evitar el exceso de líquido adhesivo en el interior de la bolsa de la tubería o accesorios. El exceso de líquido adhesivo ataca la camada de PVC y la bolsa, en esta condición, no segura la punta de la tubería y acaba expulsando para fuera.

- Limpiar cualquier cantidad de líquido adhesivo que tenga caído de forma accidental sobre la tubería o accesorios.

- Después de la ejecución de la junta, no utilizar la tubería de forma inmediata. Es necesario aguardar la evaporación del líquido adhesivo para el proceso correcto de la soldadura. Deberá aguardar una hora para utilizar las tuberías y accesorios o considerar los siguientes tiempos de secado de la Tabla 28.3:

TABLA 28.3. TIEMPOS DE SECADO EN FUNCION DE LA TEMPERATURA

| TEMPERATURA | TIEMPO DE SECADO |
| --- | --- |
| 15 a 40°C | 30 minutos sin mover |
| 5 a 15°C | 1 hora sin mover |
| -7 a 5°C | 2 horas sin mover |

- Adicionalmente se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalación de la tubería:

- Probar la unión entre espiga y campana: debe penetrar fácilmente 1/3 de la longitud de la campana, luego ajustará diámetro con diámetro.

- No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos.

- No trabajar bajo la lluvia o lugares de humedad.

- Después de cada unión el pegamento y limpiador deberán cerrarse para evitar la evaporación del solvente.

- No añadir solvente o diluyente al pegamento.

- El exceso de pegamento implica el retardo en el secado.

- Limpiar de inmediato el exceso de pegamento para evitar que su acción química actúe sobre la superficie en contacto.

Curvado de tubería

- Como regla general se debe evitar el curvado de la tubería, siempre que sea posible, los cambios de dirección se deben resolver con la amplia gama de accesorios previstos para ello. No obstante, si fuera necesario curvar una tubería, previamente se lo debe rellenar con arena y luego calentarlo con una pistola de aire caliente. Una vez curvado se debe enfriar con agua. No se aceptaran ángulos mayores a 30°.

- En ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo requerido; por lo tanto, las juntas serán con anillo de goma.

Tendido de tubería

- La instalación de bajantes sanitarias, columnas de ventilación, tuberías horizontales suspendidas y colectores deberá realizarse de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A y siguiendo las recomendaciones del fabricante o proveedor de materiales.

- Cuidar que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja.

- Verificar la tubería antes de ser colocada, puesto que no se reconocerá pago adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios. Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, la empresa Contratista será la responsable.

- Asegurarse que la tubería colocada esté siempre limpia, para cumplir este propósito se deberá jalar por el interior de las mismas una estopa que arrastre consigo cualquier material extraño. En caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se deberán taponar convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extraños.

- El tendido de todo colector sanitario deberá realizarse en zanjas con un ancho mínimo igual a DN + 300 mm. Sin embargo, considerando que el instalador pueda trabajar con comodidad, se recomienda:

- Para tuberías hasta diámetros 100 mm se tomará como base un ancho de zanja equivalente a DN + 500 mm.

- Para tuberías de mayor diámetro se considera DN + 650 mm.

- La fórmula de cálculo de la profundidad es la siguiente:

H = T + L + D

Siendo:

H	=	Profundidad de zanja, (m).

T	=	Tapada mínima, distancia entre el nivel del piso terminado y parte media superior de la tubería, deberá cumplir con las mínimas indicadas en la Tabla 28.3 dependiendo de las cargas dinámicas y estáticas previstas sobre la tubería, (m).

L	=	Espesor del lecho de asentamiento, entre 0,10 y 0,20 m depende del diámetro de tubería utilizada, (m)

D	=	Diámetro exterior de la tubería considerada, (m).

FIGURA 28.2. DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA

TABLA 28.3. PROFUNDIDAD MÍNIMA PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

| CARGAS | PROFUNDIDAD MÍNIMA (m) |
| --- | --- |
| Circulación peatonal al interior de lotes, jardines | 0,30 |
| Circulación peatonal en aceras y veredas públicas | 0,60 |
| Tráfico de vehículos livianos | 0,80 |
| Tráfico de vehículos pesados | 1,20 |

Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A.

- Los colectores sanitarios deben estar asentados en zanjas con terrenos resistentes, libres de desechos, rocas salientes o piedras sueltas.

- El fondo de la zanja deberá ser uniforme, libre de piedras, raíces o afloramientos rocosos con una base de gravilla (con un tamaño máximo de ½”), arena o tierra suelta de al menos 0,10 m de espesor. Los tubos deberán estar en contacto con la capa base en toda su longitud. Por otra parte, se recomienda:

- Para diámetros de 40 a 110 mm, la tubería debe apoyarse sobre un lecho de 0,10 m.

- Para diámetros de 150 a 315 mm, la tubería debe apoyarse sobre un lecho de 0,20 m.

- La tubería debe ser cubierta con arena o tierra tamizada hasta las ¾ partes de su diámetro o considerar los siguientes parámetros:

- Para diámetros de 40 a 160 mm se debe cubrir la tubería de 0,20 a 0,25 m.

- Para diámetros de 160 a 315 mm se debe cubrir la tubería de 0,25 a 0,30 cm.

- Cuando técnicamente, no sea posible cumplir con las profundidades mínimas indicadas en la Tabla 28.3, se podrá aplicar protecciones especiales a las tuberías, como losas de concreto o encamisados de hormigón simple, como se expone en la Figura 28.3.

FIGURA 28.3. DETALLE DE TENDIDO DE TUBERIA A PROFUNDIDADES MINIMAS

- Cuando los colectores sanitarios deban ser instalados en terrenos de relleno o blandos, deberán emplearse tuberías de PVC, u otro material aprobado por la Entidad Competente, asentados sobre una base debidamente compactada o soportada por una losa de hormigón.

- La instalación de colectores sanitarios en zonas de riesgo por deslizamiento de suelos, asentamientos diferenciales, fallas geológicas, flujos subterráneos, zonas de inundación y similares, no es recomendable, debiendo, en todo caso, respetarse los usos de suelo establecidos por los Gobiernos Municipales pertinentes.

- El relleno de zanjas se efectuará utilizando material seleccionado, exento de grava y piedras, el mismo que deberá ser extendido en capas horizontales, con espesor no mayor a 0,20 m, debidamente compactados.

- La confluencia de dos o más colectores sanitarios se ejecutará en una cámara de inspección o caja de paso, la cual podrá emplearse en tramos cortos con conexiones que no generen deflexiones mayores a 45º.

- En zonas de riesgo de congelamiento, la profundidad mínima de las zanjas no deberá ser menor a los 0,60 m.

- La conexión de una bajante sanitaria con una columna de ventilación deberá ser hecha con ramales “Y” o accesorios de 45º, como se expone en la Figura 28.4.

FIGURA 28.4. DETALLE DE CONEXIÓN DEL INODORO CON LA TUBERIA DE VENTILACIÓN

Prueba con aire y humo en tuberías sanitarias y pluviales

Se podrá aplicar, alternativamente a las pruebas hidráulicas, las pruebas o ensayos con aire comprimido, para lo cual se procederá de la siguiente manera:

- Todas las entradas o salidas de las tuberías deben ser convenientemente taponadas a excepción de aquella por la cual será introducido el aire.

- El aire será llenado en el interior de la tubería hasta que se alcance una presión uniforme de 35 kPa. (3,50 m.c.a.). Esta presión debe ser mantenida por un periodo no menor a 15,00 minutos.

- El límite máximo de 35 kPa, puede ser sobrepasado cuando, por verificación de proyectista, exista una probable obstrucción o taponamiento en un trecho de la tubería que pudiera ocasionar presiones superiores a esta.

- En ningún caso, deben presentarse fugas visibles de aire en las tuberías y/o accesorios. En caso de que las pruebas identifiquen problemas en la instalación de las tuberías verticales, se realizarán las reparaciones correspondientes, para luego proceder a la realización de nuevas pruebas hasta asegurar la entrega satisfactoria de las instalaciones de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 512A.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La provisión y el tendido de la tubería se medirá por metro lineal (M) ejecutado y aprobado por la Supervisión de Obra (incluye la prueba hidráulica).

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

Asimismo, se establece que dentro de los precios unitarios la empresa Contratista deberá incluir, juntas, accesorios de unión, piezas especiales, sellos hidráulicos, empotramientos, excavación, relleno, pruebas hidráulicas y todo aquello que no estuviera específicamente señalado para la ejecución de las obras comprendidas dentro de las instalaciones para recolección de aguas residuales o pluviales, las cuales sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

- PROV. Y COLOC. MANUAL DE CAMA DE TIERRA SELECCIONADA Y CERNIDA

UNIDAD: M3

- DESCRIPCIÓN

Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer de tierra seleccionada y cernida, que constituirá la cama de tierra para el tendido de la tubería del sistema de agua potable, la misma tendrá un espesor mínimo de 5,00 cm según recomienda el Reglamento Técnico 512A, sobre la sección definida para la zanja de 0,35 m de ancho. El objetivo del ítem garantizar la protección de la tubería enterrada. En este caso se vio por conveniente considerar este asiento para la tubería de alcantarrillado pluvial.

- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

El material de la cama de tierra a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de piedras, escombros y material orgánico, para la selección del material se deberá emplear zarandas manuales u otro equipo que la empresa Contratista proponga con Tamices entre 1 - ½ mm, rango de clasificación de las arenas gruesas. El material deberá ser mezclado con bentonita, carbón vegetal o sal, en proporción adecuada, para mejorar la resistividad del terreno.

Cuando no pueda utilizarse el material de la excavación, la empresa Contratista deberá proveer el mismo, el cual deberá ser aprobado y autorizado por la Supervisión de Obra antes de su colocación.

- EJECUCIÓN

El colocado de la cama de tierra seleccionada deberá realizarse a lo largo de la zanja definida en el trazado como tubería enterrada, en cumplimiento de los planos técnicos y la aprobación previa de la Supervisión de Obra en el replanteo de la actividad, respetando la sección definida de 0,35 m de ancho y espesor mínimo de 5,00 cm.

La Supervisión de Obra deberá aprobar el equipo a ser empleado para la selección del material, es el mismo manual o mecánico, verificando que el mismo cumpla lo solicitado en la presente especificación.

Antes de la incorporación del material seleccionado a la zanja el mismo deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra.

De la misma forma, una vez incorporado el material a la zanja la Supervisión de Obra realizara el respectivo control y verificación del espesor para autorizar el tendido de la tubería.

En caso de que la empresa Contratista modificara la sección de la zanja, sin autorización de la Supervisión de Obra, deberá asumir los sobre volúmenes a costo propio.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Este ítem será medido en metros cúbicos (M3) material seleccionado y colocado en zanja.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- CÁMARA DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE H°A° 60 X 60 CM

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la ejecución y construcción de cámaras HºAº son estructuras diseñadas y destinadas para permitir realizar tareas de inspección, operaciones de mantenimiento y limpieza de los colectores sanitarios y pluviales para el buen funcionamiento del sistema, así como, facilitar los cambios de dirección, pendiente y tipo de material.

Comprende la construcción de cámaras de inspección de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los planos de detalle y/o constructivos.

La empresa Contratista deberá someter a consideración de la Supervisión de Obra el proyecto en detalle de las cámaras, proceso de fabricación, manipuleo de piezas, colocación en situ, etc., recabando por escrito su aprobación.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de las cámaras, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El hormigón armado deberá tener una resistencia característica de H17,5 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 17,50 MPa equivalentes a 178,45 kgf/cm2, con aproximadamente una cantidad de cemento de 290,00 Kg por metro cubico, el mismo se definirá de forma precisa mediante el análisis granulométrico y cálculo de la dosificación.

Se deberán emplear encofrados suficientemente rígidos para obtener dimensiones dentro de los límites admisibles, las cámaras de inspección estarán constituidas de los siguientes elementos de hormigón:

- Base o losa de fondo de hormigón armado espesor de 0,12 m.

- Muros de hormigón armado de espesor de 0,12 m.

- Tapa de hormigón armado de espesor de 0,05 m.

Las herramientas y equipo deberán tener una aprobación previa de la Supervisión de Obra, aprobación que no le exime de sus responsabilidades a la empresa Contratista.

La empresa Contratista podrá utilizar otro sistema constructivo ya sea de implementación en situ o prefabricado, siempre que se mantenga la funcionalidad y calidad de las obras y el proceso no represente un mayor costo; en todo caso deberá someter su proyecto a consideración y aprobación de la Supervisión de Obra.

Todos los materiales requeridos para el hormigón podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento. Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven sus características de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para el manejo y transporte de los materiales y del hormigón deben limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigón.

Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados a continuación, las cuales deberán ser cumplidas por la empresa Contratista para lograr obtener las resistencias requeridas y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Pórtland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a 28 días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,50 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90%, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas. El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

Fierro Corrugado

- Las barras de fierro corrugado son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la norma NB/UNE 7285/79, una tensión medida de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia bu que cumplen, simultáneamente, las dos (2) condiciones siguientes:

TABLA 30.1. ENSAYO DE ADHERENCIA POR FLEXIÓN FIERRO CORRUGADO

| DESCRIPCIÓN | TENSIÓN MEDIDA DE ADHERENCIA bm | TENSIÓN DE ROTURA DE ADHERENCIA bu |
| --- | --- | --- |
| Diámetros inferiores a 8 mm | ≥ 7 MPa | ≥ 11,5 MPa |
| Diámetros de 8 mm a 32 mm | ≥ 8 - 0,12 Ø MPa | ≥ 13 - 0,20 Ø MPa |
| Diámetros superiores a 32 mm | ≥ 4 MPa | ≥ 7 MPa |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 25.

- Las barras de fierro corrugado cumplirán, las condiciones siguientes:

- Sus características mecánicas mínimas, estarán de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 30.2.

- No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º (realizados de acuerdo con lo indicado en la norma NB/UNE36088/I/81), sobre los mandriles que corresponda según la Tabla 30.3.

- Llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas NB/UNE36088/I/81, relativas a su tipo de fábrica de procedencia.

TABLA 30.2. BARRAS CORRUGADAS - CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN (1) | CLASE DE ACERO | LÍMITE ELÁSTICO fy EN MPA NO MENOR QUE | CARGA UNITARIA DE ROTURA fs, EN MPA NO MENOR QUE (2) | ALARGAMIENTO DE ROTURA, EN % SOBRE BASE DE CINCO (5) DIÁMETROS, NO MENOR QUE | RELACIÓN fs/fy, EN ENSAYO NO MENOR QUE (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH 400 N | D.N. | 400 | 520 | 16 | 1,29 |
| AH 400 F | E.F. | 400 | 440 | 12 | 1,10 |
| AH 500 N | D.N. | 500 | 600 | 14 | 1,20 |
| AH 500 F | E.F. | 500 | 550 | 10 | 1,10 |
| AH 600 N | D.N. | 600 | 700 | 12 | 1,16 |
| AH 600 F | E.F. | 600 | 660 | 8 | 1,10 |

(1)	AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2)	Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3)	Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

TABLA 30.3. BARRAS CORRUGADAS - DIÁMETRO DE LOS MANDRILES

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN | DOBLADO SIMPLE |  |  | DOBLADO - DESDOBLADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α = 180º |  |  | α = 90º β = 20º |  |  |
|  | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 |
| AH 400 N | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 400 F | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 500 N | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 500 F | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 600 N | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |
| AH 600 F | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |

(1)	AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2)	Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3)	Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

- EJECUCIÓN

Las cámaras de inspección deberán ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en la Tabla 30.4. Las cámaras con una profundidad mayor a 2,00 m se podrán construir con una sección circular de 1,20 m de diámetro, con un cono de reducción o una sección de transición que termine en un acceso de 0,60 m de diámetro, ver Figura 30.1.

TABLA 30.4. DIMENSIONES DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD

| PROFUNDIDAD DE LA CÁMARA (m) | SECCIÓN |  | TAPA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIRCULAR DIÁMETRO (m) | CUADRADA (m x m) | CIRCULAR DIÁMETRO (m) | CUADRADA (m x m) |
| Menor a 1,20 | 0,60 | 0,60 x 0,60 | 0,70 | 0,70 x 0,70 |
| Entre 1,20 – 2,00 | 1,00 | 1,00 x 1,00 | 1,20 | 1,20 x 1,20 |
| Mayor a 2,00 | 1,20 | - | 0,70 | - |

Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias

En toda cámara de inspección mayor a 1,00 m de profundidad se deberá colocar escalones o peldaños de hierro corrugado Ø 20 mm de espesor, con un espaciamiento de 0,30 m.

El espesor de los muros o paredes de las cámaras deberán ser diseñadas para resistir a las cargas y presiones exteriores, como el empuje de tierras y/o efecto de cargas móviles. En casos especiales y en cámaras mayores a los tres metros de profundidad, se deberán adjuntar los cálculos estructurales que justifiquen el espesor de los muros.

En las cámaras que se encuentren dentro de ambientes cerrados como los sótanos, deberán poseer una tapa adicional de seguridad contra la fuga de gases cloacales localizada a una distancia no mayor a los 0,30 m de nivel del piso terminado, ver Figura 30.2.

| FIGURA 30.1. CÁMARA DE INSPECCIÓN PROFUNDIDAD MAYOR A 2,00 METROS | FIGURA 30.2. CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DOBLE TAPA PARA AMBIENTES CERRADOS |
| --- | --- |

La base de la cámara se vaciará con hormigón sobre una soladura de piedra. Sobre esta losa se construirán los canales con hormigón que conducen las aguas da la tubería de llegada a la tubería de salida. Los canales de ingreso o salida de toda cámara de inspección deberán tener un diámetro igual o mayor a los correspondientes de las tuberías de ingreso y/o salida.

Las superficies de estos canales deberán llevar un acabado de enlucido de cemento para facilitar el escurrimiento y evitar la formación de sedimentos. La banqueta del fondo de la cámara deberá tener una inclinación del 3,00%, hacia el canal de salida.

Generalmente las tuberías de entrada y salida deberán mantener una diferencia de nivel mínima entre sí; sin embargo, si esta diferencia fuese significativa la misma deberá disimularse con hormigón como especie de tobogán para conducir las aguas apropiadamente desde un nivel a otro.

FIGURA 30.3. MODELOS DE BANQUETAS DE FONDO DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN

La base anular que alojará la tapa estará apoyada sobre la estructura, de tal forma que quede asegurada contra desplazamientos horizontales y tenga suficiente área de apoyo para transmitir, las cargas hacia la estructura inferior, sin ser dañada. La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos constructivos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. La holgura entre la tapa y el receptáculo anular no deberá ser mayor a 5 mm y guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las piezas mal ajustadas serán rechazadas. El nivel de acabado de la tapa colocada deberá coincidir con la rasante de la calzada. No se admitirán diferencias de nivel.

A requerimiento de la Supervisión de Obra se podrán efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades. Una vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de material extraño a los colectores. Para asegurar este aspecto el Contratista deberá prefabricar un número suficiente de tapas, debiendo la Supervisión de Obra autorizar el inicio de la construcción de las cámaras en función de las tapas fabricadas.

Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado.

La empresa Contratista deberá proceder al replanteo de las cámaras de inspección conjuntamente con el replanteo de la línea de tuberías.

La construcción de la cimentación de las cámaras deberá hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar la excavación por debajo de los extremos de ellas y que no sufran desplazamientos.

La losa de fondo será vaciada sobre un solado de piedra y carpeta de nivelación, para su estabilidad, luego serán vaciados los muros, la estructura debe ser monolítica para así garantizar su impermeabilidad.

Si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Supervisión de Obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado enfriar los áridos. etc.

Para conformar la media caña y dar la gradiente del fondo deberá vaciarse en forma áspera el hormigón simple con un mortero de cemento y arena en proporción 1:3, para después y antes de la finalización, realizar un enlucido en mortero 1:1, alisando con badilejo, debiendo quedar las medias cañas en perfecta concordancia con la solera del colector.

Todas las cámaras de inspección que se construyan deberán estar perfectamente terminadas, entendiéndose en este concepto que deberán construirse todos aquellos elementos que contempla el diseño, además de tomar las siguientes consideraciones:

Dosificación de materiales

- Realizar los ensayos de pertinentes al banco de agregados, análisis granulométrico, para determinar la dosificación.

- Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.

- Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. Se recomienda que en obra se realicen determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.

- Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.

- La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por la Supervisión y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables.

Mezclado

- El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

- Cemento y arena simultáneamente: Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación.

- La grava.

- El resto del agua de amasado.

- El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1,00 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

Transporte

- El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Colocación

- Antes del vaciado del hormigón, la empresa Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita de la Supervisión de Obra.

- Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

- La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

- No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 metros. En caso de alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.

- Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Vibrado

- Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.

- Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.

- El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

Protección y curado

- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

- El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

- El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados

- Podrán ser de madera suficientemente rígido.

- Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Remoción de encofrados

- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

- Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

- Los plazos mínimos para el desencofrado de muros son de cuatro (4) días, en cumplimiento a las recomendaciones Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Armaduras

- El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

- Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por la Supervisión de Obra.

- Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:

- Ambientes interiores protegidos: 1,00 a 1,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1,50 a 2,00 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2,00 a 2,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3,00 a 3,50 cm.

- Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación.

- Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

- Como norma general y salvo justificación especial, no se utilizan hormigones de consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por vibrado. En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un súper plastificante. La fabricación y puesta en obra de estos hormigones, deberá realizarse según reglas específicas.

- Las distintas consistencias y los valores límites de los asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrams de acuerdo con el método del ensayo indicando en la norma NB/UNE 7103, son los siguientes:

TABLA 30.6. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

Este ítem se considerara por concluido cuando se obtengan resultados aceptables de los ensayos de control del hormigón, o en caso de que la Supervisión de Obra vea por conveniente solicitar algún otro ensayo a los materiales, cuando se dispongan los resultados de los mismos, es importante señalar que estos ensayos son preceptivos en todos los casos. Asimismo, los rangos y criterios técnicos de aceptación están definidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El ensayo de rotura de probetas tiene como objeto comprobar a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica real del hormigón de la obra, es igual o superior a la resistencia característica especificada de proyecto a los 28 días de edad. Los ensayos se realizaran sobre probetas ejecutadas en obra, conservadas y ensayadas según lo indicado en las normas NB/UNE 7240 y NB/UNE 7242.

Este control podrá realizarse con la modalidad de control estadístico a nivel normal (véase 16.5.4.3 de la CBH 87). Sólo se conocen las resistencias de un cierto número de las amasadas que se controlan. A efectos de control se dividirá la obra en partes sucesivas, de cada una de estas partes de obra se extraerán por lo menos dos (2) probetas o más en caso de que la Supervisión de Obra lo requiera, quienes tienen además la obligación llevar un sistemático registro de la consistencia del hormigón como medio de control, mediante la aplicación del Cono de Abrams y los criterios expuestos en la Tabla 30.6.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Las cámaras de inspección de HºAº serán medidas por pieza (PZA) de acuerdo a las dimensiones y profundidades que tiene cada tipo, según como ordene la Supervisión de Obra, totalmente concluidas y aprobadas.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

El costo de oferta de la empresa Contratista también debe incluir, ensayos e imprevistos necesarios para la buena ejecución de la obra, así como todo gasto directo e indirecto.

Comprenderá las siguientes fases principalmente:

- Suministro de todos los componentes.

- Colocación de elementos según detalle de planos o instrucción de la Supervisión de Obra.

- Trabajos de la base de las cámaras.

- Terminación de superficies de la cámara de H°A° base y muros.

- Provisión y colocado de tapas H°A°.

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

- PROV. Y COLOC. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 10 LIBRAS

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Comprende la provisión e instalación de extintores de polvo químico tipo ABC de 10 libras para el combate de incendios de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento y colocación en los lugares previstos por los planos sanitarios.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser - previamente - aprobados por la Supervisión de Obra.

Los extintores deben tener carga completa y estar listos para entrar en funcionamiento. Incluyen los elementos de señalización y fijación en muros. Todos los materiales deben contar con la aprobación del supervisor de obra. Incluye también los accesorios de conexión, empotramiento y todos aquellos necesarios para su buen funcionamiento.

Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).- Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas).- Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto.- El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar. NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios) - Norma OHSA (Occupational safety and Health) - USCG (United States Coast Guard) - BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs) - Norma ISO 9001. Garantía del extintor de 6 años.

- EJECUCIÓN

Todas estas instalaciones deben ser hechas de acuerdo a la Norma Boliviana de IBNORCA  APNB 55001-1 (Señalización de Seguridad - Parte 1: Señales, carteles y colores de seguridad en los lugares de trabajo). Los extintores se colocarán a una altura accesible para cualquier persona y en la posición y dimensiones especificadas a continuación en las Figuras 31.1. y 31.2.

| FIGURA 31.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL | FIGURA 31.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |
| --- | --- |

En el extintor debe estar descrita la manera de accionarlo y el tipo de fuego para el que se destina (combustibles, madera, eléctricos, etc.). El indicador de carga debe estar en la posición verde, debiendo recargarse cuando salga de esta faja.

FIGURA 31.3. INDICADOR DE CARGA DEL EXTINTOR

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Se contarán por piezas (PZA), tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. Y COLOC. PEDESTAL PARA EXTINTOR

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Comprende la provisión e instalación de pedestales para extintor, que debe ser compatible con los extintores utilizados en el proyecto y colocados en los lugares previstos por los planos sanitarios.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se colocará en áreas de poco tránsito, en donde el equipo pueda sufrir daños o pérdida del mismo, como: Oficinas, edificios, bodegas, estacionamientos.

- Soporte pedestal para extintores con letrero para extintores de 5 - 10 kg.

- No requiere instalación

- Cubierto con tratamiento anticorrosivo

- Fácil transporte

- EJECUCION

Todas estas instalaciones deben ser hechas de acuerdo a la Norma Boliviana de IBNORCA  APNB 55001-1 (Señalización de Seguridad - Parte 1: Señales, carteles y colores de seguridad en los lugares de trabajo). Los extintores se colocarán a una altura accesible para cualquier persona y en la posición y dimensiones especificadas a continuación en las Figuras 32.1. y 32.2.

| FIGURA 32.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL | FIGURA 32.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O EN EL SUELO DEBAJO DEL EXTINTOR |
| --- | --- |

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

Se contarán por piezas (PZA), tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

- DEFINICION

Las instalaciones eléctricas dentro los predios YPFB Distrito Redes de Gas Santa Cruz, establecimiento de Parque Industrial, deberán ser realizados tomando en cuenta las Normas Bolivianas para la construcción y hacer especial énfasis a la NB – 777 (Instalaciones eléctricas en Baja Tensión) en lo que se refiere al cálculo de iluminación, distribución de tomacorrientes, diseño de tableros y dimensionamiento de alimentadores por lo que el adjudicado deberá tomar en cuenta el redimensionamiento más adecuado aprobado por Supervisión y Fiscal de Obra.

Asimismo, el Contratista debe tomar en cuenta la Ley de Electricidad N° 1604, mediante la cual se regula toda la cadena de electricidad. La misma tiene la normativa para la acometida eléctrica de media y baja tensión y su correspondiente medición. Sin embargo, la misma debe ser coordinada con la empresa local de distribución, en éste caso CRE LTDA.

- MATERIALES

Los materiales a utilizarse deben ser de primera calidad y su cotización debe corresponder a lo solicitado en las presentes especificaciones.

Cualquier cambio en el uso de los materiales debe estar debidamente respaldado y aprobado por la Supervisión de Obra previa aceptación del Fiscal de Obra debidamente escrito en el Contrato Modificatorio. Estos cambios no podrán efectuarse si merman la calidad del material adjudicado. En caso de que las líneas ofertadas se hayan descontinuado mediante el Fiscal de Obra, YPFB podrá elegir entre tres productos con características superiores que el Contratista oferte sin que ello afecte el costo del ítem.

Durante la ejecución del proyecto, todos los materiales y equipos estarán bajo custodia directa del Contratista, quien será el único responsable de los mismos, debiendo reponer cualquier material dañado o perdido en ese proceso.

Los materiales deben ser capaces de resistir durante un periodo mínimo de dos años las condiciones de uso normales de funcionamiento, debiendo el Contratista presentar un certificado para el componente eléctrico que describa ésta característica de la instalación.

- MANO DE OBRA

El Contratista deberá emplear mano de Obra Calificada, con personal técnico especializado en instalaciones eléctricas y montaje de equipamiento eléctrico. Todo el personal deberá contar con los equipos de protección personal (EPP) necesarios y herramientas adecuadas para éste tipo de trabajos. El trabajo sin los elementos de seguridad será sancionable mediante una llamada de atención por parte de la Supervisión y en caso de que la falta sea detectada por el Fiscal de Obra la sanción podrá duplicarse.

Cada trabajo a desarrollarse debe contar con la aprobación expresa de la Supervisión de Obra, quien verificará a diario las tareas a desarrollarse enmarcadas en los objetivos y metas de los trabajos, es decir, el Contratista deberá presentar un plan de trabajo diario. En caso de no cumplirse el anterior punto, la Supervisión de Obra podrá paralizar los trabajos en cualquier momento bajo la responsabilidad del Contratista por el incumplimiento de los procedimientos.

- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El Contratista deberá contar con todos los equipos necesarios para la instalación eléctrica de cada ítem, debiendo tener las herramientas habilitadas una marcación mediante cinta aislante verde que indicará la disponibilidad y buen estado de la herramienta. Las herramientas no identificadas por ésta cinta aislante deberán ser marcadas con cinta aislante roja que en ningún caso deberá utilizarse para la ejecución de ningún trabajo ni instalación. Tampoco se podrán utilizar herramientas de compresión como herramientas de golpe o viceversa debiendo la Contratista y Supervisión de Obra poner énfasis en éstas instrucciones.

- PLANOS Y MANTENIMIENTO

Adjunto a las presentes especificaciones técnicas se encuentran los planos de diseño, los mismos que deberán ser interpretados por la Contratista.

Al finalizar la Obra, el Contratista deberá presentar los Planos “As Built” en el que establezcan fielmente las instalaciones ejecutadas, éstos planos deberán estar firmados por un Ingeniero Electricista por parte de la Contratista, aprobadas por la Supervisión de Obra, los mismos deberán estar debidamente registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y quienes deberán hacer figurar en sus planos el número de registro.

El Contratista deberá presentar un listado de equipos instalados (listado de equipamiento relacionado a los materiales instalados) un plan de mantenimiento considerando insumos, debidamente respaldado con un cronograma de ejecución de mantenimiento preventivo. Éste plan de mantenimiento necesariamente deberá incluir una capacitación de los trabajos, predictivo y correctivo, especialmente de tableros eléctricos.

Paralelamente, deberá entregar manuales de operación y mantenimiento de equipos, así como capacitar al personal que se designe.

En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones y estuviera en planos o viceversa, el Contratista ejecutara la instalación como si dicho detalle estuviera descrito en ambos, en coordinación con el supervisor.

- NORMATIVA UTILIZADA

Las normativas a utilizarse, en orden de preferencia, son:

- National Electric Code (NEC).

- NFPA (Ver. NFPA 70 2012 “Equipos eléctricos”).

- NB – 777.

- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Las instalaciones eléctricas, se circunscriben principalmente a las siguientes actividades, de forma enunciativa y no limitativa:

- Provisión de todos los materiales y equipos requeridos para la Instalación completa del sistema eléctrico.

- Instalación de canalizaciones, escalerillas, ductos.

- Picado de mampostería, excavación e instalación de ductos PVC empotrados en muros o embebidos en losa o piso.

- Instalación de cajas metálicas cuadradas, rectangulares, octogonales, de inspección o derivación.

- Instalación de tableros de distribución general, secundarios, de medición, incluyendo los sistemas de maniobra y protección, equipos complementarios y conexión de circuitos.

- Instalación y tendido de conductores.

- Colocado de Placas interruptores, tomacorrientes, placas de red.

- Instalación de luminarias en ambientes interiores según los planos de diseño.

- Instalación de tomas de fuerza.

- Conexión de equipos a puesta a tierra.

- Pruebas y puesta en marcha.

El Contratista deberá seguir las instrucciones del Supervisor de Obra, de manera tal que los trabajos realizados en esta etapa del Proyecto, queden dispuestos para las pruebas y funcionamiento. En caso de que algún detalle se hubiera omitido en las presentes especificaciones y estuviera en planos o viceversa, el Contratista cumplirá las mismas como si estuvieran en ambas.

- PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIB. GENERAL

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Estos ítems, corresponden a la provisión e instalación de tableros de distribución principal con gabinetes del tipo industrial, para el tablero general, la instalación de los circuitos de alimentación. Incluyen barras interruptores térmicos principales de caja moldeada de capacidad indicada en planos, interruptores térmicos de protección para los circuitos de alimentación, de acuerdo a la capacidad indicada en los planos de diseño. Las dimensiones y características técnicas que deben cumplir los tableros, deben estar de acuerdo a las recomendaciones y las normas NB 148001 Y NB 148003.

Los tableros estarán construidos de tal forma que protejan contra los contactos directos por medio del aislamiento de partes activas o cubiertas envolventes y contra contactos indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. Aún con la puerta abierta del tablero, no se debe tener acceso a las partes activas, la que será posible solo con la remoción de tapas o cubiertas.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido e instalado por el Contratista, a entera satisfacción y aprobación de la Supervisión de Obra y Fiscal de Obra. Los tableros deben ser metálicos, deben contar con una base aisladora, para el montaje de los diferentes dispositivos. La plancha metálica debe tener conexión a tierra y deben protegerse con dos capas de pintura, una anti óxido y la otra de acabado. Debe cumplir con un índice de protección IP 43.

Las dimensiones de las barras serán las indicadas en los Planos Eléctricos o las que indique la Supervisión de Obra. Sin ser limitativo, cada tablero está descrito de la siguiente manera:

TABLA 33.1. COMPONENTES DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GABINETE DE DISTRIBUCIÓN 40x60x30 | PZA | 1 |  |
| 2 | TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 32 A | PZA | 1 |  |
| 3 | TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 16 A | PZA | 1 |  |
| 4 | TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20 A | PZA | 1 |  |
| 5 | RIEL DIN | M | 1 |  |
| 6 | BARRA DE COBRE DE 50 A | M | 1 |  |
| 7 | AISLADOR EPOXI | PZA | 6 |  |
| 8 | TEMPORIZADOR VARIABLE | PZA | 1 |  |

- EJECUCIÓN

El tablero será instalado en el ambiente designado en planos como “Tableros”, de acuerdo al plano eléctrico, al nivel adecuado a su función o indicaciones de la Supervisión de Obra.

Los tableros deberán estar fabricados de acuerdo a normas, respetando los espacios mínimos para la instalación de los equipos de protección y mano obra de los alimentadores principales a cada planta.

Los conductores de los alimentadores, serán instalados en las bandejas metálicas de instalación eléctrica, peinados y fijados a las bandejas con cinturones plásticos adecuados al calibre del conductor. Los conductores serán fijados a las barras mediante pernos y tuercas de dimensiones adecuadas a los terminales de presión instalados en cada cable.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

El ítem será medido por pieza (PZA) completamente instalada de acuerdo a planos de diseño e indicaciones complementarias de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE CABLE CU 12 AWG

- PROV. E INST. DE CABLE CU 10 AWG

- PROV. E INST. DE CABLE CU 4 AWG

- PROV. E INST. DE CABLE CU 1 AWG

UNIDAD: M

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el cableado, instalación, de los circuitos de iluminación, tomacorrientes monofásicos, trifásicos y alimentadores, de acuerdo a los planos eléctricos.

Este ítem comprende la provisión de todos los conductores y su instalación para los circuitos de iluminación, tomacorrientes y de suministro eléctrico, de acuerdo a los planos eléctricos. Todos los conductores de circuitos, deben identificarse de acuerdo al código de colores:

- FASE 1 o (R): Azul.

- FASE 2 o (S): Negro.

- FASE 3 o (T): Rojo.

- NEUTRO (N): Blanco o Celeste.

- De protección (Tierra): Verde y amarillo o verde.

En caso de ausencia de estos colores, se deben identificar unívocamente cada conductor en los extremos de cada tramo, mediante cintas con colores normalizados o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble. Para el conductor de fase de una distribución monofásica, originado por un sistema trifásico, el color de este conductor debe ser coincidente con el de la fase del sistema trifásico que lo originó.

Para funciones distintas a la indicada anteriormente, por ejemplo retornos de los circuitos de comando de iluminación, no es imprescindible el uso de colores destinados a las fases, neutro o protección.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el Contratista y aprobados por la Supervisión de Obra, quien verificará y dará su visto bueno antes de su instalación.

- Los materiales empleados para la realización de estos ítems serán cobre electrolítico de 98% de pureza de primera calidad, con aislamiento termoplástico TW no menor a 600V.

- El calibre/secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo a los planos.

- El cable asilado corresponde a los circuitos que tienen fase y neutro en 230 V, en tanto el cable de cobre desnudo corresponde a la conexión a puesta a tierra de todos los postes metálicos con su respectiva conexión a la varilla de puesta a tierra.

- Cable Calibre 14 AWG AL 10 AWG: Estos conductores deberán estar fabricados con cobre de temple blando, deberán ser de alta resistencia dieléctrica, estar aislados con un compuesto termo fijo y revestidos por una cubierta termoplástica, no propagante de llama, con baja emisión de humo y gases tóxicos, resistente a la acción de la intemperie, agentes químicos y luz solar.

FIGURA 37.1. IMAGEN REFERENCIAL DEL ALAMBRE TW CALIBRE 14 AWG AL 10 AWG

- EJECUCION

- Los conductores se instalarán en bandejas metálicas tanto de forma horizontal como vertical, los mismos deben ser peinados e instalados de forma ordenada y sujetados a las escalerillas con cinturones plásticos.

- En los casos en que el cableado se realice en ducto, éste se realizará una vez instalado o empotrado el ducto, exceptuando los casos en que la Supervisión de Obra autorice lo contrario, quien deberá instruir el procedimiento más adecuado, el cual deberá instruir en forma escrita el trabajo e indicar el procedimiento.

- Las secciones de los diferentes conductores deberán estar de acuerdo a los planos en sus diferentes circuitos teniendo cuidado en no dañar el aislamiento de los conductores.

- En caso de tener que realizar empalmes, éstos deberán efectuarse con tubos o grapas de presión y efectuar un buen aislamiento. En caso de conductores instalados en ducto empotrado, no se permitirá empalmes en tramos intermedios (entre cajas).

- El empalme y aislado deberá realizarse en las cámaras instaladas para este cometido, de acuerdo a normas de instalación eléctrica y debidamente aisladas, con cinta aislante de buena calidad o utilización de conectores.

- La sección mínima del conductor para tomas de fuerza y alimentador secundario según el caso, será el N° 10 AWG.

- La sección mínima para circuitos de tomacorrientes, será el conductor N° 12 AWG.

- El empalme y aislado deberá realizarse en las cajas instaladas para este cometido, de acuerdo a normas de instalación eléctrica y debidamente aisladas con cinta aislante de buena calidad.

- Los conductores de tierra y neutro, serán identificados por el color o señalizados claramente, para distinguirlos de los conductores de fase, de acuerdo a normas.

- No se permitirá empalmes en tramos entre cámaras de inspección y/o empalme.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

La medición se hará por metro lineal (M) de cable debidamente instalado, tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 3/4” + CUPLA

- PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 1” + CUPLA

- PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 1 1/2” + CUPLA

UNIDAD: M

- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tubo Conduit Rígido Metálico de ¾”, 1” y 1 ½”, incluye las uniones o coplas de conexión roscadas y todos sus accesorios requeridos, que alojarán a los conductores para los circuitos derivados de iluminación, toma corrientes y fuerza.

Implica la provisión de todos los materiales necesarios, picado de mampostería para empotrados en pared; acuerdo lo indicado por la Supervisión de Obra, incluyendo todos los accesorios para una correcta y permanente fijación en muros, losas o sobre cielorraso.

El picado de las acanaladuras no debe poner en riesgo la seguridad de las paredes, techos o pisos en que se practiquen.

En el caso de tener que empotrar los tubos en hormigón armado, losa, columna o carpeta de nivelación, éstos deberán ser colocados y fijados antes, de modo de evitar su deformación durante el vaciado, debiendo ser selladas las cajas y bocas de los tubos protectores con piezas apropiadas para impedir la entrada de mortero u hormigón durante el vaciado.

Este ducto deberá ser a prueba de explosiones.

Las distancias de los ductos entre las escalerillas porta conductores y los equipos y/o receptores de los circuitos, deben ser la más óptima posible, sin alargar innecesariamente las distancias, tomando en cuenta las otras instalaciones (instalaciones de agua).

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, tornillos, pegamento etc., para una correcta interacción del tubo Conduit con las cajas y los otros elementos de la instalación eléctrica.

De acuerdo a la NEC, el tubo Conduit a utilizar en la distribución eléctrica en instalaciones ocultas y visibles en las áreas clasificadas como clase 1 división 1 y 2, deben ser de acero galvanizado por inmersión en caliente, pared gruesa tipo pesado.

Cada pieza deberá ser de por lo menos 3,00 m de largo con un diámetro interior nominal que podrá ser de 3”, 2 ½”, 2”, 1½", 1”, ¾”, ⅝” y ½" de acuerdo a la cantidad y el calibre de los conductores que serán instalados.

Los tubos visibles deben tener una sujeción adecuada con abrazaderas tipo uña, de aluminio fundido, 2 por tramo como mínimo, con perno roscado de baja velocidad o con abrazaderas tipo “U” tipo pesado de acero con tuercas hexagonales.

FIGURA 40.1. IMAGEN REFERENCIAL DE TUBO CONDUIT RIGIDO METALICO

En caso de instalarse tubos visibles en áreas corrosivas, estas deberán ser de fierro galvanizado por inmersión en caliente tipo pesado recubierta exteriormente de PVC y recubrimiento interior de uretano.

- EJECUCIÓN

- Una vez que la Supervisión de Obra de su aprobación a los materiales, dará la orden de proceder con esta actividad.

- Los tubos rígidos Conduit se instalará ira fijada en toda la instalación en la estructura de cubierta (cerchas).

- Los accesorios de unión con rosca que se usen con el tubo deben quedar bien ajustados y sellados para asegurar una continuidad efectiva en todo el sistema de ductos.

- Los tubos no deben deformarse bajo las presiones normales de la construcción, como ser cruces de hierro de refuerzo, apisonado del hormigón, etc.

- En las estructuras de acero se deben utilizar espaciadores, ganchos, charolas u otros elementos apropiados para asegurar rígidamente los tubos Conduit de acuerdo al espaciamiento mínimo que indiquen los reglamentos.

- La ruta de instalación de cable ductos debe ser la más corta posible entre la fuente y carga, de trazo sencillo, evitando desviaciones y cambios de nivel.

- Las uniones tubo-tubo, tubo-caja, tubo-artefacto, deberán efectuarse mediante uniones o coplas a presión, de manera tal que garanticen la impermeabilidad y resistencia similar a la del mismo tubo.

- Las secciones obtenidas en los cortes de los tubos deberán ser circulares y no elípticas. Los extremos de los tubos serán escariados de tal forma que el aislamiento de los conductores no sea dañado durante la instalación.

- En caso de formarse curvas en los mismos tubos, el radio de las curvas será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo. Las curvas así formadas no deben causar deformación alguna ni reducción en la sección del conducto.

- Las curvas serán prefabricadas del mismo tubo en todos los cambios de dirección y serán efectuados de forma que no exista una reducción efectiva del diámetro interno del tubo. Las uniones entre curvas y rectas se efectuarán mediante coplas o uniones patentadas.

- La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión o registro no pasara de 180.

- La distancia máxima permitida entre cajas de registro no pasará de 500 veces el diámetro interno del tubo. Esta distancia se reducirá a la mitad en caso de tener el número máximo permitido de curvas en el tramo.

- En un mismo tubo, la suma de las secciones de los cables y/o alambres eléctricos, considerando su aislamiento, no debe sobrepasar el 60% de la sección interna del tubo.

- Se deben considerar cajas de paso en trayectorias rectas a cada 15,00 m, como máximo.

- Las trayectorias de tubos Conduit entre cajas de paso o conexión no deben tener curvas mayores a 180º en total y no más de 2 curvas de 90º.

- Los tubos para alimentadores de equipo deben llevar 1 circuito por ducto.

- Todos los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem, serán provistos y dispuestos por el Contratista, bajo la aprobación de la Supervisión de Obra.

- Con anterioridad a la iniciación de la instalación de ductos y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el supervisor de Obras, el Contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en trabajo satisfactoriamente.

- La aplicación de tubería plástica cumplirá las especificaciones técnicas enunciadas en la Norma Boliviana NB 777.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

El ítem será medido por metro (M) efectivamente instalado, bajo aprobación de la Supervisión de Obra. Este ítem incluye la cupla.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. CAJA CUADRADA METALICA 10 X 10 CM

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Estos Ítems comprenden la provisión e instalación de cajas cuadradas metálicas, de dimensiones suficientes para alojar en su interior un determinado número de conductores y sus respectivos accesorios de conexión, de acuerdo con los requerimientos y recomendaciones del NEC. Las canalizaciones y perforaciones que impliquen la ejecución de la Instalación eléctrica indicada en los planos, deberá hacerse en el momento de construir cualquiera de los elementos asociados.

Se emplearán cajas de derivación, para todo punto de empalme o derivación de conductores y para dividir la canalización en tramos no mayores a 15,00 m. Las cajas de derivación, deben ser colocadas en lugares fácilmente accesibles y estarán provistos de tapas.

FIGURA 41.1. IMAGEN REFERENCIAL DE CAJA CUADRADA METALICA 10 X 10 CM

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Deberán ser fabricados de plancha de acero laminado en frío con espesor mínimo de 1,20 mm de espesor y 2,00 mm, para caja de hasta 4" de dimensión máxima.

Cada cara deberá llevar orificios concéntricos estampados o troquelados parcialmente, que permitan la instalación de boquilla de distintos diámetros, no deberán tener partes filas que dañen el aislamiento de los conductores. Todo este material debe ser galvanizado o estar pintado con pintura a base de resina horneadas a alta temperatura de tal forma que se evite la corrosión, de acuerdo a la norma NB 148330. Deben ser de material incombustible, no se permitirán cajas de madera o plástico combustible. Las cajas para la alimentación y sujeción de los artefactos de iluminación mayores a 3" de dimensión máxima, deberán ser montadas, adosadas o empotradas en el cielo raso, falso o piso y deberán tener dispositivos para soportar los artefactos de acuerdo a lo requerido.

Las cajas de salida para instalaciones empotradas, deben tener una profundidad mayor a 35 mm. Las tuercas, contratuercas y boquillas utilizadas para fijar los tubos o cables a las entradas de las cajas, deben ser resistentes a la corrosión y tener la resistencia adecuada al uso que se le esté dando.

Cada caja debe conectarse al conductor de protección (tierra) mediante un perno colocado en la caja con este único propósito. No se aceptará que se usen para este efecto, los pernos de sujeción de la tapa.

Las cajas metálicas para instalar en pisos, ya sean para cajas de derivación o para cajas de tomacorrientes, deben ser protegidas del polvo y humedad con un grado de protección IP 51 o superior.

Las cajas para interruptores y tomacorrientes, deben ser de chapa de hierro galvanizado, así mismo, deben llevar perforaciones troqueladas laterales y de fondo, las dimensiones mínimas deben ser de 100 mm x 100 mm x 38 mm. Para casos de tomacorrientes de piso, se utilizarán cajas en chapa de hierro fundido o aluminio que tengan tornillos calantes para permitir nivelar la caja con el piso. Estas cajas deben llevar tapas metálicas lisas con perforaciones rebatibles que permitan acceso al tomacorriente y que sellen el mismo cuando no sea utilizado, para evitar el ingreso de polvo, basura y ceras.

Las cajas para cableado inspección o derivación, tienen diversas dimensiones y están destinadas a facilitar el tendido de conductores o inspección del circuito, además deben utilizarse estas cajas obligadamente, entre dos curvas de 90° o más de 15,00 m sin curvas.

- EJECUCIÓN

Con anterioridad a la iniciación de la instalación, todo el material, deberá ser aprobado por el supervisor de obras. El Contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos.

Las cajas de salida para interruptores y tomas deberán quedar enrasadas con la superficie en la cual serán empotradas.

En caso de que el trabajo sea realizado en muros, las alturas de montaje sobre piso terminado serán las siguientes:

- Interruptor a 1,25 m  5 cm.

- Tomacorrientes en baños o sobre mesón en cocina a 1,20 m  5 cm.

- Tomacorrientes, teléfono a 0,30m  2 cm.

- Para apliques a 2,00m  10 cm.

- Para tomas de fuerza a 1,50m  10 cm.

- Entendiéndose estas alturas, desde el piso terminado hasta el punto medio de cada caja.

Todos los tubos que entran en las diferentes cajas, estarán sujetos mediante boquillas y contratuercas, a fin de asegurar una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

No se debe instalar más de 30,00 m lineales de tubería sin prever en forma intermedia una caja de paso o inspección, para facilitar el tendido de conducto.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada por pieza (PZA) instalada.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE INTERRUPTOR INDUSTRIAL METALICO 16A

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de interruptor de tipo industrial, metálico a prueba de explosión, de 16 Amperios de capacidad mínima.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

De acuerdo a la cantidad y potencia de las lámparas que controlarán los interruptores, se emplearán dispositivos de 10, 16, 20 y 30 Amperios, 250 Voltios. En los casos de control de varios centros o cargas desde un mismo dispositivo, podrán emplearse interruptores en unidades compuestas.

FIGURA 42.1. IMAGEN REFERENCIAL DE INTERRUPTOR INDUSTRIAL METALICO 16A

- EJECUCIÓN

La Supervisión de Obra deberá dar su aprobación a los materiales a emplearse en esta actividad, antes de proceder con la instalación.

Los interruptores deberán estar ubicados en la oficina de control de la Planta, donde habitualmente exista personal, en la fachada principal del edificio de oficinas y en la zona de almacenamiento, independientemente de cualquier otro lugar, de acuerdo a los planos de diseño o las instrucciones de la Supervisión de Obra. Los botones de estos interruptores deben colocarse a 1,70 m a partir del nivel del piso terminado.

La instalación eléctrica para el alumbrado, se efectuará utilizando circuitos con interruptores independientes de tal manera que permita cortar la operación de áreas definidas sin propiciar un paro total en la planta o estación de servicio, en todos los casos se deberán instalar interruptores con protección por fallas a tierra.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

El ítem será medido por pieza (PZA) efectivamente instalada, bajo aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100 W

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

El ítem se refiere a la provisión e instalación de luminarias LED tipo reflector industrial, de 100W con un nivel de protección IP-65. Las luminarias, deberán contar con una garantía de al menos 2 años.

Estas luminarias serán instaladas en el área de los galpones, de acuerdo a la disposición mostrada en los planos de diseño, e instrucciones complementarias de la Supervisión de Obra.

Las pantallas LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una amplia tensión de trabajo de (90 a 295 V AC), 50–60 Hz y una potencia de 100 W. El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. es decir deben tener un flujo luminoso de 10,000 Lm (lúmenes). No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las pantallas LED, deben contar con certificado de calidad, garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y al menos 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 10,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el nivel del flujo luminoso.

FIGURA 43.1. IMAGEN REFERENCIAL DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100 W

La tensión de trabajo debe ser para una corriente alterna de 90 a 295 V, 50-60 Hz. Potencia de 100 W encendido instantáneo. El material del armazón debe ser preferentemente de aluminio extruido y de fácil instalación. Los equipos de alumbrado instalados tendrán fácil acceso para permitir su mantenimiento.

El artefacto, debe permitir un haz luminoso de 100°, con un factor de potencia alto, luz blanca, temperatura ambiente de operación entre -40° a +60°C y 50,000 horas de vida útil.

- EJECUCIÓN

La Supervisión de Obra dará su aprobación a las pantallas LED, una vez acreditadas todas las especificaciones técnicas, para luego proceder con la instalación, de acuerdo a los planos de diseño.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

El ítem será medido por pieza (PZA) efectivamente instalada, bajo aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES CON CAJA METALICA 20A

- PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES INDUSTRIAL TIPO SCHUKO TRIFASICO 30A

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión e instalación de las placas destinadas a tomacorrientes metalicos, se instalarán en las cajas rectangulares, multiples o cuadradas instaladas para este efecto. Las placas instaladas en la estructura metalica, deben estar instaladas de forma perfectamente vertical u horizontal y pegada a las columnas.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todas las tomas deben ser del tipo “euro-americano” de acuerdo a la norma NB-777 con toma de tierra incorporada. El material para la ejecución de este ítem corre por cuenta del Contratista La corriente mínima nominal de los tomacorrientes será de 20A y 30A para la monofásica y trifásica respectivamente.

- EJECUCIÓN

Las cajas rectangulares y cuadradas, estarán empotradas en la estructura metalica, de acuerdo a los planos de diseño. Debe preverse la profundidad de empotrado, de tal manera de que las placas de tomacorrientes, queden enrasadas con la superficie donde se instalen.

Los tomacorrientes instalados en la estructura, deberán instalarse en las cajas rectangulares previamente empotradas en las columnas metalicas donde el plano eléctrico lo indique, los tomacorrientes monofásicos a 0,30 m del piso y para los trifasicos deberán instalarse a 1,20 m sobre el nivel de piso terminado. Todos los tomacorrientes, deben conectarse al circuito de tierra correspondiente en su borne respectivo.

- MEDICIÓN

El ítem será medido por pieza (PZA) efectivamente instalada, bajo aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- PROV. E INST. DE VARILLA CU DE PUESTA A TIERRA 5/8” X 2.40 M

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de varillas de aterramiento o puesta a tierra de 5/8” de sección x 2,40 m de longitud. Estas varillas conformarán los electrodos de la malla de tierra subterránea, instalada a 0,50 m por debajo del nivel del terreno, las mismas que serán instaladas de forma vertical con conexión a cable de cobre 1 AWG mediante soldadura exotérmica, al cual debe ser considera en el presente ítem.

La cantidad de varillas a instalarse, se efectuará en la medida necesaria y de acuerdo a los resultados y análisis de las mediciones, pudiendo variar las cantidades de la planilla de cómputo, en sujeción a estas especificaciones. Para esto, el Contratista efectuará las mediciones de la resistividad del terreno, y las cantidades definitivas de los volúmenes de Obra serán determinadas, de acuerdo al análisis resultante del estudio, para un valor máximo especificado de 5 Ω.

El objetivo de estas mallas de tierra, es proteger los equipos y dar seguridad a las personas contra posibles contactos eléctricos directos e indirectos.

El cable de CU 4 AWG se utilizará para efectuar la interconexión con la malla de tierra de los equipos, tableros, etc.

Las mallas de tierra, serán instaladas a 0,50 m por debajo de la losa de fundación del edificio, para esto, se deben efectuar las excavaciones respectivas, en el terreno nivelado, de zanjas para el tendido de conductor y excavaciones para varillas de aterramiento. En caso de obtener una resistencia de tierra mayor a 5 Ω, se debe efectuar la mejora del terreno con bentonita geles u otros productos para conseguir una resistencia máxima de tierra de 5 Ω. Las excavaciones se efectuarán dentro del ítem “excavación de terreno semiduro”, de acuerdo a trazado de la malla de tierra.

La interconexión de las mallas de tierra, se realizará mediante soldadura exotérmica, ya sea entre conductores o conductor con los electrodos, conformados por varillas de cobre de 5/8” x 2,40 m y chicotillos de interconexión.

Debido a que no se cuenta con datos de la resistividad del terreno, en el nivel donde se realizará la instalación de la malla de tierra, la instalación de cable de tierra, podrá variar en cantidad, hasta conseguir el valor de la resistencia adecuada y requerida de acuerdo a estas especificaciones. Para esto, el Contratista efectuará las mediciones de la resistividad del terreno, y las cantidades definitivas de los volúmenes de Obra serán determinadas, de acuerdo al análisis resultante del estudio, para un valor máximo especificado de 5 Ω.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La varilla a emplearse debe ser de 5/8” de sección y 2,40 m de longitud. Deben tener rigidez y resistencia mecánica adecuadas para permitir su instalación en el terreno sin rotura o deformaciones que afecten su servicio. Las mismas se interconectarán con un cable de cobre 1 AWG para conformar la malla de tierra. Los electrodos de puesta a tierra, acero – cobre, deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas UL 467, ANSI C-33-88, UNE 37-103 y UNE 21-156.

El alma de acero, debe ser fabricado con una dureza Brinell de 180 H como mínimo. La dureza del producto, será indicado por el fabricante El revestimiento de cobre, debe ser de una capa de cobre electrolítico con una pureza mínima de 99% y revestido por deposición electrolítica o por fusión, que asegure la perfecta adherencia del cobre sobre el núcleo de acero. El espesor mínimo del recubrimiento de cobre, será de 0,25 mm.

Las varillas deberán soportar los esfuerzos mecánicos provenientes del hincado durante su instalación. Tendrán sección transversal circular y sus extremos terminarán, el uno en forma de cono de 60° truncado y el otro en forma plana biselada.

El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido por el Contratista, a entera satisfacción del propietario y debe ser aprobado por la Supervisión de Obra.

FIGURA 46.1. IMAGEN REFERENCIAL DE VARILLA CU DE PUESTA A TIERRA 5/8” X 2.40 M

- EJECUCION

Todos los materiales, con anterioridad a la instalación, deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. Dependiendo de las características del terreno donde será instalada la malla de tierra, esta podrá ser mejorada con la utilización de tierra vegetal, Bentonita, Thor Gel, carbón vegetal, etc., hasta alcanzar el valor de resistencia requerida. Las jabalinas deberán ser instaladas a una distancia de 2 veces la longitud de la jabalina.

El Contratista debe proveer a su costo todos los materiales y equipos necesarios para la instalación completa de la actividad y una correcta operación.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

El ítem será medido por pieza (PZA) efectivamente instalada, bajo aprobación de la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 25 X 25 X 30 CM

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la ejecución y construcción de cámaras de inspección de HºA°, en los lugares indicados en los planos de detalles constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de las cámaras, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas del ítem “Hormigón Armado” y las establecidas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El hormigón armado deberá tener una resistencia característica de H17,5 de acuerdo a la CBH-87 corresponde a 17,50 MPa equivalentes a 178,45 kgf/cm2, con aproximadamente una cantidad de cemento de 290,00 Kg por metro cubico, el mismo se definirá de forma precisa mediante el análisis granulométrico y cálculo de la dosificación.

Se deberán emplear encofrados suficientemente rígidos para obtener dimensiones dentro de los límites admisibles, las cámaras de inspección estarán constituidas de los siguientes elementos de hormigón:

- Base o losa de fondo de hormigón armado espesor de 0,12 m.

- Muros de hormigón armado de espesor de 0,12 m.

- Tapa de hormigón armado de espesor de 0,05 m.

Las herramientas y equipo deberán tener una aprobación previa de la Supervisión de Obra, aprobación que no le exime de sus responsabilidades a la empresa Contratista.

La empresa Contratista podrá utilizar otro sistema constructivo ya sea de implementación en situ o prefabricado, siempre que se mantenga la funcionalidad y calidad de las obras y el proceso no represente un mayor costo; en todo caso deberá someter su proyecto a consideración y aprobación de la Supervisión de Obra.

Todos los materiales requeridos para el hormigón podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento. Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven sus características de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para el manejo y transporte de los materiales y del hormigón deben limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigón.

Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados a continuación, las cuales deberán ser cumplidas por la empresa Contratista para lograr obtener las resistencias requeridas y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra.

Cemento

- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones se debe hacer uso solo de cementos que cumplan las exigencias de las Normas Bolivianas referentes al Cemento Pórtland (NB 2.1-001 hasta NB 2.1-014).

- En ningún caso se deben utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente, IBNORCA.

- En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por las NB 2.1-001 hasta 2.1-014.

- El fabricante proporcionará, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.

- El cemento permanecerá almacenado el menor tiempo posible en la obra, en perfecto abrigo de la humedad y del viento.

Suministro y almacenamiento del Cemento

- Se recomienda que si la manipulación del cemento se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grado centígrado: y si se va a realizar a mano, no exceda del mayor de los dos (2) límites siguientes:

- Cuarenta grados centígrados (40 ºC).

- Temperatura ambiente más cinco (5) grados centígrados (5 ºC).

- Cuando la temperatura del cemento exceda de 70 ºC, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo, que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado: de otro modo su empleo no está permitido, hasta que se produzca el enfriamiento.

- Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y protegido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

- Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, se realizarán los oportunos y previos ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

- De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 16 de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la resistencia mecánica, a 28 días, del hormigón con él fabricado.

Áridos

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan a éste en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Como áridos para la fabricación de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas u otros productos cuyo empleo se encuentre aceptado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

- Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones prescritas en 2.2.3. de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener materias orgánicas, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.

- Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños.

- Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante su transporte.

Agregado Fino

- Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el Tamiz de 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo al método indicado en la norma NB/UNE 7082 produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

- Los áridos finos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y determinada la reducción de la alcalinidad R, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la norma NB/UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo sí:

- para R ≥ 70, la concentración del Si O2 = resulta > R

- para R < 70, la concentración de Si O2 = resulta > 35 + 0,50 R

- Bajo la acción del agua, los áridos finos no deben reblandecerse, entumecerse de forma inadmisible, disgregarse, ni producir ningún tipo de reacción perjudicial con el cemento o sus productos de hidratación (como ocurre, por ejemplo, con los áridos básicos).

Agregado Grueso

- Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el material que resulte retenido por el Tamiz 5 mm de malla (Tamiz 5 NB/UNE 7050).

- Al menos el 90%, en peso, del árido grueso será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón, o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo.

- La cuarta (1/4) parte del ancho, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón.

- En ciertos elementos de pequeño espesor, y previa justificación, el límite 1/4 podrá elevarse al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima.

- La totalidad del árido será de tamaño inferior al doble del menor de los límites aplicables en cada caso.

- El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

- El agregado grueso deberá cumplir con las especificaciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, la Supervisión de Obra, podrá autorizar por escrito el uso de materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas.

- El agregado grueso debe ser tipo basáltica.

Agua

- En general, podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas consideradas como aceptables por la práctica.

- Toda agua de calidad dudosa, deberá ser sometida a análisis previos en un laboratorio legalmente autorizado.

- La toma de muestra para estos ensayos, se hará según la norma NB/UNE 7236.

- La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a los 5 ºC.

Fierro Corrugado

- Las barras de fierro corrugado son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la norma NB/UNE 7285/79, una tensión medida de adherencia bm y una tensión de rotura de adherencia bu que cumplen, simultáneamente, las dos (2) condiciones siguientes:

TABLA 47.1. ENSAYO DE ADHERENCIA POR FLEXIÓN FIERRO CORRUGADO

| DESCRIPCIÓN | TENSIÓN MEDIDA DE ADHERENCIA bm | TENSIÓN DE ROTURA DE ADHERENCIA bu |
| --- | --- | --- |
| Diámetros inferiores a 8 mm | ≥ 7 MPa | ≥ 11,5 MPa |
| Diámetros de 8 mm a 32 mm | ≥ 8 - 0,12 Ø MPa | ≥ 13 - 0,20 Ø MPa |
| Diámetros superiores a 32 mm | ≥ 4 MPa | ≥ 7 MPa |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 25.

- Las barras de fierro corrugado cumplirán, las condiciones siguientes:

- Sus características mecánicas mínimas, estarán de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 50.2.

- No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º (realizados de acuerdo con lo indicado en la norma NB/UNE36088/I/81), sobre los mandriles que corresponda según la Tabla 47.3.

- Llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en las normas NB/UNE36088/I/81, relativas a su tipo de fábrica de procedencia.

TABLA 47.2. BARRAS CORRUGADAS - CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN (1) | CLASE DE ACERO | LÍMITE ELÁSTICO fy EN MPA NO MENOR QUE | CARGA UNITARIA DE ROTURA fs, EN MPA NO MENOR QUE (2) | ALARGAMIENTO DE ROTURA, EN % SOBRE BASE DE CINCO (5) DIÁMETROS, NO MENOR QUE | RELACIÓN fs/fy, EN ENSAYO NO MENOR QUE (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH 400 N | D.N. | 400 | 520 | 16 | 1,29 |
| AH 400 F | E.F. | 400 | 440 | 12 | 1,10 |
| AH 500 N | D.N. | 500 | 600 | 14 | 1,20 |
| AH 500 F | E.F. | 500 | 550 | 10 | 1,10 |
| AH 600 N | D.N. | 600 | 700 | 12 | 1,16 |
| AH 600 F | E.F. | 600 | 660 | 8 | 1,10 |

(1)	AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2)	Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3)	Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

TABLA 47.3. BARRAS CORRUGADAS - DIÁMETRO DE LOS MANDRILES

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 26.

| DESIGNACIÓN | DOBLADO SIMPLE |  |  | DOBLADO - DESDOBLADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α = 180º |  |  | α = 90º β = 20º |  |  |
|  | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 | Ø ≤ 12 | 12 < Ø ≤ 25 | Ø > 25 |
| 1 | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 400 F | 3 Ø | 3,50 Ø | 4 Ø | 6 Ø | 7 Ø | 8 Ø |
| AH 500 N | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 500 F | 4 Ø | 4,50 Ø | 5 Ø | 8 Ø | 9 Ø | 10 Ø |
| AH 600 N | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |
| AH 600 F | 5 Ø | 5,50 Ø | 6 Ø | 10 Ø | 11 Ø | 12 Ø |

(1)	AH = acero para hormigón (DN = Dureza natural, E.F. = estirado en frío).

(2)	Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal.

(3)	Relación mínima, admisible, entre los valores de la carga unitaria de rotura y del límite elástico, obtenidos en cada ensayo.

- EJECUCIÓN

Las cámaras de inspección electrica presentan una sección única de 25,00 por 25,00 cm, con una profundidad de 30,00 cm. La ejcuación de las mismas debera realizarse en cumplimiento a los planos constructivos (Anexo 1) y/o instrucciones de la Supervisisón de Obra.

La base anular que alojará la tapa estará apoyada sobre la estructura, de tal forma que quede asegurada contra desplazamientos horizontales y tenga suficiente área de apoyo para transmitir, las cargas hacia la estructura inferior, sin ser dañada. La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos constructivos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. La holgura entre la tapa y el receptáculo anular no deberá ser mayor a 5,00 mm y guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las piezas mal ajustadas serán rechazadas. El nivel de acabado de la tapa colocada deberá coincidir con la rasante de la calzada. No se admitirán diferencias de nivel.

A requerimiento de la Supervisión de Obra se podrán efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades. Una vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y el ingreso de material extraño a los colectores. Para asegurar este aspecto el Contratista deberá prefabricar un número suficiente de tapas, debiendo la Supervisión de Obra autorizar el inicio de la construcción de las cámaras en función de las tapas fabricadas.

Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado.

La empresa Contratista deberá proceder al replanteo de las cámaras de inspección conjuntamente con el replanteo de las líneas de cables.

La construcción de la cimentación de las cámaras deberá hacerse previamente a la colocación de las tuberías para evitar la excavación por debajo de los extremos de ellas y que no sufran desplazamientos.

La losa de fondo será vaciada sobre un solado de piedra y carpeta de nivelación, para su estabilidad, luego serán vaciados los muros, la estructura debe ser monolítica para así garantizar su impermeabilidad.

Si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Supervisión de Obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado enfriar los áridos. etc.

Todas las cámaras de inspección que se construyan deberán estar perfectamente terminadas, entendiéndose en este concepto que deberán construirse todos aquellos elementos que contempla el diseño, además de tomar las siguientes consideraciones:

Dosificación de materiales

- Realizar los ensayos de pertinentes al banco de agregados, análisis granulométrico, para determinar la dosificación.

- Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.

- Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. Se recomienda que en obra se realicen determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.

- Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.

- La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por la Supervisión y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables.

Mezclado

- El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

- Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad).

- Cemento y arena simultáneamente: Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación.

- La grava.

- El resto del agua de amasado.

- El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1,00 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.

Transporte

- El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Colocación

- Antes del vaciado del hormigón, la empresa Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita de la Supervisión de Obra.

- Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

- La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

- No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 metros. En caso de alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.

- Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las armaduras.

Vibrado

- Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.

- Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.

- El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

Protección y curado

- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

- El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

- El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados

- Podrán ser de madera suficientemente rígido.

- Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Remoción de encofrados

- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

- Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

- Los plazos mínimos para desencofrado de muros son de 4 días, en cumplimiento a las recomendaciones Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Armaduras

- El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

- Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.

- Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por la Supervisión de Obra.

- Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

- En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes:

- Ambientes interiores protegidos: 1,00 a 1,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1,50 a 2,00 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2,00 a 2,50 cm.

- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva: 3,00 a 3,50 cm.

- Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación.

- Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

- Como norma general y salvo justificación especial, no se utilizan hormigones de consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por vibrado. En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un súper plastificante. La fabricación y puesta en obra de estos hormigones, deberá realizarse según reglas específicas.

- Las distintas consistencias y los valores límites de los asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrams de acuerdo con el método del ensayo indicando en la norma NB/UNE 7103, son los siguientes:

TABLA 47.4. CONTROL DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO (cm) | TOLERANCIA (cm) | SISTEMA DE COMPACTACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seca | 0 - 2 | 0 | Vibrado energético y cuidadoso, como efectuado en taller |
| Plástica | 3 - 5 | ± 1 | Vibrado normal |
| Blanda | 6 - 9 | ± 1 | Apisonado |
| Fluida | 10 - 15 | ± 2 | Picado con barra |

Fuente: Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, Página 22.

Este ítem se considerara por concluido cuando se obtengan resultados aceptables de los ensayos de control del hormigón, o en caso de que la Supervisión de Obra vea por conveniente solicitar algún otro ensayo a los materiales, cuando se dispongan los resultados de los mismos, es importante señalar que estos ensayos son preceptivos en todos los casos. Asimismo, los rangos y criterios técnicos de aceptación están definidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El ensayo de rotura de probetas tiene como objeto comprobar a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica real del hormigón de la obra, es igual o superior a la resistencia característica especificada de proyecto a los 28 días de edad. Los ensayos se realizaran sobre probetas ejecutadas en obra, conservadas y ensayadas según lo indicado en las normas NB/UNE 7240 y NB/UNE 7242.

Este control podrá realizarse con la modalidad de control estadístico a nivel normal (véase 16.5.4.3 de la CBH 87). Sólo se conocen las resistencias de un cierto número de las amasadas que se controlan. A efectos de control se dividirá la obra en partes sucesivas, de cada una de estas partes de obra se extraerán por lo menos dos (2) probetas o más en caso de que la Supervisión de Obra lo requiera, quienes tienen además la obligación llevar un sistemático registro de la consistencia del hormigón como medio de control, mediante la aplicación del Cono de Abrams y los criterios expuestos en la Tabla 47.4.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICIÓN

Las cámaras de inspección serán medidas por pieza (PZA) completamente aprobada por el Supervisor de Obra. La excavación para estas unidades será considerada en el respectivo ítem de "Excavación".

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

TRABAJOS DE ACABADO

- PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40 X 60 S/ DISEÑO

UNIDAD: PZA

- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de una placa de entrega de Obra en la edificación, la cual estará ubicada en un lugar visible, al ingreso de la edificación, o según lo aprobación de la Supervisión de Obra.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Para la provisión e instalación de la placa de entrega de Obra se hará uso de:

- Vidrio templado esmerilado de 6 mm de 40 x 60.

- Chapetones o embellecedores de acero inoxidable.

- Letras grabadas.

- EJECUCIÓN

Para colocar la placa de entrega deberá realizar los siguientes trabajos:

- Identificación y replanteo del lugar de ubicación (debe ser visible desde el acceso).

- Colocación de la placa mediante los chapetones.

- Limpieza de la placa.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa Contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

- MEDICION

La provisión e instalación de la placa de entrega de Obra será medido en pieza (PZA), cuando la misma haya sido colocada y los trabajos estén respectivamente aprobados por la Supervisión de Obra.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD: GLB

- DESCRIPCION

La Obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la Obra limpia y transitable.

Una vez terminada la Obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar.

- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

- EJECUCION

Se transportarán fuera de la Obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción de la Supervisión de Obra.

Se limpiaran y lavarán completamente todos los revestimientos tanto en muros como en pisos y equipos eléctricos, dejándose en perfectas condiciones para su utilización.

- MEDICION

La limpieza general será medida únicamente de forma global (GLB), según esta señalada en el formulario de presentación de propuestas.

- FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Supervisión/Fiscalización de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada, el cual incluirá mano de Obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

PLANOS

En el Anexo 1 del presente documento se encuentran detallados los planos de la obra que componen la presente especificación técnica.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. PERMANENTE. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; MEZCLADORA DE HORMIGON; PZA; 2; 3 HP; 320 L. 2; VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA 35 MM; PZA; 4; 1 HP; 2,25 HP. 3; WINCHE O CABRESTANTE (ELECTRICO O A MOTOR); PZA; 2; 12 V; 454 Kg. 4; VOLQUETA; PZA; 2; -; ≥ a 4 m3. 5; BOMBA DE AGUA; UNID; 2; ≥ 3 HP; -. 6; COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL; UNID; 2; 2 A 4 HP; -. 7; ANDAMIOS METÁLICOS Y ENCOFRADO METALICO; GLB; 4; -; -. 8; CAMIONETA 4X4; UNID; 1; -; -. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; UNIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; RETROEXCAVADORA; UNID; 1; 155 HP; 0,8 – 1,3 m3. 2; CAMION MIXER DE CONCRETO; UNID; 1; 300 HP; 8 m3. 3; CAMION GRUA; UNID; 1; -; > 5 Ton. 4; GRUA DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL; UNID; 1; -; -. 5; MONTACARGA; UNID; 1; -; -. 6; TRACTOR DE ORUGA S/ESC. Y C/TOP.; UNID; 1; 149,0 kW; 6 m3. 7; MOTOSOLDADORA; UNID; 2; 5500 W; -. 8; CORTADORA DE HORMIGÓN; UNID; 1; -; -. 9; REGLA VIBRADORA; UNID; 1; -; -. 10; VIBRADOR DE HORMIGON MIKAS-GY1830; UNID; 1; -; -. Los equipos listados podrán ser requeridos por el SUPERVISOR DE OBRA en función a los requerimientos de la obra. El equipo eventual (A REQUERIMIENTO), es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la Obra. El requerimiento se hablita con la necesidad física de la actividad en Obra o con la instrucción expresa de la Supervisión y Fiscal de Obra..

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UND.; CANT.. OBRAS PRELIMINARES. 1; INSTALACION DE FAENAS; GLB; 1,00. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UND.; CANT.. OBRAS PRELIMINARES. 2; TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO; M2; 3.376,03. 3; DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN ALTA; M2; 2.342,34. 4; CORTE Y NIVELACION CON MAQUINARIA; M3; 2.793,85. 5; RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN CON TERRENO MEJORADO; M3; 1.382,27. OBRAS CIVILES. 6; EXCAVACION DE 0 - 2 M SUELO SEMIDURO; M3; 141,33. 7; EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA; M3; 233,24. 8; RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO; M3; 117,16. 9; HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES E = 0.05 M; M3; 3,60. 10; ZAPATAS DE HºAº H25; M3; 28,80. 11; COLUMNA DE HºAº H25; M3; 22,40. 12; PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E = 8.00 MM); PZA; 40,00. 13; ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 125 X 50 X 15 X 3; KG; 7.084,54. 14; ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 100 X 50 X 15 X 3; KG; 29.805,94. 15; ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 80 X 40 X 15 X 2; KG; 3.597,98. 16; ESTRUCTURA METALICA P/PORTICO 150 X 50 X 15 X 3; KG; 6.512,19. 17; ESTRUCTURA DE ARRIOSTRE (TENSORES); KG; 1.227,92. 18; CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV. Y PINTADA N°28; M2; 2.657,20. 19; CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N° 28; M; 91,00. 20; LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H = 0.20 M) INC. PASA JUNTAS, BARRA DE AMARRE Y CAPA SUB BASE; M2; 2.987,63. 21; MURO DE LADRILLO ADOBITO E = 0,12 M MORTERO 1:5 VISTO INC. IMPERMEABILIZACIÓN; M2; 25,36. 22; CORDON EN ACERAS DE HºSº 0.50 X 0.20; M; 381,32. 23; ACERA DE HºSº DE E = 0.40 M INCLUYE EMPEDRADO; M2; 331,18. 24; PROV. Y COLOCADO DE RIPIADO; M3; 9,72. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 25; PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA Nº 28 CORTE 70; M; 180,80. 26; PROV. E INST. BAJANTE PLUVIAL CALAMINA N° 28 INC ACC; M; 149,80. 27; PROV. E INST. REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/BAJANTE; PZA; 20,00. 28; PROV. E INST. TUBERIA PLUVIAL PVC ENTERRADA DN 100 MM INC ACC.; M; 218,07. 29; PROV. Y COLOC. MANUAL DE CAMA DE TIERRA SELECCIONADA Y CERNIDA; M3; 3,80. 30; CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL HºAº 6O X 60 CM; PZA; 12,00. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 31; PROV. Y COLOC. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 10 LIBRAS; PZA; 16,00. 32; PROV. Y COLOC. PEDESTAL PARA EXTINTOR; PZA; 16,00. INSTALACIONES ELECTRICAS. 33; PROV. E INST. DE TABLERO DISTRIBUCION GENERAL; PZA; 2,00. 34; PROV. E INST. DE CABLE DE CU 12 AWG; M; 833,16. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UND.; CANT.. 35; PROV. E INST. DE CABLE DE CU 10 AWG; M; 444,76. 36; PROV. E INST. DE CABLE DE CU 4 AWG; M; 256,82. 37; PROV. E INST. DE CABLE DE CU 1 AWG; M; 354,72. 38; PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 3/4" + CUPLA; M; 272,64. 39; PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 1" + CUPLA; M; 186,64. 40; PROV. E INST. TUBO CONDUIT RIGIDO MET. 1 1/2" + CUPLA; M; 76,64. 41; PROV. E INST. CAJA CUADRADA METALICA 10 X 10 CM; PZA; 46,00. 42; PROV. E INST. DE INTERRUPTOR INDUSTRIAL METALICO 16A; PZA; 10,00. 43; PROV. E INST. DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100W; PZA; 30,00. 44; PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES CON CAJA METALICA 20A; PZA; 12,00. 45; PROV. E INST. DE PLACA TOMACORRIENTES INDUSTRIAL TIPO SCHUKO TRIFASICO 30A; PZA; 4,00. 46; PROV. E INST. VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2.40 M; PZA; 2,00. 47; CAMARA DE INSPECCION DE 25 X 25 X 30 CM; PZA; 9,00. TRABAJOS DE ACABADO. 48; PLACA DE ENTREGA DE OBRA 40 X 60 S/DISENO; PZA; 1,00. 49; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS; GLB; 1,00.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR; EXPERIENCIA. 1; - Ingeniero Civil; Director de Obra (con permanencia completa en obra); - Fiscal de Obra. - Supervisor de Obra. - Superintendente de Obra. - Director de Obra. - Residente de Obra. - Inspector de Obra.; GENERAL: Mínimo 5 trabajos o servicios desde la obtención del Título Academico. ESPECIFICA: Mínimo 3 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del Título Académico.. - Ingeniero Civil; Residente de Obra (con permanencia completa en obra); - Fiscal de Obra. - Supervisor de Obra. - Superintendente de Obra. - Director de Obra. - Residente de Obra. - Inspector de Obra.; GENERAL: Mínimo 4 trabajos o servicios desde la obtención del Título Academico. ESPECIFICA: Mínimo 2 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del Título Académico.. (*) Las Obras Similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.. Se debe respaldar la formación y experiencia de cada profesional con certificados de trabajos y/u otros documentos que especifiquen el periodo de trabajo y cargo desempeñado, adjuntando documentación en original o fotocopia legalizada (previa a la firma de Contrato) y fotocopia simple (presentación de propuesta), según corresponda cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación..

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a una (1) vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de Obras Similares con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,50 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

OBRAS SIMILARES

- Estructuras Metálicas. - Galpones. - Naves Industriales. - Coliseos. - Pavimentos Rígidos.

PROPUESTA TECNICA

La Propuesta Técnica esta compuesta por la siguiente documentación: Organigrama, Número de Frentes a utilizar y otros en base a las Especificaciones Técnicas. El Cronograma de Ejecución de la Obra debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la Obra.

- CONDICIONES REQUERIDAS

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El tiempo de ejecución no debe ser mayor a 150 días calendarios hasta la Recepción Provisional. Tiempo computado a partir de la notificación al Contratista con la Orden de Proceder emitida por la Supervisión de Obra por instrucción de YPFB. El plazo máximo entre la Recepción Provisional y Recepción Definitiva es de 30 días calendario. El plazo para la movilización de la empresa Contratista, para realizar los trabajos de instalación de faenas, brindar las facilidades a la Supervisión de Obra y propias, será de 5 días calendario a partir de la emisión de la Orden de Proceder, el mismo forma parte del plazo total de ejecución de la Obra, por lo que será computo..

UBICACIÓN DE LA OBRA

El predio en el cual se realizara la presente infraestructura perteneciente a la Gerencia Redes Gas y Ductos (GRGD) – Distrito Redes de Gas Santa Cruz – Beni (DRSZ-BN). El mismo esta ubicado en el Departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andres Ibañez, Av. 23 de Marzo (3° Anillo Interno) 3 Pasos al Frente.

FORMA DE PAGO

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el Supervisor de Obra requiera, con fecha y firmado por el Superintendente/Director de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor de Obra y Contratista. Para cada pago se deberá adjuntar la siguiente documentación: - Carta de solicitud de pago. - Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP. - Fotocopia simple del Contrato. - Fotocopia simple del carnet de identidad del Representación Legal. - Otros documentos que se soliciten.

ANTICIPO

YPFB a solicitud expresa del Contratista, otorgará un anticipo que no debe exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual deberá ser requerido previa presentación de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. Asimismo, la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Caso contrario, se entenderá por anticipo no solicitado, dicho anticipo podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos. El importe del anticipo será descontado en cada planilla de avance de obra y en un porcentaje proporcional al monto de anticipo. El Contratista adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, al mismo tiempo, de la presentación de la documentación solicitada para la firma de Contrato. El importe de la garantía podrá ser cobrado por YPFB si la Contratista no inicia actividades dentro de los cinco (5) días calendario, posterior a la Orden de Proceder.

GARANTIAS TÉCNICAS

- GARANTÍAS TÉCNICAS Garantía de Buena Ejecución de Obra El objeto de la Garantias de Buena Ejecución de Obra es garantizar la correcta ejecución de la Obra y posibles vicios ocultos que sean atribuibles a deficiencias ejecutadas por el Contratista, que pudieran presentarse posteriormente a la Recepción Definitiva y deberá cumplir las siguientes condiciones: - La presentación de la Garantias será una condición para la recepción de la Planilla de Pago Final de la Obra. - La Garantias a ser presentada podrá ser de tres (3) tipos, a elección del Contratista: - Boleta de Garantía, - Garantía a Primer Requerimiento; o - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. - La Garantía deberá ser emitida a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento (según corresponda al tipo de instrumento presentado). Con vigencia de 365 días computables a partir del día siguiente a la presentación de la Planilla de Pago Final por parte del Contratista al Fiscal de Obra y por un monto de 2% del monto final del contrato. - Cuando sea Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento, deberá ser emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). - Cuando sea Póliza de Caución a Primer Requerimiento deberá ser emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)(1) conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDR’s: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc. c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) Computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): Conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del Contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de Entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo.. - “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras..

CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma interrumpida durante todo el periodo de la Obra hasta la fecha de la Entrega Definitiva, las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: Póliza de Seguro Todo Riesgo de Construcción: Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, la Obra en ejecución, materiales e equipos y maquinaria de construcción. Valor asegurado de la construcción, deberá ser equivalente al valor del contrato. Debe incluir las cuberturas de: - Daños materiales a los bienes asegurados por cualquier causa. - Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. - Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. - Daños causados directamente por el Contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de construcción. - Remoción de escombros, errores de diseño, gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, equipos y maquinaria del Contratista y otras coberturas que vea necesaria el Contratista. También debe incluir las coberturas de: - Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales. - Responsabilidad Civil Cruzada. - Responsabilidad Civil de Contratista y Sub Contratista. - Responsabilidad Civil, por los daños a propiedades existentes en la Obra o adyacentes a la misma hasta un valor de $us 20.000.- dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. Póliza de Seguro de Accidentes Personales: Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para la construcción de la Obra, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales emitidos por una Compañía de Seguros (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo o en su defecto podrán presentar certificado de afiliación al Seguro Social Obligatorio. Condiciones Adicionales: Las Pólizas de Seguro anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales. - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB, y a terceros por todos los daños emergentes desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación. - Nombrar a YPFB como Asegurado Adicional en la Póliza de Todo Riesgo de Construcción. El Contratista una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del Contrato.

ENTREGA MANUALES DE MANTENIMIENTO

Posterior a la Entrega Definitiva de la Obra y dentro de los diez (10) días hábiles, el Contratista deberá entregar a la Supervisión de Obra para su revisión y visto bueno los siguientes manuales: - Manual de Mantenimiento Preventivo. - Manual de Mantenimiento Correctivo. - Manual de Mantenimiento Predictivo.

DISPOSICIONES AMBIENTALES

- GENERALIDADES.- El Contratista acuerda dar estricto cumplimiento a: - Todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del Contrato, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. - Los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios. - Para el efecto, el Contratista deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable y al cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. - El Contratista es la responsable de dar cumplimiento a lo establecido en la LEY 530 y normativa conexa vigente, con la finalidad de no afectar el patrimonio arqueológico boliviano durante la ejecución de las actividades del proyecto. - El Contratista es la responsable de dar cumplimiento a la Ley N° 3425, Resolución Administrativa Viceministerio de Medio Ambiente VMA N° 025/010 y Ley N° 535 respectivamente, para llevar a cabo la extracción de áridos y agregados que se encuentren dentro o fuera de lechos de rio. - El Contratista es el responsable de dar cumplimiento a Leyes, Decretos Supremos, Normativas Municipales referente a la conservación, recuperación, protección del árbol y la aplicación de sus respectivas medidas, o la obtención de autorizaciones bajo su propio presupuesto cuando corresponda; si resultado de contravenciones a la normativa antes indicada emergen infracciones que deriven en procesos administrativos, multas y/o penalidades estará bajo la responsabilidad del contratista hasta la conformidad de la instancia competente y de YPFB. - El Contratista debe dar cumplimiento a los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental. - El Contratista es la responsable de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°755 y normativa conexa vigente. Es responsabilidad del Contratista, contar con permisos de parte de la Municipalidad para la disposición de escombros. - REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.- El Contratista en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación y cuando sea requerida, con la finalidad de acordar los cumplimientos a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, en función a la legislación vigente; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto a los aspectos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidos en el documento ambiental. - SEGUIMIENTO AMBIENTAL.- El Contratista debe dar cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en el documento ambiental por el cual se obtuvo la licencia Ambiental entre las que se encuentran: - Planillas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las maquinarias, equipos a utilizarse en la obra debidamente firmada. - Registro fotográfico de la humectación del área (Formato físico y digital mínimo 5 fotos). - Planilla de regado de área con volúmenes de agua utilizado debidamente firmada. - Planillas de dotación de EPP y ropa de trabajo debidamente firmada. - Planilla de inspección de extintores debidamente firmada. - Registro fotográfico de señalética de seguridad (Formato físico y digital mínimo 10 fotos). - Registro fotográfico de Extintores (Formato físico y digital mínimo 5 fotos). - Planilla de Capacitación en temas de Seguridad y Medio Ambiente debidamente firmada. Asimismo, Incluir Resumen de las capacitaciones - Informe de la disposición de aguas residuales durante la ejecución del proyecto debidamente firmado. - Registro fotográfico de contenedores diferenciados de residuos sólidos (Formato físico y digital mínimo 5 fotos). - Planilla de entrega de residuos sólidos a empresas legalmente establecidas o recolectores autorizados debidamente firmada. La documentación indicada anteriormente es la mínima requerida que deberá remitir el contratista y podrá ser modificada o ampliada a solicitud de YPFB. - NO CONFORMIDADES POR TEMAS AMBIENTALES.- YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; si se llegara a detectar no conformidades a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se comunicara las no conformidades detectadas al contratista y se le asignará un plazo para su solución. Asimismo, si el Contratista incurre en incumplimiento a la legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes y derivan en sanciones, el contratista debe asumir la responsabilidad bajo su propio presupuesto.

CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u Obra. La empresa Contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - ASPECTOS GENERALES. - La empresa Contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). - PERSONAL DE SMS. - La empresa Contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: - Proyectos/Obras: 1 Monitor de SMS por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo). - Curriculum Vitae de Personal SMS: Supervisor/Coordinador/Monitor, asignado al proyecto. Posterior a la contratación, la empresa Contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB. Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. - Perfil de Cargos: La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la Obra/Proyecto. MONITOR DE SMS NIVEL; REQUISITOS. EDUCACIÓN; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares).. FORMACIÓN OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. Cursos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).. FORMACIÓN DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en: Espacios Confinados, Trabajos de Izaje de Cargas, Trabajo en Excavaciones, Trabajos en Altura, Bloqueo y Etiquetado, Identificación y Control de Factores de Riesgo para la Salud, Manejo de Sustancias Peligrosas, Lucha Contra Incendios, Primeros Auxilios Básicos y Manejo Defensivo.. EXPERIENCIA; Experiencia General mínima de 2 años. Experiencia Específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia Específica - Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras. - Gestión de Equipos de protección personal (EPP). - Gestión de Permisos de trabajo. - Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.).. - POSTERIOR A LA FIRMA DE CONTRATO. - Antes del inicio de las actividades (Orden de Proceder) la Empresa Contratista deberá presentar los siguientes documentos para la Aprobación y VoBo de la Unidad SMS de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). El Contratista deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al proyecto u Obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los Subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). - PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. - En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso contrario, la empresa Contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/Obra/proyecto. - PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. - Debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Programas y políticas de control de alcohol y drogas. - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional. - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC). - Plan de rescate (De acuerdo a la actividad). - Sistemas de permisos de trabajo. - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - NÓMINA DE PERSONAL (Nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”. - CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda). - SEGURO MÉDICO. - (cuando aplique) Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT (cuando aplique). - COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique). - CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS (cuando aplique). - CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS: - Primeros Auxilios. - Manejo de Extintores. - Plan de Emergencia. - Uso de EPP y otros aplicables. NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/Obra/proyecto. (Personal propio, y sub Contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será ejecutado durante el desarrollo de actividades. - SUSTANCIAS PELIGROSAS. - En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores. NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/Obra/proyecto. NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/Obra/proyecto, deben ser determinados formalmente (por escrito), entre el Contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB. - REQUISITOS MÍNIMOS. - Para el ingreso a la actividad/Obra/proyecto: - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa). - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa dos piezas manga larga y otros necesarios o aplicables). - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad. - Calzado de seguridad. - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde). - Guantes (específicos a la tarea a realizar). - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,): - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). - DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico). - Plan de Emergencias/Contingencias. - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente. - Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos. - DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional. - Procedimientos de las actividades. - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas). - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB). - Registro de capacitaciones. - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos citados en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la Obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/Obra/proyecto. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a Obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

CLAUSULA DE TRIBUTOS

- FACTURACIÓN: La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181. - TRIBUTOS: El Contratista declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo total de entrega de la Obra, establecido en el presente Contrato, caso contrario el Contratista será multado con el 0,50% del monto total del Contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por cien (20%) del monto total del Contrato sin perjuicio de resolver el mismo (Resolución de Contrato). Cuando la contratación se efectúe por tramos o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al tramo o paquete de hubiese sufrido su entrega. Asimismo, la empresa será multada por los siguientes conceptos: - Multa por cambio de personal: El Contratista será pasible de una multa de uno por mil (0,001%) del monto de total del Contrato, cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación de la Contratista seguir el procedimiento. De la misma forma, la Supervisión de Obra controlara lo previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. - Multa por llamada de atención: El Contratista será pasible de una multa de uno por mil (0,001%) del monto de total del Contrato, cada vez que el Fiscal de Obra mediante la Supervisión llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema. La Supervisión de Obra podrá emitir llamadas de atención al Contratista, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DCD. - Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. - Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta. - No permitir la realización de inspecciones a la Obra. - Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la Supervisión de Obra. - Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual.